[image: image13.emf]
тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35,2-84-65      

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09 

I. Лаки товарные,
товарно-полуфабрикатные

  ЛАК МЛ-92

     ГОСТ 15865-70 

ТИП: меламино-алкидный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается   для   пропитки   обмоток   электрических  машин, аппаратов  и трансформаторов  и  для покрытия электроизоляционных деталей.
СВОЙСТВА: хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых      солнечных лучей.        

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  перед применением лак тщательно перемешать. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	1. Наличие механических включений  в  лаке
	Отсутствие

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания лак должен образовывать гладкую глянцевую однородную поверхность цвета от светло-коричневой до темно-коричневой


	3. Электрическая прочность пленки, МВ/м, не менее

-при температуре (20±2)°С

-при температуре (130±2)°С

после действия  воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С
	70

40

30

	4. Термоэластичность пленки при температуре (150±2)°С, ч, не менее
	48


ЛАК ПФ-283

ГОСТ 5470-75 
ТИП: алкидный пентафталевый лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначается для покрытия по:

 деревянным и металлическим поверхностям (ранее окрашенным алкидными  и  масляными красками и неокрашенным), эксплуатируемым внутри помещения.

СВОЙСТВА: лак обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного    декоративного покрытия. Хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед  нанесением  лака деревянная поверхность предварительно   зачищается    шлифовальной   шкуркой    и   очищается от  пыли,  металлическая поверхность очищается от загрязнения,  ржавчины, окалины шлифовальной шкуркой и обезжиривается                            растворителем.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением лак ПФ-283 тщательно вымешать. Если при хранении на поверхности лака образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить. Перед применением при необходимости лак разбавить скипидаром, сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Лак наносить на поверхность кистью или краскораспылителем. Время высыхания при температуре (20±2) — 36 часов. Расход лака на однослойное покрытие — (70-75) г/м2. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	
	Высший сорт
	Первый сорт

	1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не темнее
	130
	300

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания лак должен образовывать однородную, прозрачную поверхность без посторонних включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	40-60
	40-60

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	50±2
	50±2

	5. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
	80
	60

	 6.   Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1
	1

	7. Время высыхания до степени 3, ч, не более

-при температуре(20±2)°С

-при температуре (60±2)°С
	36

3
	36

3

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору:

      -типа ТМЛ (маятника А), относ.ед., не менее

      -типа М-3,усл.ед.
	0,15

0.35
	0,13

0.35

	9. Стойкость пленки лака к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	8
	4


ЛАК ПФ-170

ГОСТ 15907-70 

ТИП: алкидный пентафталевый лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для  получения  атмосферостойкого покрытия  по  предварительно  подготовленной  поверхности  из  алюминия и его сплавов,   других   металлов  и  древесины;  в  качестве  добавки  в   глифталевые   и   пентафталевые   эмали  для  повышения  блеска покрытия. 

СВОЙСТВА: лак обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного, атмосферостойкого покрытия. Хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно зачищается шлифовальной  шкуркой   и   очищается   от пыли, металлическая поверхность очищается от загрязнений, ржавчины, окалины шлифовальной шкуркой и обезжиривается рстворителем.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением лак ПФ-170 тщательно перемешать. Лак наносить на окрашиваемую поверхность методом распыления, окунанием или кистью. Перед применением при необходимости лак разбавить сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом в соотношениях: уайт-спирит — ксилол 3:2, уайт-спирит — сольвент 1:1. Время высыхания лака при температуре (20±2) — не более 72 часов, при 90°С — не более 3 часов. Расход лака на однослойное покрытие — (70-75) г/м2. 
Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	1. Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не темнее
	300

	2. Внешний вид пленки 
	После высыхания  лак должен образовывать однородную, гладкую, прозрачную пленку без потеков, кратеров, сморщивания

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	40-60

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	45-52

	5. Кислотное число, мг КОН/г в пересчете на основу, не более
	30

	6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1


	7. Время высыхания не более

-до степени 1 при температуре (20±2)°С, ч 

-до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч

-при температуре (90-95)°С
	8

72

3

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20±1)°С, усл.ед., не менее
	0,25

	9. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	24

	10. Стойкость пленки к статическому воздействию бензино-толуольной смеси при температуре (20±2)°С, мин, не менее
	15




ЛАК МЧ-212

ТУ РБ 00204547.056-95 

ТИП: мочевиноалкидный лак кислотного отверждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен  для  покрытия  паркетных  полов или других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. 

СВОЙСТВА: лак обеспечивает получение глянцевого покрытия с высокой твердостью и стойкостью к истиранию. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. Хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок  хранения лака и отвердителя – 6 месяцев с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: лак наносится на отциклеванную и отшлифованную поверхность. Старые полы перед покрытием должны быть тщательно отциклеваны с полным удалением мастичного слоя.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: лак изготавливается непосредственно перед применением путем смешивания полуфабриката лака и прилагаемого в комплекте кислотного отвердителя в соотношении: на 1кг лака 80г отвердителя. Лак, смешанный с отвердителем, годен к применению в течение 8 часов. При необходимости лак можно разбавлять бутанолом или разбавителем РКБ-1 (смесь ксилола и бутанола в соотношении 1:1). Лак наносится кистью или валиком на отциклеванную или отшлифованную поверхность паркета в 2-3 слоя, с межслойной сушкой около 3 часов. Расход лака при трехслойном покрытии — (250-300) г/м2. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!
Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	1. Внешний вид пленки
	Пленка должна быть ровная, глянцевая, без посторонних включений

	2. Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не более
	60

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4), при температуре(20±0,5)°С, с
	35-50

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	50±2

	5. Время высыхания до степени 4 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	3

	6. Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее:

а) типа М-3, усл.ед.

б) типа ТМЛ-2124 (маятник А), относ.ед 
	0,6

0,3

	7. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, 0,5% раствора хозяйственного мыла и 5% раствора соды, ч, не менее
	8

	8. Блеск пленки, %, не менее
	65


	9. Срок годности, ч, не менее
	8


ЛАК НЦ-218

ГОСТ 4976-83 

ТИП: нитроцеллюлозный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения с последующей полировкой и    без нее. 

СВОЙСТВА: лак обеспечивает получение глянцевого ровного покрытия. Покрытие лаком НЦ-218 устойчиво к изменению температур от минус 12°С до плюс 60°С. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. Хранить лак в сухом неотапливаемом помещении в плотно закрытой таре. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается,  зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.


НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед нанесением лак НЦ-218 тщательно вымешать. Лак наносят на поверхность изделий методом пневматического распыления или наливом, тампоном или кистью, тонким равномерным слоем, без потеков. Перед применением лак разбавляют до рабочей вязкости разбавителем РМЛ и при пневматическом распылении допускается использование растворителя марки 646. Расход лака — (85-105) г/м2. При нанесении лака в несколько слоев (три-четыре слоя) после каждого слоя лака дается сушка 1ч при комнатной температуре, последний слой сушится 24 ч. Для улучшения глянца рекомендуется полировать пленку полировочным составом типа 291. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение.  Не допускать попадания на кожу. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	1
	2

	1. Внешний вид лака
	Прозрачный однородный раствор

	2. Внешний вид пленки
	Глянцевое, ровное покрытие без пузырей и механических включений

	3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не более
	20

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре 20±0,5°С, с
	50-85

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	30-34

	6. Время высыхания лака до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более
	0,75

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору:

      типа М-3 усл.ед., не менее:

       типа ТМЛ ( маятник А), относ.ед., не менее
	0,5

0,2

	8. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	12

	9. Блеск пленки, %, не менее
	60

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	15

	11. Теплостойкость пленки при (60±2)°С, мин, не менее
	30

	12. Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	2

	13. Способность пленки лака шлифоваться и полироваться
	Пленка должна выдерживать испытания


ЛАК НЦ-237

ТУ РБ 500021625.098-2003

ТИП: нитроцеллюлозный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения.

СВОЙСТВА: лак обеспечивает получение ровного, однородного покрытия. Лак НЦ-237 выпускается двух марок: лак НЦ-237 М — матовый и лак НЦ-237 ПМ — полуматовый. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно  просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается  от пыли.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением готовый лак тщательно перемешать. При необходимости лак можно разбавлять растворителем марки 646 или разбавителем РМЛ. Лак наносят кистью, наливом или краскораспылителем в 2-3 слоя, с межслойной сушкой при температуре (20±2)°С в течение 1ч, последний слой сушат при температуре (20±2)°С — 24ч. Расход лака на один слой: 
а) при нанесении наливом или кистью— (85-105)г/м2; 
б) при нанесении краскораспылителем — (60-80)г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	
	НЦ-237 ПМ

Полуматовый
	НЦ-237 М

Матовый

	1. Внешний вид лака
	Непрозрачный раствор от  светло-желтого до желтого цвета


	2. Внешний вид пленки лака
	Ровное, однородное покрытие без пузырей и механических включений

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	29±3
	29±3

	4. Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	35-80
	35-80

	5. Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более
	1
	1

	6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	10
	10

	7. Твердость лака по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее:
	0,18
	0,18

	8. Блеск пленки, %
	36-45
	25-35

	9. Теплостойкость пленки при температуре (60±2)°С, мин, не менее
	30
	30

	10. Условная светостойкость, ч, не менее
	1
	1

	11. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	6
	6


CОСТАВ ПФ-11 ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ

ТУ BY 500021625.123-2006

ТИП: пропиточный состав с биоцидной добавкой.

ЦВЕТ: бесцветный; различных цветов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначается   для   защиты   деревянных   поверхностей (стен, окон, дверей, заборов и пр.), эксплуатируемых как в  атмосферных условиях,  так и внутри помещения  от гниения,  синевы, образования   плесени,   атмосферных   воздействий  и  для   декоративной отделки поверхности деревянных конструкций и сооружений. Бесцветный  деревозащитный   состав ПФ-11  может  применяться для осветления цветных составов,  а  также  для  предварительной  пропитки  (олифования)  деревянных поверхностей перед окраской их алкидными, масляными красками и эмалями. Рекомендуется в дачном строительстве.  

СВОЙСТВА: защищает древесину от биологических повреждений (гниения, синевы, плесени и т.п.), атмосферных воздействий. Применяется как самостоятельное покрытие, так как подчеркивает природную текстуру древесины, или для пропитки деревянных поверхностей перед окраской их масляными и алкидными эмалями и красками. Благодаря высокой впитывающей способности состава исключено отслаивание покрытий при атмосферных воздействиях. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемую поверхность очистить от пыли, жировых загрязнений, вредителей, старых покрытий. Нельзя наносить на мокрые, оледенелые и ранее окрашенные поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением состав тщательно перемешать. Для достижения лучшего декоративного эффекта наносить плоской кистью, валиком, тампоном, распределяя материал равномерно вдоль волокон. Избыток материала удалять отжатой кистью. На мелкие детали можно наносить методом окунания. Наносить без разбавления. Для обеспечения эффективного защитного действия наносить не менее 2-х слоев. Второй слой наносить после того, как полностью впитался предыдущий. Расход материала — (100-130)г/м2. Межслойная сушка при температуре (20±2)°С — в течение (10-15) мин, окончательная сушка при температуре (20±2)°С —24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. При проведении окрасочных работ, а также на протяжении не менее 24 часов после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Не допускать попадания на кожу! Хранить в местах, недоступных для детей!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Бесцветный 
	Цветные

	1. Внешний вид для бесцветного состава
	Жидкость желто-коричневого цвета. Допускается опалесценция и легкая взвесь
	-

	2. Цвет пленки для цветного состава
	-
	Желто-коричневый, терракотовый,

желтый, св. коричневый, темно-коричневый

	3.   Массовая доля нелетучих веществ, %
	25±2
	30±2

	4. Время высыхания до степени  3  при температуре (20±2)°С, ч, не более
	24
	24

	5.Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	24
	24

	6.Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	-
	2


Лак ПФ-060, Лак ПФ-053

ТУ 6-10-612-76 

ТИП: алкидный пентафталевый лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен  для применения в качестве связующего при изготовлении пентафталевых эмалей. 

СВОЙСТВА: хранить лак в сухом не отапливаемом помещении в плотно закрытой таре. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: лаки полуфабрикатные алкидные являются пожароопасными веществами. Пары растворителей, входящих в состав лаков, могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации. Лаки полуфабрикатные относятся к особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям с температурой вспышки не ниже 23°С. Беречь от огня!
 Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Лак

ПФ-060 высшего качества
	Лак

ПФ-060

I сорта
	Лак

ПФ-053

	1. Внешний вид лака
	Прозрачный. Допускается незначительная опалесценция

	2. Чистота лака
	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи.

	3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не темнее
	60
	130
	130

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20±0,5)°С, с
	70-90
	60-80
	50-70

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-55
	53±2
	54±2

	6. Время высыхания до степени 3, ч, не более 

при температуре (80±2)°С,

при температуре (20±2)°С
	2

24
	2

24
	1,5
36,0

	7. Твердость пленки лака по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относ.ед.,не менее
	0,12
	0.10
	0,11

	8. Кислотное число, мг КОН/г, не более
	15
	20.0
	20.0


ЛАК АС-0133

 ТУ РБ 00204547.081-98 

ТИП: алкидно-акриловый лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для изготовления  эмалей АС-182 различных цветов.

СВОЙСТВА: хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак

	1
	2

	1. Внешний вид
	Однородная жидкость без механических включений

	2. Чистота пленки лака
	Прозрачная, гладкая, однородная поверхность без «сыпи»

	3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100см3, не более
	130

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	80-110

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	50±2

	6. Время высыхания до степени 3, ч, не более 

при температуре (87±2)°С, 

при температуре (20±2)°С
	1,5

24

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относ.ед., не менее
	0,16

	8. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	48

	9. Кислотное число, мг КОН/г, не более
	15

	10. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	11. Прочность пленки при ударе, см, не менее
	40

	12. Влагостойкость пленки, ч, не менее
	12

	13. Нарастание вязкости после выдержки лака при температуре (50±2)°С в течение 16 ч, %, не более
	15


ЛАК НЦ -243

ГОСТ 4976-83

ТИП: лак представляет собой раствор лакового коллакселина, смол и пластификаторов в смеси летучих органических растворителей. Лак содержит матирующие добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины,   эксплуатируемых внутри помещения.

СВОЙСТВА: покрытие стойко к изменению температуры от минус 12 до плюс 600 С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:   подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: лак наносят на поверхность изделий методом пневматического распыления или наливом. 
Перед применением лак НЦ-243 разбавляют до рабочей вязкости растворителем марки 646, РМЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Лак НЦ-243

	1
	2

	1. Внешний вид лака 
	Непрозрачный раствор от светло-жёлтого до жёлтого цвета

	2. Внешний вид плёнки
	Ровное, равномерно-матовое однородное покрытие без пузырей, механических включений

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	26-32

	4. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)0 С по вискозиметру типа ВЗ-246: с диаметром сопла 4 мм.
	35-80

	5.Время высыхания при температуре  (20,0±2,0)0С до степени 3,ч. ,не более
	1

	6. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более
	10

	7. Твёрдость плёнки, условные единицы, не менее, по маятниковому прибору М-3
	0,4

	8. Способность плёнки лака шлифоваться и полироваться
	Не определена

	9. Условная светостойкость плёнки,ч., не менее
	1

	10. Теплостойкость плёнки при (60,0±2,0)0С, мин., не менее
	30


[image: image2.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35,2-84-65      

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09 

II. Эмали алкидные и меламиноалкидные,

грунтовки алкидные

      ЭМАЛЬ МЛ-12 «К»
 

  ТУ РБ 00204547.089-2000 


[image: image3.emf] 
                                        ЭМАЛЬ МЛ-12

                                        ГОСТ 9754-76 

ТИП: эмали горячей сушки на основе алкидной смолы, модифицированной касторовым и (эмаль МЛ-12«К»)  кокосовым маслами, и меламиноформальдегидной смолой.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначаются  для окраски предварительно загрунтованных или pагрунтованных  и  зашпатлеванных   металлических  поверхностей изделий,  эксплуатируемых как в  атмосферных условиях, так  и внутри помещения.Основное назначение: окраска автомобилей.

СВОЙСТВА: эмаль МЛ-12 «К» исключает образование дефекта поверхности «муар» при ее использовании. Эмали МЛ-12 и МЛ-12 «К» обеспечивают получение высоко глянцевого декоративного покрытия с отличными защитными свойствами. Эмаль МЛ-12 «К» обладает по сравнению с эмалью МЛ-12 повышенной твердостью пленки, блеском. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмалей МЛ-12 и МЛ-12 «К», нанесенных на фосфатированную и  загрунтованную поверхность, сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 5 лет. В тропическом климате указанная система покрытия сохраняет защитные и декоративные свойства в течение 1 года. Пленка эмалей устойчива к изменению температур от минус 60°С до плюс 60°С.  Гарантийный срок-25 месяца с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхности для окраски  должна  быть  предварительно  очищена от коррозии шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмали тщательно перемешать. Эмаль можно разбавить растворителями 647, 650 или сольвентом в количестве до 25% от массы эмали. При окраске пневматическим распылением разбавить эмаль до рабочей вязкости. Эмали наносятся краскораспылителем в два слоя или по старому покрытию в один слой. При окраске небольших участков эмали можно наносить кистью. При окраске в электротоке эмали МЛ-12к и МЛ-12 разбавляются РЭ-1В, РЭ-2В до вязкости (18-22) с по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5)°С. Промежуточная сушка между слоями 5-7 мин при температуре (20±2)°С и окончательная сушка при (130-135)ºС 
в течение 35 мин. 

Расход эмалей на однослойное покрытие — (70-100)г/м2. Расход эмалей зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытия и цвета эмали.

МЕРЫ ПРЕДОСТО РОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить эмали в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки эмали:

( 65 расцветок)
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без морщин, расслаивания, оспин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень.

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	70-100


	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	От 44 до 59

 в зависимости от цвета


	5. Блеск пленки эмали, %, не менее,

защитной

остальных цветов
	35-45

58

	6. Степень перетира эмали, мкм, не более
	10

	7. Время высыхания эмали до степени 3 при температуре (130-135)°С, мин, не более
	35

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед., не менее
	  0,21 

	9. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от цвета
	35-95

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	11. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
	45

	12. Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	13. Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	4

	14. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	48

	15. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С, ч, не менее, к воздействию:

-индустриального масла
-бензина
	48

8

	16. Объемное удельное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла(4 мм), Ом·м
	5·104-1·106

	17. Способность покрытия шлифоваться и полироваться
	Покрытие должно допускать шлифование и полирование


ЭМАЛЬ МЛ-1214 МЭ

ТУ РБ 500021625.103-2000 

ТИП: меламиноалкидная эмаль, наполненная алюминиевой пастой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается   для   окраски   предварительно    загрунтованных грунтовкой   ГФ-0119   металлических   поверхностей,   в  том  числе деталей велоизделий, эксплуатируемых  в  условиях  умеренного  и тропического   климатов   для   районов   с   умеренным   климатом                     допускается нанесение эмали без грунтовки.

СВОЙСТВА: эмаль обеспечивает получение высоко глянцевого покрытия с металлическим эффектом. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность для окраски должна быть предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины, обезжирена растворителем.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль разбавить до рабочей вязкости разбавителем Р-197 или ксилолом для пневмораспыления и разбавителем РЭ-2В для электрического распыления. Эмаль наносить на окрашиваемую поверхность методами электростатического или пневматического распыления.  Расход на однослойное покрытие — (70-100) г/м2 в зависимости от цвета.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Эмаль

	1. Цвет пленки эмали
	Изумрудная, морская волна, темно-голубая, темно-желтая, мокрый асфальт, серебристая, малиновая, вишневая, коррида, сиреневая, золотой перламутр, василек, ярко-красная, зелёная, фиолетовая, светло-ультрамариновая, ультрамариновая. По цветовым рабочим образцам ОАО «Лакокраска» с металлическим эффектом, оттенок не нормируется.

Оттенок не нормируется: ярко-красная, зеленая, фиолетовая, светло-ультрамариновая, ультрамариновая.

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, глянцевой, без оспин и кратеров. Допускается незначительная шагрень.

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	50-90

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	45±3

	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (132,5±2,5)°С, мин, не более
	30

	6. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, не менее
	53

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,25

	8. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
	50

	9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	10. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более

темно-желтой
	60

80

	11. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С, к статическому воздействию, ч, не менее

а) индустриального масла и бензина,(нефраса С2-86/110)

б) воды
	24

24

	12. Адгезия покрытия, баллы, не более
	2

	13. Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	6


ЭМАЛЬ МЛ-158

ТУ BY 500021625.132-2007

ТИП: меламиноалкидная эмаль.   

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для защитно-декоративной окраски металла.

СВОЙСТВА: эмаль МЛ-158 различных цветов образует однородную полуматовую поверхность с характерным видом, напоминающим «шагреневую кожу», без механических включений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, отшлифована шкуркой, обезжирена растворителем, загрунтована грунтовкой ФЛ-03К.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать и разбавить толуолом до рабочей вязкости 20-24с по ВЗ-4 при (20±0,5)°С . Наносят методом пневмораспыления при различных давлениях воздуха. ервый слой — наносят эмали МЛ-158 при давлении воздуха 3-4 атмосферы, затем покрытие выдерживают при температуре (20±2)ºС не менее 10 мин. торой слой — наносят эмали МЛ-158 при давлении воздуха 0,5 атмосферы. Выдерживают 30 мин на воздухе при температуре (20±2)°С. Сушку покрытия производят при (130±3)ºС в течении 60 мин. Расход на один слой — (80-120)г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить эмали в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1
	2

	1. Цвет пленки эмали

              белая

              голубая

              серо-голубая

              черная

              темно-бежевая

              слоновая кость , серо-зеленая, серый 

              кремень,  защитная, сосна зеленая
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	2. Внешний вид пленки
	Однородная, матовая поверхность с характерным внешним видом, напоминающий «шагреневую кожу»


ГРУНТОВКА ГФ-0119

ГОСТ 23343-78 
ТИП: алкидная грунтовка общего назначения.

ЦВЕТ: красно-коричневая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка     предназначена    для    грунтования   металлических  и деревянных  поверхностей  под  покрытия  различными  эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии крупногабаритных металлических конструкций.

СВОЙСТВА: грунтовка обеспечивает отличную антикоррозийную защиту металлических поверхностей в различных климатических условиях. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 50°С до плюс 60°С. Покрытия грунтовки ГФ-0119 после высыхания не оказывают вредного воздействия на организм человека. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением грунтовку ГФ-0119 тщательно перемешать. Если при хранении на поверхности грунтовки образуется пленка, перед применением ее следует удалить. Грунтовку наносить пневматическим распылением, кистью, окунанием или распылением в электростатическом поле. Перед применением  грунтовку разбавить сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрас С4 155/200) в соотношении 1:1. Разбавлять при окраске в электрополе разбавителем РЭ-4В. Расход грунтовки на однослойное покрытие — (60-100) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение.
Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки грунтовки
	Красно-коричневый. Оттенок не нормируется

	2. Внешний вид пленки грунтовки
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной

	3. Условная вязкость грунтовки при температуре (20±0,5)°С, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с
	60-100

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	53-59

	5. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
	25

	6. Степень перетира, мкм, не более
	30

	7. Время высыхания до степени 3, не более при температуре 

(105±5)°С, мин, 

(20±2)°С, ч
	35

12

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед. не менее

типа М-3,усл.ед, не менее
	0,15

0.35

	9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	10.  Прочность пленки при ударе на приборе   типа У-1, см, не менее
	50

	11.  Адгезия пленки, баллы, не более
	11

	12.  Способность пленки шлифоваться
	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку 

	13. Стойкость плёнки к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее

       -3% раствора хлористого натрия 

        -воды

        -индустриального масла
	48

144

240

	14. Стойкость пленки к действию 

      нитроэмали


	Не должно быть отслаивания, сморщивания,  растрескивания пленки, нанесенной на грунтовку

	15. Расслаивание, см³, не более
	5


ГРУНТОВКА ГФ-021

ГОСТ 25129-82 

ГРУНТОВКА ГФ-021 «Л»

ТУ РБ 500021625.096-2001 

ТИП: алкидная грунтовка общего назначения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для  окрашивания металлических   и   деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

СВОЙСТВА: позволяет получить грунтовочное покрытие под различные типы эмалей и красок. Путем использования специальных добавок в грунтовке ГФ-021 «Л» исключено пленкообразование и образование осадка в таре при хранении. Пленки грунтовки устойчивы к изменению температуры от минус 45°С до плюс 60°С. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть очищена от ржавчины, окалины, загрязнения и обезжирена, должна быть сухой . Степень очистки поверхности металла зависит от условий эксплуатации изделия с лакокрасочными покрытием.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  перед применением  грунтовку ГФ-021  и ГФ-021 «Л» тщательно перемешать и разбавить  до рабочей  вязкости 22-24 с по ВЗ-246 (сопло 4 мм)  сольвентом, ксилолом, нефрасом А 120/200  или  смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом С4 155/200) в соотношении 1:1.Грунтовку наносить пневматическим распылением, кистью, окунанием или распылением в электростатическом поле в 1 слой. При окраске в электрополе разбавлять  разбавителем РЭ-4В. Толщина 1-го слоя грунтовки 15-20 мкм. Расход грунтовки на однослойное покрытие  -(60–100)г/м2. Температура воздуха, где окрашивается изделие, должна быть не менее 15°С, относительная влажность не более 80%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки грунтовки
	Красно-коричневый, светло-серый, оттенок не нормируется

	2. Внешний вид пленки 
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой

	3. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с, не менее
	ГФ-021 «л»
	ГФ-021

	4. 
	45
	45

	5. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
	20
	20

	6. Массовая доля нелетучих веществ, %
	58±3 
	54-60

	7. Степень перетира, мкм, не более
	40
	40

	8. Время высыхания до степени 3, не более при температуре 

(105±5)°С, мин 

(20±2)°С, ч
	35

24
	35

24

	9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее

Типа М-3,усл.ед., не менее
	0,15

-
	-

0.35

	10. Эластичность при изгибе, мм, не более
	1
	1

	11. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	50
	50

	12. Адгезия пленки, баллы, не более
	1
	1

	13. Стойкость пленки к статическому воздействию при (20±2)°С, ч, не менее 

 -3% раствора хлористого натрия 

-минерального масла
	24

48
	24

48

	14. Способность пленки шлифоваться
	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку 

	15. Стойкость пленки к воздействию нитроэмали
	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали

	16. Расслаивание, мл, не более
	5


[image: image1.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




Грунтовка «ПраймеЛид»

ТУ РБ 500021625. 109-2005

ТИП:   грунтовка общего назначения на основе алкидно-фенольного лака с добавлением стабилизирующих добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка   «ПраймеЛид»  серая   предназначена  для  грунтования  металлических и  деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Грунтовка «ПраймеЛид» белая с улучшенными тиксотропными свойствами предназначена для грунтования изделий из дерева. Возможно нанесение грунтовки за 1 слой толщиной до 100 мкм мокрой пленки без образования потеков.

Грунтовка «ПраймеЛид» красно-коричневая с улучшенными защитными свойствами предназначена для грунтования металлических и  деревянных изделий под покрытия различными эмалями. Возможно нанесение грунтовки за 1 слой толщиной до 100 мкм мокрой пленки без образования потеков.

СВОЙСТВА: грунтовка  быстросохнущая. Пленка грунтовки устойчива к изменению температур в пределах  от минус 40°С до  50°С. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой,  обезжиренной.  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением  грунтовку  тщательно перемешать. Грунтовку наносить  пневматическим распылением, кистью, окунанием, струйным обливом. При необходимости грунтовку разбавить до рабочей вязкости 22-24 с по ВЗ-246 (сопло 4 мм) сольвентом,  ксилолом,   или  смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом  С4 155/200)  в соотношении 1:1. Грунтовку тиксотропную можно  наносить  толщиной   до 300  мкм  в один слой.  Расход грунтовки на однослойное покрытие  - 60- 100 г / м2, белой  - 100-120 г / м2  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	серая
	серая  Т
	белая
	Красно-коричневая

	1. Цвет плёнки 
	Серый
	белый
	Красно-коричневый

	
	Оттенок не нормируется

	2. Внешний вид  пленки 
	После высыхания  пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой 

	3. Условная вязкость при (20±0,5)°С,  по вискозиметру типа ВЗ-246 ( сопло 4 мм ), с, не менее
	45
	55
	45

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	60±3
	64±3
	60±3
	60±3

	5. Степень перетира, мкм, не более
	35

	6 .Время высыхания грунтовки до степени 3 при температуре (20±2)°С,
	
	       45

	Толщиной  пленки   15-20 мкм,  мин, не более
	45
	-
	-

	Толщиной  пленки   30-40 мкм, ч, не более 
	-
	1
	-
	-

	7. Время  высыхания  грунтовки при температуре (85±5)°С, мин, не более
	10

	8. Степень разбавления  %, не более 
	20
	25
	20
	20

	9. Прочность плёнки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	50

	10. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более
	1

	11. Адгезия, баллы, не более
	1

	12.Твёрдость плёнки по маятниковому прибору 
	

	типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,1
	0,1(набор данных)

	типа М-3, условные единицы, не менее
	0,3
	-
	-

	13.  Способность плёнки

       шлифоваться
	Плёнка должна образовывать ровную поверхность

	
	и не засаливать шкурку.
	Допуска-ется  легкое  засали-вание шкурки
	и не засаливать шкурку.

	14.Стойкость плёнки к статическому воздействию при температуре  (20±2)°С, ч, не менее
	

	воды 
	              24
	144

	3% раствора хлористого  натрия 
	24
	-
	24

	Трансформаторного масла
	48
	-
	240

	15.Стойкость пленки к действию нитроэмали


	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали


Эмаль ПФ-115 различных цветов    
[image: image4.jpg]



ГОСТ 6465-76 

Эмаль ПФ-115 «Экстра» различных цветов 

ТУ РБ 500021625.094-2001 

ТИП: алкидная пентафталевая эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается    для    окраски    металлических,   деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным     воздействиям, и для окраски внутри помещений.

СВОЙСТВА: эмаль обеспечивает получение высокоглянцевого декоративного светостойкого покрытия. 
Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет. Пленка эмали устойчива к изменению температуры от минус 50°С до плюс60°С. Путем использования специальных добавок в эмали ПФ-115 «Экстра» исключено образование осадка, пленкообразование в таре при хранении. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна  быть  сухой,  предварительно очищена   от   пыли,  жировых  и  других   загрязнений,  ржавчины,  окалины, обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением ПФ-115 тщательно перемешать. Эмаль наносить на окрашиваемую поверхность методом распыления, окунания, струйного облива, кистью или валиком. Перед применением при необходимости эмаль разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом  С4 155/200), скипидаром или их смесью в соотношении 1:1. При окраске в электрополе разбавляют эмаль разбавителем РЭ-4В, РЭ-3В. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С — 24 часа. Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета:

              - по металлу — (100-130) г/м2;


- по древесине — (150-180) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
 Беречь от огня!  Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ЭМАЛЬ ПФ -115 «М»

ТУ РБ 500021625. 108-2004
ТИП: матовая алкидная эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эмаль предназначается  для окраски металлических,  деревянных  и других поверхностей, эксплуатируемых  внутри помещений   и в атмосферных условиях Эмаль ПФ-115 «М» не является фасадной.

СВОЙСТВА: покрытие,   состоящее   из   двух   слоев    эмали,    нанесенных   на загрунтованную     грунтовками     ПФ-031    или     ГФ-0119,    ГФ-021   поверхность, должно  сохранять  защитные  свойства  в  умеренном климате  в течение четырех лет. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемые   поверхности   должны   быть   сухими, чистыми. Подготовка   поверхности   должна     производиться    согласно технологической   документации    и    технических    нормативных правовых актов на изделие. 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед  нанесением эмаль тщательно  перемешать. Эмаль наносят на поверхность  методом пневматического распыления, валиком  или кистью. Для окраски пневмораспылением эмаль разбавляют сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом  С4 155/200), смесью  уайт-спирита (нефрас  С4 155/200)   с сольвентом в соотношении 1:1   до рабочей вязкости 28-30с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм ). Валиком  или кистью эмаль наносить при выпускной  вязкости. Расход эмали  при двухслойном  покрытии: 

                            - по металлу –100-130 г/м 2 , 

                            - по дереву- 150-180 г/м 2.

Для  окраски  изделий  в  электрополе  эмаль  разбавляют  до рабочей вязкости растворителем  РЭ-4В или РЭ-3В.     

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма

	1.
	Цвет  пленки  эмали

Белый,

Голубой,

Желтый
	Цвет  пленки эмали  должен  быть в  пределах допускаемых  отклоне-ний,  установленных контрольными образцами  цвета.

	2
	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна быть матовой, однородной, глад-кой, без расслаивания, потеков и  посторонних включений.

Допускается  незначительная  шагрень 

	3.
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с 
	70-100

	4.
	Блеск  пленки  эмали, %
	6-15

	5.
	Степень  перетира, мкм, не более
	35

	6.
	Массовая  доля  нелетучих веществ ,%
	70±3

	7.
	Время высыхания до степени  3 ,

при   температуре (20±2)°С, ч,н/б
	24



	8.
	Эластичность пленки при  изгибе ,мм, н/б
	3

	9
	Прочность пленки  при ударе  по   прибору  типа У-1, см,  не  менее 
	40



	10.
	Твердость  пленки по ТМЛ (маятник А), относительные . единицы, не  менее
	0,1

	11.
	Адгезия пленки ,  баллы,  не  более
	1

	12.
	Укрывистость высушенной пленки, 

г/м 2 , не более 
	100

	13.
	Стойкость  покрытия  при температуре (20±2)°С,  к статическому  воздействию 
	

	
	воды, ч , не менее
	2

	
	трансформаторного масла, ч, не менее
	24

	14.
	Стойкость  покрытия  при температуре (40±2)°С,  к статическому  воздействию

моющего раствора, мин, не менее
	15

	15.
	Степень разбавления до вязкости 28-30 сек по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при   температуре (20±0,5)°С, %, не более
	15


Грунтовка ПФ-031

ТУ РБ 00204547.088-2000 

ТИП: алкидная с добавлением растворителей, сиккатива и специальных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка  ПФ-031  светло-желтая  и красно-коричневая предназначена  для  защиты  от  коррозии  поверхностей   кузова   и  деталей автотранспорта,  сельскохозяйственной   и   строительной  техники, различных металлических и деревянных поверхностей  под  покрытие  различными  эмалями,  для  временной  защиты от коррозии в                       однослойном  покрытии крупногабаритных металлических конструкций на  период  монтажа и хранения, для грунтования автомобилей при проведении ремонтных работ. Грунтовка  ПФ-031  белая  предназначается   для   грунтования  деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА: грунтовка в системе покрытий может эксплуатироваться в условиях умеренного и тропического климата. Покрытие из двух слоев эмали ПФ-131 и грунтовки ПФ-031 должно сохранять защитные свойства в умеренном климате не ниже 6 баллов в течение 3-х лет. Система покрытий, состоящая из одного слоя грунтовки ПФ-031 светло-желтой или красно-коричневой и двух слоев эмали МЛ-12 должна выдерживать воздействие 20 циклов испытаний по ГОСТ 9.401-91 в условиях умеренного и тропического климата без изменений защитных свойств. Грунтовка выпускается белого, светло-желтого и красно-коричневого цветов. Грунтовка после высыхания должна образовывать однородную, гладкую, матовую или полуматовую пленку без оспин и посторонних включений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной.
 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: грунтовку наносят методами распыления или кистью. При нанесении краскораспылителем грунтовку тщательно размешивают, разбавляют до вязкости 18-20 по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом  С4 155/200) - 1:1. Рабочая вязкость при нанесении кистью 40-50с. Для нанесения в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В. Перед нанесением покрывной эмали покрытие грунтовкой выдерживают не менее 48 ч. Расход грунтовки на 1 слой — (60-100) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение.
Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Внешний вид
	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, гладкую, матовую или полуматовую пленку без оспин и  посторонних включений

	2. Цвет  пленки
	Белый, красно-коричневый,

 светло-желтый, оттенок не нормируется

	3. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее 
	45

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %

-красно-коричневая, 
светло-желтая

-белая
	56±3

62±3

	5. Степень перетира, мкм, не более
	35

	6. Время высыхания до степени 3, не более

при   -(20±2)°С, ч

- (50±2)°С, ч

-(80±2)°С, мин

- (105±5)°С, мин
	6

2

40

35

	7. Твёрдость плёнки по прибору ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,12

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	9. Прочность плёнки при ударе на приборе У-1, см, не менее  
	50

	10. Адгезия, баллы, не более
	1

	11. Стойкость плёнки к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее

-3% раствора хлористого натрия 

-воды 

-индустриального масла 
(светло-желтой и красно-коричневой)
	48

144

240

	12. Стойкость плёнки к действию нитроэмали
	Не должно быть отслаивания, сморщивания,  растрескивания  плёнки нитроэмали, нанесенной  на грунтовку

	13. Способность пленки шлифоваться
	Пленка при шлифовании  должна  образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

	14. Расслаивание, мл,  не более
	5

	15. Степень разбавления грунтовки, %, не более 
	25


ЭМАЛЬ ПФ-266 «Люкс»

ТУ РБ 500021625.095-2001 
ТИП: алкидная эмаль.

ЦВЕТ: желто-коричневая, красно-коричневая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначаются   для   покрытия    окрашенных    и   неокрашенных  деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности.                      

СВОЙСТВА: путем использования специальных добавок в ПФ-266 «Люкс» исключено пленкообразование в таре при хранении и образование осадка. Эмали обеспечивают получение глянцевого декоративного покрытия. Срок службы покрытия — не менее 3-х лет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: эмали наносятся на чистые и сухие полы. При окраске ранее окрашенных полов необходимо удалить с их                             поверхности различные загрязнения, снять отслаивающуюся пленку, зашкурить, удалить пыль. Неокрашенные полы для удаления ворса, если таковой имеется необходимо зашкурить, удалить пыль и нанести эмаль.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением при наличии на поверхности эмали ПФ-266 пленки ее удалять, эмаль тщательно перемешать. В случае необходимости эмали разбавить уайт-спиритом (нефрас С4 155/200) или нефрасом С4 150/200. Эмаль наносить на окрашиваемую поверхность методом распыления, валиком или кистью. Время высыхания при (20±2)°С не более 24 часов. Расход эмали на однослойное покрытие — (150-180)г/м2.Эмаль наносятся в два слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	
	Желто-коричневая
	Красно-коричневая

	1. Цвет пленки эмали желто-коричневый,

      красно-коричневый
	После высыхания цвет пленки должен быть в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета 

	2. Внешний вид пленки
	Однородная гладкая поверхность, без посторонних включений

	3. Блеск пленки, %, не менее 
	57
	50

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с 
	70-90
	70-100

	5.   Массовая доля нелетучих веществ, %
	59-65
	56-68

	6. Степень перетира эмали, мкм, не более
	40
	50

	7. Укрывистость   не    высушенной    пленки,

      г/м2, не более
	110
	110

	8. Время высыхания до степени 3 при темпе-ратуре (20±2)°С, с, не более
	24
	24

	9. Твёрдость плёнки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,13
	0,13

	10. Стойкость плёнки к статическому воздействию   раствора    моющего   средства   при 

температуре (40±2)°С, мин, не менее
	10
	10

	11.  Прочность пленки к истиранию, кг/мкм, не

      менее 
	0,25
	-


Эмаль ПФ-133

красно-коричневая

ГОСТ 926-82 

ТИП: алкидная эмаль.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается  для  окрашивания  грузового подвижного  состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров  и  других металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным    воздействиям.

СВОЙСТВА: эмаль обеспечивает получение атмосферостойкого, глянцевого покрытия. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-133, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в умеренном климате в течение трех лет. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность   должна   быть  сухой,   предварительно очищена  от  пыли,  жировых и других  загрязнений,   ржавчины, окалины.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль ПФ-133тщательно перемешать, разбавить до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, нефрасом А 120/200, смесью сольвента или ксилола с уайт-спиритом (нефрасом С4 155/200) (содержание уайт-спирита в смеси не должно превышать 50%) и разбавителями РЭ-4В и РЭ-3В при окраске в электротоке. Эмаль наносить на окрашиваемую поверхность методами распыления (пневматического, безвоздушного, в электрическом поле), струйного облива, окунанием, кистью. Расход эмали на однослойное покрытие — (60-80)г/м2. Сушка покрытия в течение 30 часов при температуре (20±2)°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки эмали 
	Красно-коричневый 652

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную плёнку, без кратеров, подтёков, морщин и посторонних включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при температуре (20,0 ±0,5)°С, с,
	60 –130

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	55-62

	5. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2,%, не менее
	45

	6. Степень перетира, мкм, не более
	25

	7. Укрывистость высушенной плёнки, г/м2, не более
	30

	8. Время высыхания до степени 3 при температуре 

(82 ±2)°С, ч, не более

(20 ±2)°С,ч,  не более
	1,5

30

	9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	10. Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, .см, не менее
	50

	11. Адгезия плёнки, баллы, не более
	1

	12. Стойкость покрытия при температуре (20,0±2)°С, к статическому воздействию 

воды, ч, не менее

индустриального масла, ч, не менее
	10

24

	13. Твердость пленки по маятниковому прибору:  

типа М-3, условные единицы, не менее

типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 
	0,35

0,15


[image: image5.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35,2-84-65      

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09 

III. Эмали и грунтовки,

акриловые и эпоксидные

Эмали АС-182

ГОСТ 19024-79 

ТИП: на алкидно-акриловом лаке с добавлением сиккатива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены  для  окраски  тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

СВОЙСТВА: система покрытия, состоящая из двух слоев эмали, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в умеренном климате не менее пяти лет не ниже балла А31 и декоративные свойства – не менее четырех лет до балла АД-2. Эмаль АС-182 различных цветов после высыхания образуют гладкую, однородную, глянцевую, без морщин, потеков и посторонних включений. Гарантийный срок  хранения  — 6 месяцев с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой. 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать, разбавить, до рабочей вязкости сольвентом, нефрасом (А 120/200) или их смесью. Допускается вводить высококипящие растворители — бутилцеллозольв, растворитель АР (ароматический растворитель) в количестве до 25% от массы применяемых растворителей для улучшения розлива, при методе нанесения пневматическим или безвоздушным распылением. При нанесении методом электростатического распыления применяют разбавители РЭ-12В, РЭ-13В. Сушка покрытия — конвективным методом при (120±2)°С — 30 мин. Расход — (60-180)г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет эмали

      (14 расцветок)
	Должна находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, глянцевой, без морщин, потеков и посторонних включений.

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	80 - 120



	4. Массовая доля нелетучих веществ, % 
	От 48 до 64 в зависимости от цвета

	5. Степень перетира, мкм, не более
	15

	6. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %,не менее
	60

	7. Время высыхания пленки до степени 3 при температуре 

85-90°С, час, не более
	1,5

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	9. Прочность пленки при ударе, см, не менее
	50

	10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы, не менее
	0,5

	11. Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	12. Стойкость пленки при температуре (20±2)°С к статическому  воздействию,  час, не менее

-воды

-индустриального масла

-нефраса или дизельного топлива
	48

48

12

	13. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более
	От 50 до 60

В зависимости от цвета


КРАСКА АК-124 ФАСАДНАЯ
ТУ РБ 00204547.071-97 
ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ АК-027

 ТУ РБ 00204547.078-97 

ТИП: фасадная краска АК-124 на основе акриловой смолы с добавлением целевых добавок и уайт-спирита. Пропиточный состав АК-027 на основе акриловой смолы и уайт-спирита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: защитно-декоративная окраска наружных стен зданий и сооружений,   а   также   внутренних  стен  гражданских,   промышленных  и общественно-бытовых  зданий  по  бетону,  цементной  штукатурке,  кирпичу,  камню,  кроме  путей  эвакуации,  во   всех климатических  зонах. Состав    АК-027    пропиточный    предназначается    для   пропитки                            фасадов зданий перед окраской их акриловыми красками.          

  СВОЙСТВА: быстросохнущая краска. Пленка хорошо сохраняет эластичность. На твердом, прочном основании, при хорошо подготовленной поверхности, срок службы покрытия, состоящего из одного слоя пропиточного состава (грунтовки) АК-027 и 1-2-х слоев краски АК-124 не менее 10 лет.

Покрытие устойчиво к воздействию щелочей, промышленных и дымовых газов, влагостойко — не пропускает воду снаружи, проницаемо для водяного пара из стен через краску. Стены «дышат».
Хранить краску при температуре от –40°С до +40°С, в закрытых складских помещениях.


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность (бетон,   цементная   штукатурка, пенобетон,  известь,  кирпич,  камень,  асбоцемент)   должна  быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи. Бетон и цементная штукатурка считаются сухими после  выдержки в  течение двух  недель  при  температуре  воздуха  не  ниже 10ºС, а  все  поверхности  после  дождя в течение 2-3 дней при температуре воздуха не ниже 10ºС.атурерхности, ранее окрашенные  красками такого  же  типа  или  водоэмульсионными, не  должны иметь пыли   и   грязи,   непрочных   частей   старых  красок  и  подложки, неровностей и трещин.  Старое покрытие на основе минеральной  краски (на  основе  жидкого   стекла  и  известковых  составов)  удаляется полностью. Грязь, пыль,  непрочные  части  краски  удаляются полностью механическим   способом.   Большие   неровности,    трещины    выравнивать бетоном  или  цементной штукатуркой. Перед окраской кирпича, из которого  выходит  селитра,  поверхность  рекомендуется  обработать кремнийорганической пропиткой. Все обновленные поверхности пропитать пропиточным составом АК-027. 

НАНЕСЕНИЕ   ПОКРЫТИЯ: краску АК-124 наносить на поверхность валиком, кистью или безвоздушным распылением. Состав АК-027 наносить на поверхность в один слой кистью или безвоздушным распылением. Расход краски в два слоя 400-500 г/м² зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Расход состава АК-027 –(150-330) г/м² и зависит от качества окрашиваемой поверхности. Перед нанесением состав АК-027 и краску АК-124 тщательно вымешать. Температура состава и краски перед нанесением должна быть не менее 15°С. Состав АК-027 наносить на поверхность в один слой валиком, кистью или безвоздушным распылением. Расход состава АК-027 — (150-330) г/м2 и зависит от качества окрашиваемой поверхности. Поверхности, покрытые составом АК-027, выдерживают в течение 24 часов перед нанесением краски АК-124. Краску наносить на поверхность при температуре от +40°С до –20°С в два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылением. Для первого слоя краску разбавить уайт-спиритом в количестве до 10% от массы краски.
Для второго слоя краска наносится с исходной  вязкостью (в случае необходимости) допускается разбавление до 5% уайт-спиритом или смесью растворителей состава: уайт-спирит 85%, сольвент 15%. Второй слой наносить не ранее чем через 16 часов. Расход краски 
(400-500) г/м2 и зависит от качества окрашиваемой поверхности. Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Краски АК-124
	Состава АК-027

	1. Цвет пленки
	Должен соответствовать цветовым контрольным образцам ОАО «Лакокраска». Оттенок не нормируется.
	

	2. Внешний вид
	После высыхания краска должна образовывать ровную, однородную, матовую пленку
	Бесцветная или слегка прозрачная однородная желтоватая жидкость

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246, при температуре (20,0±0,5)°С, не более 

-с диаметром сопла 6 мм 

-с диаметром сопла 2 мм
	40 -70

-
	-

70

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	73±4
	7.5±1

	5. Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более
	2
	-

	6. Степень перетира, мкм, не более
	70
	-

	7. Укрывистость в пересчете на  сухую пленку, г/м², не более
	200
	-

	8. Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее
	24
	-

	9. Адгезия покрытия к основанию, МПа, н/м
	1,0
	-

	10. Коэффициент паропроницаемости, мг/м.ч Па, не менее
	0,005
	-

	11. Морозостойкость покрытия, циклы, 

       не менее
	50
	-

	12. Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы, не менее
	10
	-

	13. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	24
	-


Краска Штолльрефлекс D1163

ТУ РБ 00204547.065-96 

ТИП: на основе импортного акрилового связующего.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для разметки дорожных покрытий.

СВОЙСТВА: краска холодной сушки, имеющая особо высокое содержание твердых компонентов, благодаря чего, достигается высокая прочность материала на истирание, повышенная толщина высохшего поверхностного слоя, улучшенная адгезионная способность в сравнении с традиционными материалами.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: дорожное покрытие должно быть чистым, сухим.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением тщательно размешать. При необходимости краску разбавляют растворителем V-0155 ТУ РБ 00204547.066-96 (плотность при 20°С – (0,78±0,01) г/см3,  показатель преломления при 20°С — (1,395±0,005). Допускается разбавление этилацетатом. Краску наносят при температуре воздуха не ниже 5°С и не выше 50°С и относительной влажности воздуха не выше 85% с помощью маркировочных машин. Толщина сырой пленки покрытия не менее 400 мкм. Для обеспечения эффекта обратного отражения и устойчивости на скольжение разметки дорожного покрытия на свеженанесенную краску — не позднее 10 сек. после разметки необходимо распылить стеклянные силиконизированные шарики диаметром от 150 до 500 мкм из расчета примерно 200 г/м2. Расход краски —(600-900) г/м2.    

Беречь от огня!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки

      белый
	По контрольным образцам цвета

	2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6мм, при температуре (20±0,5)°С, с 
	35-42

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	72-78

	4. Массовая доля твердых веществ, %
	58-64

	5. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более
	300

	6. Время высыхания до степени 2 при температуре (23±5)°С, мин, не более
	30

	Примечание: допускается образование легкоразмешиваемого осадка,

не препятствующего восстановлению первоначальной однородности


Эмаль для разметки дорог

 АК-534 белая - БВР БМ
 СТБ 1520-2005 СТБ 1520-2005

ТИП: эмаль на основе акриловой дисперсии с введением пигментов и наполнителей, различных специальных добавок и органического растворителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эмаль предназначена для горизонтальной разметки автомобильных     дорог.  

СВОЙСТВА: эмаль обладает хорошей белизной, твердостью, эластичностью, коротким временем сушки, седиментационной устойчивостью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1. Цвет разметки
	белый

	2. Внешний вид пленки
	Однородная поверхность без усадочных трещин, пузырей или отслоений

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 
	75

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)оС, с
	80-160

	5. Степень перетира, мкм, не более
	70

	6. Время высыхания  до степени. 2 при температуре (20±2)оС, мин,  не более
	10

	7. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 , не более
	220

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее
	0,25

	9. Коэффициент диффузного отражения (белизна), %, не менее
	80

	10. Эластичность пленки при изгибе на стержне диаметром, мм, не более
	10

	11. Устойчивость высушенной пленки к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия, ч, не менее
	100


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: эмаль наносят на чистое, сухое, очищенное от грязи и пыли    дорожное покрытие.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  перед применением эмаль следует тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавляют толуолом от 0% до 5% ( в зависимости от температуры окружающего воздуха, производительности и модификации маркировочной машины).Эмаль наносят на подготовленное дорожное покрытие при установившейся температуре воздуха  и дорожного покрытия от 5°С до 30°С и относительной влажности воздуха не выше 85% с помощью маркировочных машин, а в отдельных случаях кистью или валиком. Проезд транспорта по разметочным линиям разрешается не ранее 30 мин после их нанесения. При более неблагоприятных климатических условиях время высыхания соответственно увеличивается. Толщина сырой пленки покрытия 400-600 мкм. Не допускается наносить разметку эмалью на свежеуложенных дорожных покрытиях и при проведении их поверхностной обработки ранее 2 месяцев после завершения указанных видов работ. Для обеспечения эффекта обратного отражения и нескользкости (устойчивости на скольжение) разметки дорожного покрытия на  свеженанесенную эмаль – не позднее 10с после разметки – необходимо дополнительно распылить стеклянные силиконизированные шарики диаметром от 150 до 500мкм из расчета примерно 200г/м2. Расход эмали – (600-900) г/м2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: эмаль относится к особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям. Хранят эмаль в герметичной упаковке при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С, в местах недоступных для детей. Беречь от огня! Для защиты рук применять резиновые перчатки. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на  окружающую среду и организм человека. 

Эмаль ЭП-140

ГОСТ 24709-81 

ТИП: эмаль на основе эпоксидной смолы Э-41.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена   для  окрашивания предварительно загрунтованных  поверхностей   из   стали,   магниевых,  алюминиевых  и  титановых сплавов,  а  также  меди  и  ее  сплавов.  Возможна окраска эмалью  без грунтования.

СВОЙСТВА: эмаль выпускается различных цветов. Эмаль ЭП-140 двухкомпонентная: полуфабрикат эмали и отвердитель №2. Компоненты смешиваются непосредственно перед применением, при этом для эмалей желтого, темно-красного, защитного и черного цвета берется на 70 м.ч. полуфабриката 30 м.ч. отвердителя №2 по массе, для остальных цветов на 75 м.ч. полуфабриката 25 м.ч. отвердителя №2 по массе. Эмаль ЭП-140 серебристого цвета поставляется в комплекте с отвердителем №4 и алюминиевой пудрой ПАП-2 в соотношении полуфабрикат эмали — 70 м.ч., отвердитель №4 — 30 м.ч., алюминиевая пудра — 11 м.ч. Приготовленная эмаль должна использоваться в течение 6 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: для разбавления используют растворитель Р-5А или смесью растворителей, состоящей из ацетона, этилцеллозольва  и  ксилола, взятых по массе 30:30:40 соответственно. Перед применением эмаль тщательно перемешивают. Эмаль наносят пневмораспылением. Расход на один слой — от 75 до 130  г/м2 в зависимости от цвета.    

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки эмали

     (32 расцветки)

(RAL – 6 расцветок)

	После высыхания цвет пленки должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами картотеки эталонов или утвержденными образцами цвета. 

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания пленка эмали должна быть одно​родной, гладкой, без посторонних включений. Допускается небольшая шагрень.

	3. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру  ВЗ-246 (сопло 4 мм)  при температуре (20±0,5)°С, с
	13 - 19

	4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали, %,  
	От 34 до 61 в зависимости от цвета 

	5. Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
	40

	6. Время высыхания полуфабриката эмали до степени 3, ч, не более

-при (20±2)°С

-при (90±2)°С
	6

2

	7. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 

по маятниковому прибору типа  М-3, усл.ед., не менее
	0,5

0,6

	8. Эластичность покрытия при изгиб, мм, не более
	2

	9. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее:

-воды

-масла

-бензина
	24

24

24

	10. Термостойкость покрытия эмали серебристого цвета при 250±5°С, час, не менее
	3

	11. Срок годности эмали при температуре (20±2)°С, час, не  менее
	6

	12. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее

-для эмали защитного цвета

-остальных эмалей
	40

50

	13. Укрывистость  эмали, г/м2, не более

-темно-зеленого цвета

-желтого цвета
	75

120


Эмаль ЭП-773

ГОСТ 23143-83 

ТИП: эмаль на основе эпоксидной смолы Э-41.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена  для окрашивания не загрунтованных или загрунтованных  грунт-шпатлевками   ЭП-0010   или  ЭП-0020  металлических   поверхностей,    подвергающихся      воздействию      горячих растворов щелочей.

СВОЙСТВА: эмаль изготавливается кремового цвета, зеленого. Эмаль двухкомпонентная: полуфабрикат эмали и отвердитель №1. Компоненты смешиваются перед применением, при этом на 100 весовых частей полуфабриката — 3,5 весовых частей отвердителя №1. Приготовленная эмаль должна использоваться в течение 24 часов. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая   поверхность  должна  быть сухой, чистой, обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: для разбавления используют растворитель 646. Перед применением эмаль тщательно перемешивают. Эмаль наносят пневмораспылением, для окрашивания труднодоступных мест допускается использовать кисть. Расход — (75-90) г/м2 на один слой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки эмали

    Кремовый, зеленый


	В пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть однородной, гладкой,

без посторонних включений.

Допускается легкая шагрень и единичные оспины.

	3. Условная вязкость полуфабриката эмали по     вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С,   с
	25 - 60

	4. Массовая доля нелетучих веществ в полуфабрикате эмали, %
	63 ± 3

	5. Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
	50

	6. Время высыхания эмали до степени 5, час, не более

при (20±2)°С

при (120±2)°С
	24

2

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа ТМЛ (маятник А), относительные                  единицы, не менее 

типа М-3, усл.ед., не менее
	0,3

0,5

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	5

	9. Прочность пленки при ударе, см, не менее
	50

	10. Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	11. Стойкость пленки к статистическому воздействию 40% раствора гидроокиси калия при (100±2)°С, ч, не менее

кремового, зеленого
	2/8

	12. Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м2 , не более для эмали:

кремового цвета/зелёного
	95/70

	13. Срок годности эмали после смешивания компонентов при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	24


Эмаль ЭП-1236 различных цветов

ТУ 6-10-2095-87 

ТИП: двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката эмали и отвердителя №1, полуфабрикат эмали на основе эпоксидной и перхлорвиниловой смол.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена  для  защиты от коррозии изделий из стали, алюминия и его сплавов - металлических конструкций,  железнодорожных вагонов, судов морского транспорта, мостов, емкостей для   хранения светлых нефтепродуктов.

СВОЙСТВА: покрытие эмалью ЭП-1236 в умеренном и холодном климатах сохраняет защитные свойства в течение 6 лет. Пленка эмали различных цветов должна быть полуматовой, гладкой, однородной, без оспин, металлических включений. Гарантийный срок  хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность  должна  быть сухой, чистой, обезжиренной растворителем.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением полуфабрикат эмали тщательно перемешать, добавить на 100 м. ч. полуфабриката 1,3 м. ч. отвердителя №1, разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-5А. Наносят методом пневматического и безвоздушного распыления, кистью. Сушка не более 3-х часов при (20±2)°С. Толщина однослойного покрытия (80-100) мкм. Расход на 1 слой — 300 г/м2 при распылении, 500 г/м2 — при нанесении кистью. Жизнеспособность эмали с отвердителем — 72 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки эмали 

9 расцветок

9 расцветок
	В пределах допустимых  отклонений, установленных образцами цвета, картотеки

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания  пленка эмали должна быть однородной, матовой,

 без посторонних включений

	3. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246  с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	60 - 110

	4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката эмали, %   
	От 33 до 45 в зависимости от цвета

	5. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более
	3

	6. Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
	40

	7. Адгезия, баллы, не более
	1

	8. Твердость покрытия по маятниковому прибору 

      типа ТМЛ (маятник А), относительные  единицы, не менее

      типа М-3, усл.ед., не менее
	0,3

0,5

	9. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
	50

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	11. Стойкость покрытия при температуре  (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее

-воды

-3%  раствора хлористого натрия

-бензина

-минерального масла
	72

24

24

24


Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т (бежевая),ЭП-045 «К»

ТУ РБ 500021625.106-2005

ТИП: грунтовки   на   основе   эпоксидной   смолы   с  добавлением   полиамидного отвердителя.   Поставляются   в   виде   двух   компонентов  - полуфабриката грунтовки  и отвердителя Э-45.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовки  предназначаются      для    грунтования  металлических поверхностей  изделий  в целях защиты от коррозии. Применяются для грунтования  изделий из углеродистой стали, оцинкованной стали, алюминия и его сплавов, меди и при проведении  ремонтных работ. Грунтовка ЭП-045 К предназначена для грунтования поверхности с остаточной ржавчиной.

СВОЙСТВА: грунтовки в системе покрытий  могут эксплуатироваться  в  условиях  умеренного и  тропического  климата,  обладают  высокими антикоррозионными и физико-механическими свойствами. Могут  наноситься  на  окрашиваемую поверхность методами распыления, валиком или кистью. Для грунтовки ЭП-045Т предпочтительнее нанесение  методом  безвоздушного распылении. Грунтовка   ЭП-045Т   обладает  повышенной устойчивостью к стеканию с вертикальной поверхности, ее можно наносить толщиной 100 -150 мкм без образования потеков  методом  «мокрый  по  мокрому»  с межслойной выдержкой 5-7 минут.  Расход грунтовки ЭП-045 на однослойное покрытие-80 г/м², ЭП-045Т-100г/м².   

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая  поверхность должна быть  сухой, чистой, обезжиренной. Подготовку поверхности изделий под окраску производить согласно требований  НД на изделие или ГОСТ 9.402-80.  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  перед  применением  полуфабрикат  грунтовки тщательно  перемешать, затем  ввести отвердитель Э-45 в соотношении на 100 м.ч. полуфабриката грунтовки - 14 м.ч. отвердителя, выдержать грунтовку 30 мин. и разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-5А или Р-5.                            Для нанесения методом пневматического распыления рабочая вязкость 15-20 с. по вискозиметру В3-246(сопло 4 мм). Кистью или валиком   грунтовку   наносить   при выпускной  вязкости, разбавлять при необходимости. Для      безвоздушного    распыления    рабочая    вязкость    зависит   от применяемого оборудования. При нанесении электростатическим напылением грунтовку разбавлять до  рабочей  вязкости 15-20  сек.По вискозиметру В3-246(сопло 4 мм) разбавителем РЭ-4В. Жизнеспособность  разбавленной до рабочей вязкости  грунтовки  с отвердителем не менее 6 ч  при  температуре (20±5)°С при условии хранения в плотно  закрытой  таре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Беречь от огня!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№
	Наименование показателей
	Норма

	
	
	Грунтовка

ЭП-045
	ЭП-045 «К»
	Грунтовка ЭП-045 Т

	1.
	Цвет  пленки  
	Бежевый, оттенок

не нормиру-ется
	Бежевый оттенок не нормируется
	Бежевый, оттенок

не нормируется

	2.
	Внешний вид пленки:     
	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, ровную поверхность без посторонних включений.                             


	3.
	Условная  вязкость полуфабриката грунтовки по  вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм),при температуре  (20,0±0,5)°С, с, не менее
	40
	40
	55

	4.
	Массовая  доля  нелетучих   веществ  в  полуфабрикате   грунтовки , % :
	66±3
	66±3
	66±3

	5.
	Степень  перетира  грунтовки  мкм, не более:
	40
	40
	40

	6.
	Время высыхания  до ст 3 при температуре
(20±2)° С, ч, не более
	6
	6
	6

	7.
	Твердость  пленки  по    маятниковому   прибору
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	типа ТМЛ  (маятник А), относительные  единицы, не менее
	0,25
	0,25
	0,3

	8
	Эластичность пленки при  изгибе, мм, не  более
	1
	1
	1

	9.
	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 
	50
	50
	50

	10.
	Адгезия  пленки, баллы,  не  более
	1
	1
	1

	11.
	Стойкость пленки грунтовки к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее,

-воды

-бензина

-3% раствора  NaCl
	144

360

48
	144

360

22
	144

360

48


[image: image6.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35, 2-84-65            

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09 

IV. Эмали, лаки, грунтовки

на сополимерах винилхлорида

Эмаль ХС-558, ХС-558 «В»

ТУ 6-10-592-76 
ТИП: эмаль ХС-558 на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, ХС-558 «В» — на основе сополимера винилхлорида, с винилацетатом, модифицированного малеиновой кислотой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эмаль   белого  цвета  предназначается  для  покрытия внутренней    поверхности   металлических    и    железобетонных    резервуаров, используемых для хранения и транспортирования виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов и резервуаров для хранения воды.

СВОЙСТВА:
эмаль обеспечивает получение белого полуматового покрытия. Гарантийный срок  хранения  эмалей: ХС-558 — 6 месяцев, ХС-558 «В» — 3 месяца с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  тщательно очистить от пыли и любых других загрязнений или ржавчины (лучше обработать пескоструйным аппаратом). Перед нанесением эмали поверхность следует протереть ацетоном или    растворителем Р-4, Р-4А.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль разбавить растворителем Р-4, Р-4А до вязкости 16-22 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4мм). Наносится эмаль методом пневматического распыления по грунтовке ХС-04 в 2-4 слоя. Расход эмали на 4 слоя - 600 г/м2. Сушка каждого слоя – 3 часа при температуре (20±2)°С. Окончательная сушка продувкой емкостей нагретым до 60°С воздухом до полного удаления следов растворителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при работе внутри емкостей использовать шланговый противогаз. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.  Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. 
	ХС-558
	ХС-558 «В»

	1. Внешний вид пленки
	Однородная гладкая поверхность без посторонних включений

	2. Цвет пленки эмали
	Белый, оттенок не нормируется

	3. Условная вязкость эмалей по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с
	30-80
	30-80

	4. Массовая доля нелетучих веществ, % 
	37±2
	37±2

	5. Степень перетира эмалей, мкм, не более
	30
	30

	6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	3
	3

	7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1
	3

	8. Стойкость пленки к статическому воздействию раствора этилового спирта массовой долей 96% при температуре (20±2)°С, час, не менее
	2
	2

	9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ(м.А), относительные единицы, не менее
	0,2
	0,2

	10. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	50
	40

	11. Адгезия пленки, баллы, не более
	2
	2

	12. Степень перетира, мкм, н/б
	30
	30


Грунтовки ХС-04, ХС-04 «В»

ТУ 6-10-1414-76 
ТИП: грунтовка ХС-04 на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, грунтовка ХС-04 «В» на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, модифицированного малеиновой кислотой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначаются  для     покрытия     внутренней     поверхности  металлических  и  железобетонных резервуаров под эмали ХС-558 и  ХС-558В  и  лак  ХВ-76, ХВ-76»В», используемых для хранения и                            транспортировки вин.

СВОЙСТВА: образуют покрытия красно-коричневого цвета. Гарантийный срок  хранения: ХС-04 — 6 месяцев, ХС-04 «В» — 4 месяца со дня изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  тщательно   очистить   поверхность   от   пыли   и    любых  других загрязнений   или   ржавчины  (лучше  обработать  пескоструйным аппаратом).  Перед  нанесением  грунтовки  поверхность  следует протереть ацетоном или растворителем Р-4, Р-4А.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: грунтовку перед нанесением тщательно перемешивают, разбавляют растворителем Р-4, Р-4А до вязкости 16-20 сек. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С. Наносят грунтовки краскораспылителем.  Расход грунтовки на 3 слоя — 500 г/м2. Сушка каждого слоя при (20±2)°С — 3 часа. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при работе внутри емкостей использовать шланговый противогаз. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить грунтовку в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	ХС-04


	ХС-04 «в»



	1. Цвет 
	От коричневого до темно-коричневого, оттенок не нормируется
	Красно-коричне-вый, оттенок не нормируется

	2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с 
	40-70

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	44±4

	4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	3

	5. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

ХС-04

ХС-04 «В»
	1

3

	6. Стойкость пленки к статическому воздействию раствора этилового спирта с массовой долей 96% при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	2

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, относительные единицы, не менее
	0,2

	8. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	20

	9. Адгезия, баллы, не более
	2


 Лак ХС-76

ТУ 6-21-7-90 

ТИП: лак представляет собой раствор сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен  для  защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка,    эмаль,    лак)    оборудования    и    металлических конструкций,   подвергающихся  воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°С. Лак ХС-76 рекомендуется применять в сочетании с эмалью ХС-75У серой и грунтовкой ХС-010, ХС-059, ХС-068. Лак   ХС - 76  в  комплексе   с   грунтовкой   ХС - 04,  ХС – 04   «В» используется в виноделии.

СВОЙСТВА:лак является пожароопасным материалом. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: тщательно  очистить   поверхность   от   пыли   и   любых  других загрязнений. При  нанесении  без  грунтовки, эмали поверхность обезжиривается ацетоном или растворителем Р-4, Р-4А.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: лак наносят на поверхность методом пневматического распыления или безвоздушного распыления без нагрева. Для разбавления лака до рабочей вязкости применяют растворитель Р-4, Р-4А. Расход лака на 3 слоя — 400 г/м2. Сушка каждого слоя 1 час при (20±2)°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок-12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее
	130

	2. Внешний вид пленки 
	Однородная глянцевая без морщин, кратеров, потеков и посторонних включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с 
	20-30

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	19-23

	5. Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более
	2

	6. Твердость пленки, усл.ед., не менее

по маятниковому прибору ТМЛ
	0,2

	7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	8. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
	50

	9. Адгезия пленки, баллы, не более
	2


Эмаль ХС-75У

ТУ РБ 500021625.104-2001 

ТИП: эмаль на основе продукта сополимеризации винилхлорида с винилиденхлоридом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

                            - для  получения  комплексного химического покрытия для защиты   поверхности  от  воздействия   агрессивных   сред   щелочного  и кислого   характера   (серая)  по  грунтовкам   ХС - 010,  ХС - 059,  ХС-068;

                            - для   окраски  приборов,  эксплуатируемых  в  условиях  умеренного   и    тропического     климатов  (черная   М,  черная  ГМ)  по грунтовке АК-070.

                         - для   окрашивания  оборудования и металлических конструкций,    подвергающихся      действию     минеральных    солей,    кислот, щелочей, агрессивных   газов  и  других  химических  реагентов,                           имеющих   температуру   не   выше   60°С,   эмаль  ХС-75У серая

                              - применяют в сочетании с грунтовкой ХС010 и лаком ХС-76;     

                         - для окраски деревянных поверхностей эмаль может применяться без предварительного грунтования.

СВОЙСТВА: унифицированная эмаль ХС-75У образует химстойкое покрытие в агрессивных средах, быстро сохнущее на воздухе. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: для разбавления эмали применяют растворитель Р-4, для черной М и ГМ возможно применение Р-4А при нанесении методом пневмораспыления; при нанесении методом безвоздушного распыления для разбавления эмали применяют растворители в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией на окраску. В труднодоступным местах допускается применение кисти.   Расход (200-250) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок черной - 10 месяцев, серой -  12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки
	В пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания эмаль должна образовывать однородную поверхность без морщин, протеров, посторонних включений 

	3. Условная вязкость эмалей по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	25-65

	4. Массовая доля нелетучих веществ, % 

-черная М

-черная ГМ, серая
	21-25

28-32

	5. Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более, для эмали

-серой

-черной М и ГМ
	1

2

	6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

Серая, черная М, черная ГМ
	1

	7. Адгезия пленки, баллы, не более
	2

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн. единицы, не менее
	0,23

	9. Блеск покрытия, %, не более

-черная М

-черная ГМ
	8

2,5

	10. Стойкость покрытия для эмали (черной М, ГМ) в камере влажности, циклы, не менее
	7

	11. Стойкость покрытия для эмали серой при температуре (62±2)°С, к статическому воздействию 25% раствора, ч, не менее,

-серной кислоты

-соляной кислоты

-азотной кислоты

-гидроокиси натрия
	12

24

12

12

	12. Стойкость покрытия эмали серой при температуре (20±20)°С к статическому воздействию бензина, нефраса С2 80/120,ч, не менее
	24

	13. Интегральный коэффициент отражения для эмали черной ГМ, %, не более
	5


Грунтовка ХС-059,

Эмаль ХС-759,  Лак ХС-724

ГОСТ 23494-79 

ТИП: на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом с добавлением эпоксидной смолы (в лак не вводится) и пластификатора с введением отвердителя №3 или №5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяют для окрашивания наружных поверхностей грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60°С, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений. Грунтовку допускается применять под другие эмали ХВ, ХС.

СВОЙСТВА: образует химически стойкое лакокрасочное покрытие, пленка однородная, без морщин, кратеров, потеков и посторонних включений. Пленка лака глянцевая. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  подготовленная    поверхность    должна    быть   чистой   и   сухой, обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением грунтовка, эмаль тщательно вымешивается, добавляется отвердитель: на 100 м. ч. п/ф эмали — 2,8 м. ч. отвердителя №5 или 3 м. ч. отвердителя №3; на 100 м. ч. грунтовки — 2,6 м. ч. отвердителя №5 или 2,8 м. ч. отвердителя №3.Разбавляется до рабочей вязкости растворителем Р-4, Р-4А. Срок годности эмали и грунтовки с отвердителем — 8 часов. Наносят пневмораспылителем. Сушка грунтовки и эмали не более 1 часа, лака — не более 2 часов при (20±2)°С. Расход на один слой грунтовки ХС-059 — 160 г/м2, эмали ХС-759 — (130-140) г/м2, лака ХС-724 — (100-120) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.                           Беречь от огня! Гарантийный срок черной - 10 месяцев, серой -  12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	14. 
	Грунтовка

ХС-059
	Эмаль

ХС-759
	Лак

ХС-724

	1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг     J2/100 см3, не темнее
	-
	-
	0,5

	2. Цвет пленки
	красно-корич.

оттенок не нормир.
	Утверж-ден образец цвета
	-

	3. Внешний вид пленки
	Однородная, без морщин, кратеров, потеков и посторонних включений
	Однородная, глянцевая, без морщин, кратеров потеков и пост. вкл.

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром  сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	30 - 65
	30 - 50
	20 – 40

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	38 ± 2
	33 ± 3
	22 ± 2

	6. Время высыхания пленки при темпера-туре (20±2)°С, ч, не более

до степени 3

до степени 4

до степени 5  
	1

24

-
	1

24

-
	2

-

24

	7. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее
	0,45
	0,45
	0,50

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	3
	3
	5

	9. Адгезия, баллы, не более
	2
	-
	-

	10. Cрок годности при (20±2)°С, ч, не менее
	8
	8
	-

	11.Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более:

эмалей:

      белой

      светло-серой

      серой
	
	90

60

50
	

	12. Степень перетира эмалей, мкм, не более:

      белой

      светло-серой

      серой

      грунтовки  
	-

-

-

40
	30

30

35

-
	-

-

-

-

	Система покрытия должна соответствовать нормам: 1 слой грунта, 2 слоя эмали, 1 слой лака
	

	1. Адгезия, баллы, не более
	2
	
	

	2. Стойкость при ( 60)°С, час, не менее к статическому воздействию  25%  растворов кислот:
	
	
	

	серной, азотной
	12
	
	

	соляной
	8
	
	

	гидроокиси натрия
	12
	
	

	15. Стойкость при
( 20±20)°С к статическому  воздействию 
нефраса,ч не менее
	24
	
	


Грунтовка ХС-068 «Л» (красно-коричневая)
ТУ РБ 500021625.110-2003

ТИП: на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначена для защиты в комплексном многослойном  покрытии  оборудования  и  металлических  конструкций от воздействия минеральных кислот  и  щелочей  при  температуре до 60°С, а также под   эмали ХВ, ХС.

СВОЙСТВА: образует однородную пленку красно-коричневого цвета без механических включений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:   тщательно   очистить   от  пыли  и любых  других  загрязнений или ржавчины и обезжирена.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед нанесением грунтовку тщательно размешать, разбавить растворителем Р-4 до рабочей вязкости 12-14 сек. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С. Грунтовка наносится методом пневматического распыления, кистью, валиком. Расход на 2 слоя — 310 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя  от влаги  и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок черной - 10 месяцев, серой -  12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки
	Красно-коричневый оттенок

не нормируется

	2. Внешний вид
	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную пленку без механических включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с 
	30-70

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	34±3

	5. Степень перетира, мкм, не более
	50

	6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	1

	7. Твердость пленки, по маятниковому прибору типа ТМЛ(м.А),относ. ед., не менее
	0,2

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	9. Прочность пленки при ударе на приборе У-1, кгс·см, не менее
	50

	10. Адгезия пленки, баллы, не более
	3

	11. Стойкость пленки комплексного 4-слойного покрытия при температуре (60±2)°С к статическому воздействию раствора, ч, не менее:

-азотной кислоты  с массовой долей(25%)

-серной кислоты  с массовой долей(25%)

-соляной кислоты  с массовой долей(20%)

-гидроокиси натрия  с массовой долей(25%)
	12

8

24

12

	12. Стойкость пленки комплексного 4-слойного покрытия к статическому воздействию нефраса С3 80/120 при температуре  (20±2)°С, час, не менее
	24


Состав ХС-500

ТУ 6-10-2002-85 

[image: image11.wmf]C

C

O

O

O


ТИП: суспензия пигментов в растворе сополимера винилхлорида и винилацетата в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы, пластификатора и ингибитора коррозии. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для защиты от коррозии наружных поверхностей оборудования, металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств. 

СВОЙСТВА: образует химстойкое покрытие. Пленка однородная, ровная, без потеков и посторонних включений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:   окрашиваемую   поверхность   очистить   от    рыхлой    ржавчины, непрочно    державшегося    покрытия,    обезжирить.   Остаточный  твердый  слой  ржавчины  должен  быть не более 100 мкм. Состав наносить не позднее 6 часов после подготовки поверхности.
  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением к полуфабрикату состава добавляют отвердитель №3 (ТУ 6-10-1091) или №5 (ТУ 6-10-1093) в соотношении по массе: на 100  м. ч. полуфабриката состава берется 2,8 м. ч. отвердителя №3 или 2,6 м. ч. отвердителя №5. Состав разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4 или Р-4А по ГОСТ 7827. При нанесении пневматическим распылением и кистью состав наносить без разбавления. Расход на один слой покрытия толщиной (20-25) мкм от 130 до 160 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок черной - 10 месяцев, серой -  12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки

(оттенок не нормируется)
	Красно-коричневый, светло-серый, светло-голубой, серо-голубой, серо-бирюзовый, серый, бежевый, желтый, красный, оранжевый

	2. Внешний вид пленки 
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без потеков и посторонних включений

	3. Условная вязкость полуфабриката состава по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	30-80

	4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката состава, % 
	38±2

	5. Время высыхания состава до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более
	1,5

	6. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относ. единицы, не менее
	0,2

	7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	8. Адгезия пленки, баллы, не более
	2

	9. Стойкость пленки при температуре (60±2)°С к статическому воздействию 25% растворов, ч, не менее

-гидроокиси натрия

-серной кислоты

-соляной кислоты
	6

6

6

	10. Срок годности состава при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	8


Состав ХС-500 «К»

ТУ 6-10-2002-85 

ТИП: суспензия пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы, пластификатора, ингибитора коррозии и преобразователя ржавчины. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины (толщина слоя продуктов коррозии до 100 мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, как самостоятельное покрытие, также для защиты в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, ЭП, МЛ, ПФ, оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°С. 

СВОЙСТВА: образует химстойкое покрытие. Пленка однородная, ровная, без потеков и посторонних включений.  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемую   поверхность   очистить   от    рыхлой  ржавчины, непрочно    державшегося    покрытия,    обезжирить.   Остаточный  твердый  слой  ржавчины  должен  быть не более 100 мкм. Состав наносить не позднее 6 часов после подготовки поверхности.
  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением к полуфабрикату состава добавляют отвердитель №3 (ТУ 6-10-1091) или №5 (ТУ 6-10-1093) в соотношении по массе: на 100  м. ч. полуфабриката состава берется 2,8 м. ч. отвердителя №3 или 2,6 м. ч. отвердителя №5. Состав разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4 или Р-4А по ГОСТ 7827. При нанесении пневматическим распылением и кистью состав наносить без разбавления. Расход на один слой покрытия толщиной (20-25) мкм от 130 до 160 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки

    
	Красно-коричневый, серый

(оттенок не нормируется)

	2. Внешний вид пленки 
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без потеков и посторонних включений

	3. Условная вязкость полуфабриката состава по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с
	30-80

	4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката состава, % 
	38±2

	5. Время высыхания состава до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более
	1,5

	6. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относ. единицы, не менее
	0,2

	7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	8. Адгезия пленки, баллы, не более
	2

	9. Стойкость пленки при температуре (60±2)°С к статическому воздействию 25% растворов, ч, не менее

-гидроокиси натрия

-серной кислоты

-соляной кислоты
	6

8

8

	10. Срок годности состава при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	8


Грунтовка «ЦинкоЛид»

ТУ РБ 500021625.114-2007

ТИП: пастообразная суспензия цинковой пыли в растворе эпоксидной смолы с добавлением отвердителя растворителя РЦЛ и других целевых добавок. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для защиты от коррозии (в комплексном покрытии с эмалями) металлических поверхностей из углеродистой стали, в атмосферных условиях и в условиях с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА: горючая мгновенно воспламеняющаяся жидкость. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  тщательно   очистить   поверхность   от   пыли   и   любых    других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: в полуфабрикат грунтовки «ЦинкоЛид» за 30 мин перед нанесением добавляют при тщательном перемешивании отвердитель Э-45 из расчета на 100 г. полуфабриката грунтовки 5 г. отвердителя и доводят до рабочей вязкости 16-20 с. растворителем РЦЛ и фильтруют через сетку. После смешивания грунтовка сохраняет малярные свойства не менее 12 ч. Грунтовку наносят краскораспылителем на предварительно очищенный и обезжиренные стальные поверхности не менее, чем в два слоя, общей толщиной в пределах 60-80 мкм. Сушка каждого слоя 1-2 ч. При нанесении безвоздушным распылением, кистью или валиком грунтовку при необходимости разбавляют растворителем РЦЛ. Поверх грунтовки «ЦинкоЛид» наносят эмали толщиной не менее 25 мкм. В качестве покрывных эмалей рекомендуются: ХC-119, ХВ-16, ХВ-124, ЭП-1236.  Расход  грунтовки  на  однослойное  покрытие толщиной 60-100 мкм – 100 г/м2, толщиной 80 мкм – 200 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки
	Серый. Оттенок не нормируется.

	2. Внешний вид пленки 
	После высыхания должна быть матовая, шероховатая поверхность.

	3. Условная вязкость грунтовки при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с, не менее
	30

	4. Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката состава , % 
	87±3

	5. Время высыхания, ч, не более 

       до степени 3 при температуре (20±2)°С

       до степени 7 при температуре (20±2)°С

       до степени 7 при температуре (120±2)°С
	1

24

0,5

	6. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее
	50

	7. Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	8. Стойкость пленки при температуре (20±2)°С, ч, не менее, 

      - к статическому воздействию воды

    -  к 3% раствору хлористого натрия
	288

144

	9. Срок годности грунтовки при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	12


 [image: image7.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35,2-84-65      

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09 

V. Эмали, лаки,

грунтовки на хлорированной

поливинилхлоридной смоле

Краска  ХВ-161 «Л»

ТУ РБ 500021625.102-2000 

ТИП: на основе хлорированной поливинилхлоридной смолы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена  для  окраски  оштукатуренных бетонных и  кирпичных поверхностей   фасадов   зданий   и   сооружений,  а  также  по старым покрытиям фасадов.
СВОЙСТВА: выпускается краска различных расцветок (более 25). После высыхания краска должна образовывать ровную однородную пленку без механических включений. 
Срок службы покрытия на основе красок ХВ-161 в условиях умеренного климата – не менее 4-х лет. Краска отличается высокой водо- и атмосферостойкостью. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин и отстающей штукатурки. Не допускается наносить краску ХВ-161 по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми и известковыми материалами без предварительной их очистки.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед нанесением тщательно вымешать. Наносить методом пневмораспыления, валиком или кистью. Кистью или валиком краску наносят с вязкостью 35-70с., а при пневмораспылении краску разбавляют ксилолом или сольвентом или их смесью 1:1 по массе до рабочей вязкости (20-30) с. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С. Расход на два слоя – 300-400 г/м2 . Расход при нанесении кистью – н/б 250 г/м²           

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить краску в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня! Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки
	Цветовые контрольные образцы ОАО «Лакокраска», 

оттенок не нормируется

	2. Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной без механических включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с.
	35 - 70

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	43 - 47

	5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более 
	4

	6. Степень перетира, мкм, не более
	140

	7. Морозостойкость покрытия, циклы, не менее
	50

	8. Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее
	0,005

	9. Устойчивость к воздействию переменной температуры, циклы, не менее
	10

	10. Стойкость пленки и статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС,г, не менее

	24


ЭМАЛИ ХВ-16,ХВ-16Р

ТУ 6-10-1301-83 

ТИП: эмали на основе перхлорвиниловой и глифталевой смол с добавкой пластификатора в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначаются для окраски подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций, подвергающихся воздействию газообразных сред, вызывающих коррозию стали.

СВОЙСТВА: эмали ХВ-16, ХВ-16р – быстросохнущие, высыхают при комнатной температуре. Отличаются высокой водо- и атмосферостойкостью. Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали ХВ-16, ХВ-16р, нанесенных на загрунтованную грунтовкой ГФ-0119  поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет, а при нанесении в 3 слоя по грунтовке – не менее 6 лет. Эмали ХВ-16, ХВ-16р являются пожароопасными и токсичными, что обусловлено свойствами входящих в состав растворителями.  Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли и грязи, не должна иметь непрочных частей старых покрытий, неровностей и трещин. Грязь, пыль, старое покрытие с поверхности удаляется механическим путем. Перед нанесением эмали ХВ-16, ХВ-16р поверхность необходимо предварительно загрунтовать одной из следующих грунтовок: глифталевыми (ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163), фенольными (ФЛ-03К, ФЛ-03Ж), акриловыми (АК-069, АК-070),  фосфатирующими (ВЛ-02, ВЛ-023), ХС-010, ХС-059, ХС-068.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед  нанесением  тщательно вымешать. Растворитель: Р-5, Р-5А, Р-4, Р4А. Эмали  наносят методом пневмораспыления на в два-три  слоя  загрунтованную поверхность. Расход на три слоя – (500-600) г/м2. Эмаль ХВ-16 серебристая поставляется комплектно на 100 в.ч. основы  - 5 в.ч. пудры алюминиевой ПАП-2. Смешение производится перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
при проведении окрасочных работ, а также после их окончания  необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок хранения: всех цветов - 12 месяцев с даты изготовления,  серебристой – 6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	
	ХВ-16
	ХВ-16Р

	1. Цвет пленки
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами «картотеки»

	2. Внешний вид плёнки:
	После высыхания плёнка эмали должна быть без морщин, оспин, потёков и посторонних включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°С, с
	16 – 48 в зависимости от  расцветки

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	14 –31 в зависимости от расцветки

	5. Укрывистость высушенной пленки ,г/м², не более
	От 30 до 160

В зависимости от расцветки

	6. Время высыхания при температуре 20,0°С до степени 3, ч, не более
	1,5

	7. Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более
	1

	8. Кислотное число водной вытяжки, мг, не более
	0,2
	-

	9. Степень перетира, мкм, не более
	-
	35

	10. Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1А, см, не менее
	-
	50

	11. Твёрдость плёнки по маятниковому прибору типа ТМЛ(м.А), отн. ед., не менее
	-
	0,2

	12. Адгезия  плёнки, баллы, не более
	-
	2

	13. Стойкость покрытия при температуре 20,0±2°С, ч, не менее

-к статистическому действию воды

-трансформаторного масла
	-
	24

24


Эмаль ХВ-785,  

Лак ХВ-784

ГОСТ 7313-75 

ТИП: эмали на основе хлорированной  поливинилхлоридной и алкидной смол с добавлением пластификатора. Эмаль ХВ-785 черная и лак ХВ-784 на основе хлорированной поливинилхлоридной смолы с добавлением пластификатора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначены для защиты в многослойном комплексном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот, растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°С. Эмали черная и красно-коричневая предназначаются также для защиты в многослойном покрытии предварительно загрунтованных поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, от воздействия агрессивных газов химических производств при температуре не выше 60°С, а лак ХВ-784 – для грунтования бетонных конструкций.

СВОЙСТВА: эмали выпускаются различных цветов, цвет лака ХВ-784 по йодометрической шкале не более 7 мг йода. После высыхания пленка эмали и лака должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений. Пленка лака – глянцевая. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой и сухой.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль и лак тщательно вымешать, разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4, Р-4А. Наносят методом распыления по грунтовкам ХС-068, ХС-010, ХС-059, ФЛ-03К. Сушка не более 1 часа при (20±2)°С. Расход на один слой эмалей – (135-150) г/м2; лака – (175-200) г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить эмаль и лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Беречь от огня! Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Эмаль

ХВ-785
	Лак

ХВ-784

	1. Цвет пленки эмали
	должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных образцами(эталонами)

	2. Внешний вид
	2

	3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см³, не более
	-
	7

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с

для эмали черной

остальных цветов
	40 – 100

30 - 60
	20 - 35

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали 

красно-коричневой

черной

остальных цветов
	26 - 30

23 – 29

28 - 36
	14 - 17

	6. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более, для эмали:

Слоновая кость

Желтой

Серой

Красно-коричневой

Белой

Черной
	80

150

70

65

90

60
	

	7. Степень перетира, мкм, не более

для эмали белой

серой

красно-коричневой

черной

остальных цветов
	30

35

50

не норм.

40
	

	8. Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более 

до степени 3

до степени 4

до степени 5
	1

-

24
	1

24

-

	9. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ(м.А), относ. единицы, не менее:

-для эмали: черной, красно-коричневой

-остальных цветов
	0,2

0,15
	0,5

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1
	1

	11. Адгезия пленки, баллы, не более
	2
	2

	12. Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи
	После испытания покрытие должно быть без изменения и металл под ним не должен иметь признаков коррозии. Допускается изменение цвета пленки.


Эмаль ХВ-124
ГОСТ 10144-89 
ТИП: на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы и алкидной смолы с добавлением пластификатора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначаются для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

СВОЙСТВА: система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет.
Система покрытия, состоящая из четырех слоев эмали, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную двумя слоями грунтовки ФЛ-03К поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях тропического климата в течение 3 лет. Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали, нанесенных на загрунтованную грунтовкой АК-070 или ВЛ-02 с алюминиевой пудрой поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях холодного климата в течение 4-х лет. Пленка эмали серого или защитного цвета после высыхания должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть чистой и сухой.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно вымешивается, разбавляется до рабочей вязкости растворителем Р-4А. Эмаль наносится  методами пневматического и безвоздушного распыления. Допускается наносить эмали методом электростатического распыления, при этом эмаль разбавляют до рабочей вязкости специальными разбавителями. Расход на 2 слоя: серая – 275 г/м2; защитная – 290 г/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня! Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки
	Защитный, серый

	2. Внешний вид
	После высыхания пленка должна быть однородной, без морщин, потеков и посторонних включений

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	35 - 60

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	27 - 33

	5. Степень перетира, мкм, не более
	30

	6. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более

-эмали защитного цвета

-серого
	60

50

	7. Время высыхания при температуре (20±2)°С, час, не более

-до степени 3

-до степени 5
	2

24

	8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	9. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее

По маятниковому прибору типа ТМЛ(м.А)
	0,4

не нормируется

	10.  Адгезия пленки, баллы, не более
	2

	11.  Стойкость пленки при температуре (20±2)°С к   статическому воздействию:

-воды

-раствора кальцинированной соды

-индустриального масла

-бензина
	24

24

24

8

	 12.Сморщивание пленки эмали
	В местах нанесения на сухую плёнку мазков эмали и капли растворителя не должно быть сморщивания.


[image: image8.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35, 2-84-65            

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09
VI. Водно-дисперсионные краски 

и грунтовки
Эмаль ПФ-1217 ВЭ

ТУ 6-10-1826-81 

ТИП: на основе водной эмульсии алкидного лака с добавлением сиккатива, растворителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для внутренних и наружных отделочных работ, для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей.

СВОЙСТВА: эмаль обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное полуглянцевое гладкое покрытие, устойчивое к действию воды и растворов моющих средств. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем уайт-спиритом (нефрасом С4 155/200), и грунтуют грунтовкой (ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-0244). Впадины и выбоины выравнивают алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют. Ранее окрашенные поверхности очищают от старого отслоившегося покрытия и шлифуют. От жировых и других загрязнений поверхность отмывают водой с мылом, стиральным порошком или раствором соды (1 столовая ложка соды на 1 литр воды), затем промывают водой и высушивают. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, очищают до полного удаления старого покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефрасом С4 155/200), нефрасом С4-150/200, скипидаром или смесью указанных растворителей с сольвентом в соотношении 1:1. Эмаль наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем. Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета – 130-150 г/м2. Каждый слой эмали сушат 24 часа при температуре 18-20 °С. При окончании окрасочных работ инструмент промывают уайт-спиритом (нефрасом С4 155/200) или нефрасом С4-150/200. Кисть вытирают сухой тряпкой и обильно смазывают растительным маслом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при проведении окрасочных работ внутри помещения, а также в течение двух суток после их завершения помещение проветривают. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, вдали от пищевых продуктов. Беречь от огня! Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет покрытия
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета

	2. Внешний вид покрытия
	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность, допускается не значительная шагрень

	3. Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
	37

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с, не менее
	70

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	50±5

	6. Степень перетира, мкм, не более
	25

	7. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, для эмалей:

-белой, слоновой кости, кремовой

-остальных цветов
	100

70

	8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	24

	9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	30

	10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	11. Твердость покрытия, не менее

по маятниковому прибору типа ТМЛ (прибор А), 
-относительные единицы

-или по маятниковому прибору типа М-3, условные единицы
	0,10

0,25

	12. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее
	2

	13. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства при температуре (38±2)°С, мин, не менее
	15

	14. Степень разбавления по вязкости 25-30с по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм), %, не более
	20


Краска ВД-ВА-224

ГОСТ 28196-89 

ТИП: краска на основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначена для внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям(кроме полов), по старым покрытиям, а также в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты).  Краска применяется для окраски как новых, так и ранее   окрашенных поверхностей внутри помещений.

СВОЙСТВА: краска ВД-ВА-224 является экологически полноценным лакокрасочным материалом. Краска обеспечивает получение  матового ровного покрытия. Покрытие – моющееся. Краска быстросохнущая. Срок службы покрытия, состоящего из 2-х слоев краски,  не менее -  5 лет. Краска морозоустойчива , после оттаивания сохраняет свои свойства. Краску хранят  и транспортируют  в плотно закрытой таре при температуре не выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до минус 40°С, но в течение не более чем 1 месяца. Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и разбавителями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: старое покрытие внутри помещения должно быть предварительно промыто водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды (1 столовая ложка на 1л воды), а затем чистой водой и высушено. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Непрочно держащееся наружное покрытие должно быть полностью удалено.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением в случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре, перемешать до получения однородной массы и при необходимости разбавить водой до вязкости 20-30 с при нанесении пневмораспылителем и 40-80 с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при нанесении кистью или валиком.

Краску наносят на подготовленную поверхность  кистью, валиком, краскораспылителем в два слоя с  сушкой каждого слоя в течение 1ч при температуре (20±2)°С. Расход краски на один слой – (110-150) г/м2. Расход краски зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Допускается подколеровка краски водными пигментными пастами. Гарантийный срок -24 месяца с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет пленки краски
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами 

	2. Внешний вид:
	После высыхания краска  образует белую плёнку с ровной, однородной матовой поверхностью.

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	53-59

	4. Укрывистость высушенной плёнки  г/м2, не более
	120

	5. Стойкость плёнки к статистическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, не менее 
	12

	6. Морозостойкость краски,  циклы, не менее
	5

	7. Степень перетира, мкм, не более
	30

	8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более
	1

	9. рН краски 
	6,8-8,2


Краски ВД-АК-134, 

Грунтовка ВД-АК-034

ТУ РБ  500021625.091-2000 
ТИП :водно-дисперсионная краска и грунтовка на основе акриловой дисперсии с различными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: краски тиксотропная ВД-АК-134 предназначена для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей, загрунтованных и не загрунтованных. Грунтовка ВД-АК-034 предназначена для грунтования деревянных поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных акриловых красок. Краска ВД-АК-134-тиксотропная.

СВОЙСТВА: краска ВД-АК-134 и грунтовка ВД-АК-034 являются экологически полноценными лакокрасочными материалами. В быстросохнущей грунтовке и краске для окраски изделий из  дерева в качестве разбавителя используется водопроводная вода. Транспортировать, хранить и использовать краску и грунтовку  при температуре не ниже +5°.Хранить в закрытых складских помещениях, обогреваемых в зимнее время. Транспортировать в зимнее время в утепленных автомобилях. Краска и грунтовка пожаро- и взрывобезопасны.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи. Подготовку поверхности изделий из дерева под окраску производить согласно требованиям НД на изделие. На впервые окрашиваемые поверхности нанести 1-2 слоя грунтовки ВД-АК-034 белой. Высушенный слой грунтовки отшлифовать и удалить пыль с поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  перед применением краску ВД-АК-134 и грунтовку ВД-АК-034  тщательно вымешать и профильтровать через сетку 01-02 (ГОСТ 6613-86). Краску и грунтовку наносить на поверхность кистью или валиком с исходной вязкостью. При необходимости разбавлять водопроводной водой до вязкости (20-30) с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)ºC. При нанесении краскораспылителем грунтовку разбавлять водопроводной водой до вязкости (25-30)с, а краску – до вязкости (80-100)с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)ºC. Допускается нанесение грунтовки и краски с другой рабочей вязкостью в зависимости от требований окрасочного  оборудования потребителя. Сушить каждый слой грунтовки и краски при температуре (20±2)ºC - в течение 2 часов. 
Расход на однослойное покрытие:

- грунтовки – (170-350) г/м2
- краски – (150-300) г/м2.

Расход  зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	
	Грунтовка

ВД-АК-034
	Краска

ВД-АК-134
	Краска

ВД-АК-134Т

	1. Цвет плёнки
	Белый, оттенок не нормиру-ется
	Белый, коричневый.

Оттенок  не нормируется
	Белый, оттенок нормируется

	2. Внешний вид плёнки
	После высыхания плёнка должна образовывать однородную ровную поверхность

          

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, при температуре 20± 0,5°С, с, не менее
	20
	20
	30

	4. Массовая доля  не летучих веществ, %

белой 

коричневой
	58±3

-
	53±3

43±3
	50±3

-

	5. рН, не менее
	8,5
	8,0
	8,0

	6. Степень перетира, мкм, не более
	20
	10
	10

	7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более
	2
	2
	2

	8. Твёрдость плёнки по маятниковому прибору  ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее.
	0,18
	0,16
	0,16

	9. Блеск пленки краски , %, не менее

белой

коричневой 
	-
-
	20

-
	-

-

	10. Укрывистость в пересчёте на сухую плёнку, г/м2, не более
	-
	85
	100

	11. Морозостойкость, циклы, не менее
	5
	5
	5

	12. Стойкость пленки  при температуре  (20±2)°С к статическому  воздействию  воды,ч, не менее
	24
	24
	24


Изготовление краски и грунтовки других цветов производится по согласованию с потребителем. Гарантийный срок -18 месяцев с даты изготовления.

Краска ВД-АК-228 «ОС», 

краска ВД-АК-228 «ОП»

ТУ РБ 5 00021625.080-2000 
ТИП: водно-дисперсионные краски на акриловой основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: краски ВД-АК-228 «ОС» и  ВД-АК-228 «ОП» предназначены для защитно-декоративной внутренней окраски стен и потолков зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, поштукатуренным и гипсовым поверхностям. Краска ВД-АК-228 «ОС» применяется для окраски стен. Краска ВД-АК-228 «ОП» применяется для окраски потолков, можно окрашивать стены и неинтенсивно эксплуатируемых помещениях. Краска применяется для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей внутри помещений.

СВОЙСТВА: краски ВД-АК-228 «ОС» и ВД-АК-228 «ОП» являются экологически полноценным лакокрасочным материалом, высокоукрывистые. Краски обеспечивают получение декоративных матовых покрытий. Покрытия – моющиеся. Краски быстросохнущие. Пленка хорошо сохраняет эластичность. Покрытие - влагостойко, не пропускает воду снаружи, проницаемо для водяного пара из стен через краску. Стены «дышат». 
Транспортировать и хранить краску при температуре не ниже +1°C. В зимнее время перевозить в утеплённых автомобилях Краска пожаро- и взрывобезопасна!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед окраской по старым покрытиям производят тщательную очистку до полного удаления старого покрытия. Дефекты покрытия выровнять штукатурным раствором. Для выравнивания впитывающей способности поверхности стен и потолков перед нанесением краски применять грунт «ИмпреЛид». Для грунтования и укрепления рыхлых, пористых, непрочных и мелящих поверхностей, перед нанесением краски применять грунт «ИмпреЛид Ультра».  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: краски ВД-АК-228 «ОС» и «ОП» тиксотропные, с повышенной вязкостью, поэтому при окрашивании  образуют мало брызг и подтеков. Перед применением краску ВД-АК-228 «ОС» и ВД-АК-228 «ОП» тщательно вымешать.Краски наносятся на окрашиваемую поверхность валиком или кистью. При необходимости краску разбавлять водопроводной водой. Допускается доведение цвета краски водными пигментными пастами. Краска наносится на поверхность в один-два слоя. Сушить каждый слой при температуре(20±2)ºC – не менее 1ч. Расход краски на один слой 140-180 г/м2 . Расход краски зависит от шероховатости поверхности. Гарантийный срок -18 месяцев с даты изготовления.

                                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	
	ВД-АК-228 «ОС»
	ВД-АК-228 «ОП»

	1. Цвет пленки: белый, кирпичный, зеленый, желтый, бирюзовый, абрикосовый, салатовый, сланцевый, океан, розовый, голубой, сиреневый, серый, лимонный
	После высыхания цвет пленки должен соответствовать контрольному образцу цвета. Оттенок не нормируется

	2. Внешний вид плёнки
	После высыхания поверхность должна быть матовой, ровной, однородной

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее
	30
	30

	4. Массовая доля нелетучих веществ,%
	66±3
	56±3

	5. Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более
	1,5
	1,5

	6.  рН краски
	8-9,5
	8-9,5


 Изготовление краски и грунтовки других цветов производится по согласованию с потребителем.

Краска ВД-АК-122

ТУ РБ 00204547.068-98
ТИП: водно-дисперсионная краска на  основе акриловой дисперсии с различными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена    для     защитно-декоративной    окраски фасадов  зданий и сооружений (бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей) в умеренном и холодном климатах.

СВОЙСТВА: краска ВД-АК-122  является экологически полноценным лакокрасочным материалом. Быстросохнущая краска. Пленка хорошо сохраняет эластичность. Краска обладает стойкостью к воздействию углекислоты, хлориона,  не удерживает грязь на поверхности. Покрытие атмосферостойкое. На твердом, прочном основании, при хорошо подготовленной поверхности, срок службы покрытия, состоящего из одного слоя грунтовки и одного-двух слоев краски - не менее 10 лет. Транспортировать, хранить и использовать краску при температуре не ниже +5°C. В зимнее время транспортировать в утеплённых автомобилях. Краска пожаро- и взрывобезопасна.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи.  Свежий бетон или штукатурку следует красить после 4-х недельной выдержки. Поверхности, ранее окрашенные красками такого же типа, не должны иметь пыли и грязи, непрочных частей, старых красок и подложки, неровностей. Дефекты поверхностей выровнять цементным или полимерцементным составом.  На впервые окрашиваемые поверхности, а также на основание зданий нанести грунтовочный слой краски ВД-АК-122.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением краску ВД-АК-122  тщательно вымешать. В качестве грунтовочного состава использовать краску ВД-АК-122 того же цвета, что и для верхнего слоя, разбавленную водой при температуре (20±0,5)ºC или один слой грунта «ИмпреЛид». Грунтование проводить кистью или валиком. Сушить  при температуре (20±2)ºC  в течении 1-2ч. Расход разбавленной краски на грунтование до 300 г/м2. По просохшему слою грунтовки нанести 1-2 слоя краски ВД-АК-122 валиком или кистью. Сушить каждый слой при температуре (20±2)ºC не менее 2 ч. Расход краски  на два слоя– (300-500) г/м2. Расход краски зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Допускается подколеровка краски водными пигментными пастами на основе светостойких пигментов, рекомендованных  для фасадных красок. Гарантийный срок -18месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Характеристики

	1. Цвет пленки: белый 
	Должен соответствовать образцу-эталону. 

Оттенок не нормируется

	2. Внешний вид
	После высыхания краска должна образовывать ровную, однородную плёнку

	3. Условная вязкость краски  по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее
	20



	4. Массовая доля нелетучих веществ,%
	57±3

	5. Время высыхания эмали до степени  3 при (20±2)°С, ч, не более
	2

	6. рН краски 
	8,5-9,5

	7. Укрывистость высушенной  пленки, г/м², не более
	200

	8. Стойкость пленки к статистическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее
	24

	9. Степень перетира ЛКМ, не более 
	70

	10. Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	24

	11. Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
	1,0

	12. Коэффициент паропроницаемости мг/м.ч.Па, не менее
	0,005

	13. Морозостойкость покрытия, циклы, не менее
	50

	14. Устойчивость к воздействию перемен темпера-туры, циклы, не менее
	10

	15. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее
	100


 Выпуск краски других цветов производистя по согласованию с потребителем.

Краска ВД-АК-133 красно-коричневая

ТУ BY 500021625.090-2007

ТИП: водно-дисперсионная краска  на основе акриловой дисперсии с различными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: краска ВД-АК-133 красно-коричневая предназначена для защитно-декоративной окраски  асбестоцементных  листов в  промышленных условиях, где  имеются  предварительный  нагрев  и  условия  высокотемпературной  сушки. 

СВОЙСТВА: краска ВД-АК-133 обладает отличной атмосферостойкостью, быстрым нарастанием жесткости и высокой  стойкостью  против  слипания.                            Является экологически полноценным лакокрасочным материалом. В качестве разбавителя используется водопроводная вода.                            Транспортировать, хранить и использовать краску  при температуре не ниже +5°C . Хранить в закрытых складских помещениях, обогреваемых в зимнее время. Транспортировать в зимнее время в утепленных автомобилях. Краска  пожаро - и взрывобезопасна.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  окрашиваемая   поверхность   должна  быть  сухой,  прочной,   без    трещин, рыхлых участков, пыли и грязи. 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ: перед применением краску ВД-АК-133 красно-коричневую тщательно вымешать и профильтровать через сетку   01-02 (ГОСТ 6613-86).

Краску наносить на поверхность кистью с  исходной вязкостью. При необходимости разбавлять  водопроводной водой. При нанесении пневматическим распылением краску разбавлять водопроводной водой до вязкости 18-23 с по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 4 мкм.                              Краску наносят в 1 слой и сушат в течении 10 мин при температуре (65±5)ºС.  Расход  краски (180-210) г/м2. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1.
	Цвет  пленки
	Красно-коричневый, оттенок  не нормируется

	2.
	Внешний  вид 
	Ровная, матовая поверхность без  расслаивания  и потеков.

	3.
	Условная  вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром  сопла 4 мм  при(20,0(0,5)(С, с,  не  менее 
	20

	4.
	Массовая доля  нелетучих веществ, %, не менее 
	45

	5.
	РН краски 
	8,0-9,5

	6
	Время  высыхания  до степени 3 при температуре

(65 (5)(С, мин, не  более
	10

	7
	Твердость пленки  по маятниковому  прибору  типа ТМЛ

( маятник А), относительные  единицы, не менее 
	0,2


Допускается изготовление краски   других цветов  по согласованию с потребителем.

Грунтовка «ИмпреЛид»

ТУ BY 500021625.112-2005
ТИП: водный раствор акриловых дисперсий с применением целевых добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка  «ИмпреЛид»  предназначена для  грунтования и  выравнивания  впитывающей способности   поверхности  стен и потолков перед нанесением водно-дисперсионных акриловых красок.

СВОЙСТВА: грунтовка «ИмпреЛид»  улучшает адгезию  лакокрасочного покрытия, уменьшает расход краски, улучшает эксплуатационные свойства  покрытия. Грунтовка   пожаро - и взрывобезопасна.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: грунтовку наносят валиком, кистью или краскораспылителем в один слой без разбавления. На сильно впитывающую поверхность грунтовку наносят до насыщения подложки. Правильно загрунтованная поверхность должна быть матовой, и ни в коем случае не должна блестеть. По окончании работы инструменты сразу же промыть водой. При приблизительно +20°С и относительно влажности воздуха 65% покрытие готово к нанесению следующего слоя через 8 часов.                            Расход в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности подложки приблизительно (100-125) г/м2. На сильно впитывающих поверхностях расход может достигать 200 г/м2. Грунтовку наносить на поверхность  методом  пневматического распыления, валиком или кистью. Хранение и транспортирование:  транспортировать, хранить и использовать краску  при температуре не ниже +5°C. 
Хранить в закрытых складских помещениях, обогреваемых в зимнее время.                           Транспортировать в зимнее время в утепленных автомобилях. Указание по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать образу​ющийся туман. Не допускать попадания в сточ​ные воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний  вид и цвет плёнки
	Молочно-белая жидкость

	2. Массовая доля летучих веществ, %   
	21±1

	3. рН, не менее
	6 – 9

	4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не   более
	1




Грунтовка глубокого проникновения 

«ИмпреЛид Ультра» 

ТУ BY 500021625.112-2005

ТИП: готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе с  различными добавками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка “ИмпреЛид Ультра“ предназначена  для грунтования  и укрепления  рыхлых, пористых непрочных и мелящих поверхностей перед нанесением водных акриловых красок и при проведении внутренних и наружных окрасочных, обойных, штукатурных и шпатлевочных работ по  бетону, кирпичу,  штукатурке, шпатлевке и другим пористым поверхностям, а также для  улучшения  поверхности  с низкой  пористостью.

СВОЙСТВА: грунтовка глубокого проникновения  “ИмпреЛид Ультра “ улучшает адгезию  лакокрасочного покрытия и уменьшает  расход краски, улучшает  эксплуатационные свойства  покрытия.  Грунтовка   пожаро- и взрывобезопасна.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи.
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: наносится в неразбавленном виде до полного насыщения подложки, при необходимости методом «сырое по сырому», при этом его старательно втирают в поверхность щеткой или кистью. На сильно впитывающих поверхностях грунтовку можно разбавлять (макс. 10% воды).                            Правильно  загрунтованная  поверхность должна  быть матовой, и ни в коем случае не  должна блестеть. Наносить грунтовку валиком или распылением только на поверхности, где нужен грунтовочный адгезионный слой под следующее лакокрасочное покрытие. По окончании работы инструменты сразу же промыть водой. Расход: в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности подложки  приблизительно (100-125) г/м².  На сильно впитывающих поверхностях расход может достигать до 200 г/м². При приблизительно +20°С  и относительной влажности воздуха 65% покрытие готово к нанесению следующего слоя через 8 ч. Хранение и транспортирование:  транспортировать, хранить и использовать краску  при температуре не ниже +5°C Хранить в закрытых складских помещениях, обогреваемых в зимнее время. Транспортировать в зимнее время в утепленных автомобилях. Указание по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать образу​ющийся туман. Не допускать попадания в сточ​ные воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний  вид и цвет плёнки
	Мутновато-белая жидкость

	2. Массовая доля  не летучих веществ, %   
	15±1

	3. рН
	6 – 8

	4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более
	1


[image: image9.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35, 2-84-65            

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09
VII. Новые виды продукции

Водно-дисперсионная антикоррозионная

грунтовка «Аквапрайм»

ТУ BY 500021625.125-2006

ТИП: быстросохнущая водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка, представляющая собой суспензию пигментов, наполнителей, специальных добавок в дисперсии акриловых сополимеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназнача​ется для грунтования изделий из чугунного или стального литья под покрытия различными органоразбавляе​мыми эмалями типа МЛ, ЭП, ПФ, ХС, ХВ, АС, УР, водно-дисперсионными красками типа ВД-АК, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии  металлических изделий на период монтажа и хранения.

СВОЙСТВА: грунтовка обеспечивает антикоррозионную защиту стальных и чугунных поверхностей. Образует качественное, прочное, эластичное, масло-, водо-,бензостойкое покрытие, способное шлифоваться. Быстро высыхает в естественных условиях. Практически не имеет запаха. Может наноситься на окрашиваемую поверхность методом пневматического распыления, окунанием, кистью. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от – 40 до +600С.Расход грунтовки (90-120)г/см2 на один слой.                            

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки
	Красно-коричневый, оттенок не нормируется

	2. Внешний вид
	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой.

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)0С, с, не менее
	60

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	57±3

	5. Степень перетира, мкм, не более
	15

	6. Время высыхания при температуре (20±2)0С

до степени 1, мин, не более

до степени 3, ч, не более

при температуре (62±2)0С до степени 3, мин, не более
	30

1

20

	7. рН
	8,0-9,0

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее
	0,1

	9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	10. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см,

не менее
	50

	11. Адгезия пленки, баллы, не более


	1

	12. Стойкость покрытия пленки при температуре (20±2)0С, ч, не менее, к статическому воздействию:
-воды 

-3% раствору NaCl
-бензина

-индустриального масла
	120

24

48

72


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность металла должна быть очищена от жировых пятен и грязи, зачищена механическим способом от ржавчины, окалины, обезжирена 1%-ым раствором моющего средства, промыта водой и высушена. Допускается обезжиривание ацетоном.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением грунтовку тщательно перемешивают и  разбавляют водопроводной питьевой водой в количестве не более 10% от массы грунтовки. Грунтовка наносится методом пневматического распыления с рабочей вязкостью 32-38 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. Толщина сухой пленки 20-25 мкм. Перекрывать грунтовку другими материалами можно после горячей сушки через 1 час, после естественной – не ранее чем через 24 часа выдержки на воздухе. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Не рекомендуется окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +150С. Температура металла должна быть минимум на 30С выше температуры точки росы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
грунтовка хранится в герметично закрытой таре при температуре выше +5оС.В зимнее время допускается транспортировать в утепленных автомобилях; хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: грунтовка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать грунтовку с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

Водно-дисперсионный лак по дереву

для наружных работ «АкваЛид экстерьер»

ТУ BY 500021625.126-2006
ТИП: водно-дисперсионный лак на основе акриловых дисперсий с различными функциональными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для нанесения защитно- декоративных покрытий на наружные деревянные поверхности: фасады деревянных домов, двери, наличники, ставни, беседки, заборы и прочие элементы строительных конструкций из древесины хвойных и лиственных пород. 

СВОЙСТВА: применяется как самостоятельное покрытие, так как подчеркивает природную текстуру древесины. Входящие в состав лака добавки способствуют защите древесины от биологических повреждений и атмосферных воздействий. Образует покрытие с шелковисто-матовым или полуматовым блеском, имеет прекрасную адгезию к дереву, ДСП, ДВП, фанере, латексным и акриловым покрытиям. Лак легко наносится, быстро сохнет, образуя моющееся долговечное покрытие. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Внешний вид лака
	Однородная молочно-белая жидкость без механических примесей



	2. Внешний вид пленки лака
	Пленка должна быть ровная, однородная, образовывать матовую или полуматовую поверхность с шелковистым блеском.

Допускается небольшая шагрень.

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	36±3

	4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)оС, с, не менее
	35

	5. Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)оС,. час, не более 
	1

	6. Блеск   пленки   лака   по  прибору

ФБ-2, %, не более 
	30

	7. Стойкость пленки при температуре (20±2)0С, ч, не менее, к статическому воздействию: 

-воды

-0,5% раствора 

-хозяйственного мыла 

-9% раствора уксусной кислоты
	24

24

6

	8. Условная   светостойкость   пленки  лака, час, не менее
	24


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед окраской новые поверхности шлифуют, старые покрытия по возможности удаляют, поверхность обеспыливают. Рыхлую серую древесину следует удалить, плесень соскрести скребком и обесцветить средством типа «Белизна», тщательно промыть водой и просушить. Дефекты поверхности зашпатлевать и зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  водно-дисперсионный лак  наносится на сухую подготовленную поверхность плоской кистью или распылением с исходной вязкостью. По желанию лак можно разводить водопроводной водой до вязкости (22–25)с (по ВЗ-4) или иной вязкости, удобной для потребителя.                             Количество наносимых слоев – не менее 2-х. Толщина однослойного покрытия – 120-150 мкм мокрой пленки. Промежуточная сушка между слоями – 2 часа при температуре (20±2)оС и относительной влажности (65(5)%. При более низкой температуре или высокой влажности время сушки может быть увеличено. Время выдержки покрытия перед эксплуатацией – 24 часа. Сильных физических нагрузок следует избегать в течение 48 часов. Не рекомендуется наносить лак при повышенной влажности и при температуре окружающего воздуха ниже +15оС.  Расход лака на однослойное покрытие:

                            при нанесении кистью – до 120 г/м2
                            при пневматическом методе нанесения – (70-90) г/м2
                            Расход зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. При окраске рыхлых пород древесины в качестве первого «запирающего» слоя можно использовать грунтовки «АкваЛидПрайм»  или «ИмпреЛид Ультра». По окончанию окрасочных работ тару, инструмент, пятна лака отмыть теплой водой с мылом (до высыхания лака).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: лак хранят в герметично закрытой таре при температуре выше +5оС. В зимнее время лак допускается транспортировать в утепленных автомобилях, хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: лак пожаро- и взрывобезопасен. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. Не допускается смешивать лак с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. 

Водно-дисперсионный лак по дереву

для внутренних работ «АкваЛид интерьер»

ТУ BY 500021625.126-2006

ТИП: водно-дисперсионный лак  на  основе акриловых  дисперсий  с  различными функциональными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для защитной и декоративной окраски внутренних стен, потолков, балок, перил, дверей и других изделий из древесины, (кроме полов), а также для отделки мебельных конструкций. 

СВОЙСТВА:   применяется как самостоятельное покрытие, так как подчеркивает природную текстуру древесины. Входящие в состав лака добавки способствуют защите древесины от биологических повреждений. Образует покрытие с шелковисто-матовым или полуматовым блеском, имеет прекрасную адгезию к дереву, ДСП, ДВП, фанере, латексным и акриловым покрытиям. Лак легко наносится, быстро сохнет, образуя моющееся долговечное покрытие. Не имеет выраженного запаха. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Внешний вид лака
	Однородная  молочно-белая жидкость без механических примесей

	2. Внешний вид пленки лака
	Пленка должна быть ровная, однородная, образовывать матовую поверхность с шелковистым блеском. Допускается небольшая шагрень.

	3. Массовая доля нелетучих  веществ, %
	36±3

	4. Условная вязкость по  вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм)  при температуре (20,0±0,5)оС, с,   не менее
	35

	5. Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)оС ч,  не более 
	1

	6. Блеск пленки лака по прибору  ФБ-2, %, не менее
	15

	7. Стойкость пленки при температуре (20±2)0С, ч, не менее, к статическому воздействию :
-воды

          -0,5% раствора хозяйственного мыла 

-9% раствора уксусной кислоты
	24

24

6


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  перед окраской новые поверхности шлифуют, старые покрытия   по возможности удаляют, поверхность обеспыливают. Рыхлую серую древесину следует удалить, плесень соскрести скребком и обесцветить средством типа «Белизна», тщательно промыть водой и просушить. Дефекты поверхности зашпатлевать и зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:  водно-дисперсионный лак  наносится на сухую подготовленную поверхность плоской кистью или распылением с исходной вязкостью. По желанию лак можно разводить водопроводной водой до вязкости 22–25 с (по ВЗ-4) или иной вязкости, удобной для потребителя.                             Количество наносимых слоев – не менее 2-х.Толщина однослойного покрытия – 120-150 мкм мокрой пленки. Промежуточная сушка между слоями – 2 часа при температуре (20±2)оС и относительной влажности (65(5)%. При более низкой температуре или высокой влажности время сушки может быть увеличено. Время выдержки покрытия перед эксплуатацией –24 часа. Сильных физических нагрузок следует избегать в течение 48 часов. Не рекомендуется наносить лак при повышенной влажности и при температуре окружающего воздуха ниже +15оС. Расход лака на однослойное покрытие:

                            при нанесении кистью – до 120 г/м2
  
              при пневматическом методе нанесения – (70-90) г/м2
Расход зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. При окраске рыхлых пород древесины в качестве первого «запирающего» слоя можно использовать грунтовки «АкваЛид грунт» или  «ИмпреЛид Ультра». По окончанию окрасочных работ тару, инструмент, пятна лака отмыть теплой водой с мылом (до высыхания лака).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: лак хранят  в  герметично закрытой таре при температуре выше +5оС. В  зимнее  время  лак  допускается  транспортировать  в  утепленных автомобилях, хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: лак пожаро- и взрывобезопасен. Высушенное покрытие не  оказывает токсического воздействия на организм человека. Не допускается смешивать лак с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

Водно-дисперсионная антикоррозионная

грунтовка «ЛидАкрил»

ТУ BY 500021625.124-2006 
ТИП: быстросохнущая водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка, представляющая собой суспензию пигментов, наполнителей, специальных добавок в дисперсии акриловых сополимеров

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназнача​ется для грунтования изделий из чугунного или стального литья под покрытия различными органоразбавляе​мыми эмалями типа МЛ, ЭП, ПФ, ХС, ХВ, АС, УР, водно-дисперсионными красками типа ВД-АК, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии  металлических изделий на период монтажа и хранения. 

                           Грунтовка может быть использована самостоятельно для защиты от коррозии в двухслойном покрытии. Рекомендуемая схема применения:

                           1) в качестве грунта – 1-й слой, 2-й слой – базовый материал по выбору;

                           2) в качестве самостоятельного покрытия – не менее 2-х слоев.

СВОЙСТВА: грунтовка обеспечивает антикоррозионную защиту стальных и чугунных поверхностей. Образует качественное, прочное, эластичное, масло-, водо-, бензостойкое покрытие, способное шлифоваться. Быстро высыхает в естественных условиях. Практически не имеет запаха. Может наноситься на окрашиваемую поверхность методом пневматического распыления, окунанием, кистью. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от –40 до +600С.                            Расход грунтовки (90-120) г/см2 на один слой. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки
	Красно-коричневый, оттенок не нормируется

	2. Внешний вид
	После высы​хания плен​ка должна быть ровной, од​нородной матовой. Допускается шагрень.

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5)0С, с, не менее
	25

	4. Массовая доля нелетучих веществ, %
	52±2

	5. Степень перетира, мкм, не более
	10

	6. Время высыхания при температуре (20±2)0С 

до степени 1, мин, не более

до степени 3, ч, не более

при температуре (62±2)0С до степени 3, мин, не более
	30

1,5

20

	7. рН
	7,5 – 9,0

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее
	0,2



	9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	10. Прочность пленки при ударе на приборе У-1А, см, не менее
	50


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  окрашиваемая  поверхность металла  должна  быть  очищена   от   жировых пятен и грязи, зачищена механическим способом от ржавчины, окалины, обезжирена 1%-ым раствором моющего средства, промыта водой и высушена.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением грунтовку тщательно перемешивают и разбавляют водопроводной питьевой водой в количестве не более 10% от массы грунтовки. Грунтовка наносится методом пневматического распыления с рабочей вязкостью 45-55 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. Толщина сухой пленки 30-35 мкм. Перекрывать грунтовку другими материалами можно после горячей сушки через 1 час, после естественной – не ранее чем через 24 часа выдержки на воздухе. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Не рекомендуется окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +150С. Температура металла должна быть минимум на 30С выше температуры точки росы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  грунтовка  хранится   в  герметично  закрытой  таре  при температуре  выше +5оС.В зимнее время допускается транспортировать в утепленных автомобилях; хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: грунтовка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не  допускается смешивать грунтовку с другими лакокрасочными  материалами  и органическими   растворителями.   При   случайном  попадании  в глаза,   на   слизистые    оболочки    и    кожу   промыть   большим  количеством воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

Полиуретановые эмали УР-140

ТУ BY 500021625.120-2005 

ТИП:  эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и полиизоцианатного отвердителя. Поставляется в виде двух компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эмаль предназначается для окраски загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей различных изделий в т. ч для окраски крупногабаритных изделий (ж/д вагонов, бензовозов, крупногабаритной автомобильной техники - платформ автомобилей, прицепов и т.п.). Для грунтования можно использовать грунтовки типа ГФ, ЭП, ПФ, ФЛ. Рекомендуемые грунтовки: ГФ-0119, ЭП-045, ЭП-045К, ПФ-031.

 СВОЙСТВА: покрытия эмалью обладают  высокими  декоративными  и защитными   свойствами при эксплуатации в атмосферных условиях и внутри   помещений, повышенной стойкостью к действию бензина и масел.                             Расход на однослойное покрытие – от 70 до 150 г/м 2 и зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытий и цвета эмали.                            Пленка эмали устойчива к изменениям температур в пределах от минус 40(С до плюс 50(С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки эмали
	Должен находиться в пределах утвер​жденных образцов цвета.



	2. Внешний вид покрытия 
	После высыхания пленка эмали должна быть одно​родной, гладкой, без потеков, мор​щин. Допускается небольшая шагрень.

	3. Условная вязкость п/ф эмали по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм),  при температуре (20,0(0,5)(С, с, не менее
	60

	4. Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали ,% 
	58-70

	5. Степень перетира п/ф эмали, мкм, не более
	20

	6. Время высыхания эмали до степени 3 при температуре (20(2)(С, ч, не более
	15

	7. Эластичность пленки эмали при изгибе, мм, не более
	 1 

	8. Прочность пленки эмали при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 
	50

	9. Укрывистость эмали в пересчете на сухую пленку, г/м 2
	65-80

	10. Степень разбавления до вязкости 19-22с по вискозиметру ВЗ-246  (сопло 4 мм), %, не более
	20

	11. Блеск пленки эмали по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, % 
	40-50

	12. Адгезия пленки эмали, баллы, не более
	1

	13. Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20(2)(С, ч, не менее:
	

	-бензина
	144

	-воды
	120

	14. Срок годности эмали при температуре (20 ( 2)(С, ч, не менее
	3


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая   поверхность  должна  быть  сухой,  без  трещин,  пыли и грязи. Подготовку поверхности изделий под окраску производить  в соответствии с требованиями ТНПА на изделие или ГОСТ 9.402-80. 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением полуфабрикат эмали тщательно   перемешать. Затем ввести в п/ф эмали отвердитель  в соотношении  на  100  в. ч п/ф   эмали  -   15   в.  ч.   отвердителя,   тщательно   перемешать   и  выдержать 15-30 мин. Кистью эмаль наносить при выпускной вязкости. При нанесении пневмораспылением эмаль разбавить до рабочей вязкости 19-22 с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) растворителем Р-189Д (ТУ 2312-026-16952278) и профильтровать через сетку № 01 (ГОСТ 6613-86).                         Эмаль наносят  на подготовленные поверхности изделий пневматическим распылением методом «мокрый по мокрому» в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя 5-7 мин. Толщина двухслойного покрытия 30-35 мкм. Двухслойное покрытие сушить при температуре (20(2)(С в течение 24 часов. Срок годности эмали, разбавленной до рабочей вязкости, - н/м 3ч, при условии хранения в плотно закрытой  таре при температуре (20(2)(С. Выдержка покрытия перед  эксплуатацией 5 суток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  не допускать попадание воды в п/ф эмали, отвердитель и окрасочное оборудование. Предохранять отвердитель от контакта со спиртами, аминами, водой и водными растворами, сыростью.  При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Беречь от огня! Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

Алкидно-уретановая грунтовка «Граур»

ТУ BY 500021625.118-2005

ТИП:  однокомпонентная грунтовка на основе алкидно-уретанового лака. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка  предназначается  для  грунтования   металлических    поверхностей под покрытия различными эмалями.

СВОЙСТВА: грунтовка  в  системе  покрытий может эксплуатироваться в условиях умеренного климата. Грунтовка обладает высокими антикоррозионными и физико-механическими свойствами, обеспечивает хорошую адгезию к металлическим поверхностям. Расход грунтовки на однослойное покрытие (80-100) г/м 2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, без ржавчины, пыли и грязи. Подготовку поверхности изделий под окраску производить согласно требований НД на изделие и ГОСТ 9.402.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:    перед     применением    грунтовку    тщательно    перемешать. Грунтовку наносить кистью, валиком или пневматическим распылением в один слой. При нанесении пневматическим распылением грунтовку разбавить до рабочей вязкости 18-20с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), ксилолом или сольвентом и профильтровать через сетку 01 ГОСТ 6613. Кистью и валиком наносить   грунтовку   при   выпускной   вязкости,   разбавляя   при    необходимости ксилолом или сольвентом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет пленки грунтовки 
	Красно-коричневый

	2. Внешний вид покрытия 
	Пленка должна быть ровной, однородной

	3. Массовая доля нелетучих веществ в грунтовке ,% 
	60±3

	4. Условная   вязкость   грунтовки    по    вискозиметру 

     ВЗ-246 (сопло 4 мм),  при температуре (20,0±0,5)°С, с 
	60-100

	5. Время    высыхания   покрытия   до  степени   З    при  

    температуре (20±2)°С, ч, не более 
	8

	6. Твердость пленки по маятниковому прибору  ТМЛ 

    (маятник А), относительные единицы, не менее 
	0,15

	7. Степень перетира грунтовки /мкм, не более


	30

	8. Эластичность пленки грунта при изгибе, мм, не более 
	1

	9. Прочность пленки грунта при ударе по прибору типа 

    У-1, см, не менее. 
	50

	10. Адгезия пленки грунта, баллы, не более 
	1

	11. Стойкость  пленки грунта  к  статическому воздействию   при  температуре  (20±2)°С, ч, не менее:

     -воды   

-индустриального масла 3% 
-раствора NaCI 
	144
240 

48

	12. Способность пленки шлифоваться 
	Пленка должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку


ПРИМЕЧАНИЕ:  допускается сушка грунтовки при температуре (60±2)°С в течение 1 ч. или при температуре (105±5)0С-35 мин. 

Водно-дисперсионная грунтовка по дереву 
«АкваЛид Прайм»

ТУ BY500021625.130-2006

ТИП: водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии с различными функциональными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка предназначена для укрепления пористых деревянных поверхностей, для выравнивания впитывающей способности деревянной подложки, для предотвращения набухания волокон древесины и улучшения внешнего вида окрашиваемой поверхности. Грунтовка также улучшает адгезию последующего слоя ЛКМ и уменьшает его расход. Применяется для подготовки любых деревянных и паркетных полов под покрытие водно-дисперсионными лаками.

СВОЙСТВА: грунтовка легко наносится кистью, быстро сохнет,  имеет  прекрасную   адгезию к дереву, не скрывает природную текстуру древесины, хорошо шлифуется. Нетоксична, не обладает выраженным запахом.                           
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Внешний вид ЛКМ
	Однородный молочно-белый раствор без механических примесей

	2. Внешний вид плёнки ЛКМ
	Плёнка ЛКМ должна образовывать ровную однородную поверхность. Допускается незначительная шагрень.

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	43  ± 3

	4. Условная вязкость по вискозиметру

    ВЗ-246 (сопло 4 мм.) при температуре    

    (20,0±0,5)0С, с, не менее
	15

	5. Значение рН
	7,5-8,5

	6. Время   высыхания    до   степени   3   при       температуре (20,0±2)0С, ч, не более
	1

	7. Твёрдость      плёнки     высушенной    при     температуре (20,0±2)0С  по  маятниковому     прибору   ТМЛ  
 (маятник  А),  отн.  ед.,  не     менее
	0,16


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением грунтовки деревянные поверхности следует зашпатлевать и зашкурить. Перед применением грунтовки деревянные или паркетные полы очистить от пыли и грязи , удалить мастичные слои и тщательно отциклевать. Шлифовальную пыль удалить с помощью пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:   грунтовка наносится на сухую подготовленную поверхность мягкой    кистью или распылением с исходной вязкостью. По желанию её можно разводить водопроводной водой до вязкости 16-20 с. (по ВЗ-4) или иной вязкости, удобной для потребителя. Грунтовка наносится в 1-2 слоя. Время высыхания каждого слоя не менее 2 часов при температуре (20,0±2)0С и относительной влажности воздуха не более 65%. При необходимости возможно промежуточное шлифование грунтовочного слоя шлифовальной шкуркой с зерном 120 и менее. Расход грунтовки на однослойное покрытие 100-120 г/м2. Грунтовку хранят и транспортируют в герметично закрытой таре при температуре выше +5 0С. В зимнее время грунтовку допускается транспортировать в утеплённых автомобилях, хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. Не допускается смешивать грунтовку с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При  случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу  промыть большим количеством воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

Эмаль для пола «Уют»

ТУ BY 50001625.127-2006
ТИП: быстросохнущая эмаль для пола, представляющая собой суспензию пигментов в алкидно-уретановом лаке с добавлением сиккатива, растворителя и специальных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  эмаль  применяется   при  строительстве   и   ремонте   жилых   и  общественных помещений, предназначена для высококачественной отделки окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности внутри помещения.

СВОЙСТВА:  эмаль для пола «Уют»- это высокоглянцевая эмаль, которая обладает отличными декоративными свойствами, образует ровное блестящее покрытие, обладающее высокой водостойкостью, твёрдостью, устойчивостью к истиранию. При хранении эмали не происходит образование поверхностной плёнки, что обеспечивает экономию и создаёт удобство при применении.
Расход эмали на однослойное покрытие составляет 120-150 г/м2.
Расход эмали может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности, квалификации маляра и других факторов. Гарантийный срок хранения 6 месяцев в оригинальной герметично закрытой таре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателей
	Норма

	1. Цвет плёнки
	Золотая охра, жёлто-коричневая,

светлая терракота

	2. Внешний вид плёнки


	Однородная, гладкая поверхность, без посторонних включений

	3. Блеск плёнки по ФБ, %, не менее
	58

	4. Условная вязкость по Вз-246 с диаметром 

сопла 4 мм при температуре (20±0,5) 0С, с 
	70-100

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	48-54

	6. Степень перетира эмали, мкм, не более
	25

	7. Время   высыхания   до   степени   3   при    температуре (20±2) 0С ч, не более
	10

	8. Укрывистость не высушенной плёнки г/м2,       более
	100

	9. Твёрдость  плёнки по маятниковому прибору  типа  ТМЛ (маятник А), относительные     единицы, не менее
	0,20


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: эмаль наносят  на предварительно очищенную от грязи, пыли, отслоившейся краски, вымытую и высушенную поверхность пола. Неокрашенные ранее полы необходимо зачистить наждачной шкуркой для удаления ворса (если таковой имеется), после чего удалить пыль.

ПРИМЕНЕНИЕ: перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют уайт-спиритом (ГОСТ 3134 -78) или нефрасом С4 150/200 (ТУ 38.1011026-85). Эмаль наносят на поверхность кистью или валиком. Для получения высококачественного покрытия рекомендуется наносить не менее двух слоёв. Сушка каждого слоя эмали при температуре (20±0.5) 0С – не более 10 часов. Второй слой рекомендуется наносить через 16 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах не доступных для детей. Беречь от огня! При проведении окрасочных работ и после их окончания тщательно проветрить помещение. Для защиты рук необходимо применять резиновые перчатки или специальные защитные кремы.
Омыватель автомобильных стёкол «Зимний»

ТУ BY 500021625.122-2006 

ТИП: омыватель автомобильных стёкол «Зимний» представляет собой смесь алифатического спирта, дистиллированной воды, поверхностно-активного вещества и красителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: омыватель предназначен для очистки лобовых, боковых и задних стёкол кузова автомобиля при низких температурах (до минус 30оС) вручную или с помощью омывателя. Стеклоомыватель разбавляют водой в соотношениях, согласно таблицы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Внешний вид
	Прозрачная жидкость голубого цвета без механических примесей

	2. Показатель   концентрации   водородных 

    ионов (рН)
	7,0 – 8,5

	3. Плотность при 200С, г/см3
	0,950 ± 0,02

	4. Температура начала кристаллизации, 0С,   не выше
	Минус 30


СВОЙСТВА: омыватель автомобиль​ных стёкол применяется  при  загрязнениях, которые не удаляются с помощью автошампуней. Спирты, содержащиеся, в нём растворяют загрязнения, поверхно​стно - активные вещества очищают стёкла от жиров и органических продуктов. Не содержит метанол! Разбавление омывателя в зависимости от температуры окружающей среды.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: во  время  работы  с омывателем не  курить и не принимать пищу.                            
Если при работе возможно разбрызгивание жидкости, нужно пользоваться защитными очками. При попадании на открытые участки кожи промыть их водой с мылом.   Беречь от огня!

	Температура окружающей среды
	«Зимний»

(весовые части)
	Вода

(весовые части)

	-30оС — -20оС
	1
	0

	-20оС — -10оС
	3
	1

	-10оС — -5оС
	1
	1

	-5оС и выше
	1
	2


Грунтовка  «Флэкси  Праймер»

ТУ BY 500021625.117-2005

ТИП: быстросохнущая  однокомпонентная   грунтовка  на основе поливинил-бутиральной и фенолформальдегидной смол с добавлением ортофосфорной кислоты и других целевых добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для грунтования  металлических  поверхностей под покрытия  различными эмалями, а также для  временной защиты  от коррозии в однослойном покрытии  крупногабаритных металлических конструкций (на срок до 3 месяцев).                           Загрунтованные грунтовкой «Флэкси Праймер» поверхности можно сваривать. Толщина покрытия в месте сварки не должна превышать 10 мкм.

СВОЙСТВА: грунтовка обеспечивает отличную   антикоррозионную    защиту   стальных поверхностей  и поверхностей из  алюминия, меди, оцинкованной стали при эксплуатации в различных климатических условиях. Благодаря небольшому содержании фосфорной кислоты грунтовка преобразует свежую ржавчину. Может наноситься на окрашиваемую  поверхность методом пневматического распыления или кистью. Не рекомендуется  применение кислых преобразователей ржавчины  перед нанесением грунтовки. Расход грунтовки  на однослойное  покрытие (80-100) г/м2 в зависимости от толщины пленки покрытия.

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая   поверхность   должна    быть, сухой,  чистой, обезжиренной. Грунтовочный слой наносить не позднее 6 ч. после  подготовки поверхности в соответствии с ГОСТ 9.402.  

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением полуфабрикат грунтовки тщательно  перемешать и разбавить до рабочей вязкости 15-18с по ВЗ-246 (сопло 4 мм) сольвентом или смесью сольвента с бутилацетатом в соотношении 1:1. Кистью грунтовка  наноситься с выпускной вязкостью. Толщина сухой пленки 20-25 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Наименование показателей
	Норма



	1. Цвет
	Красно-коричневый, оттенок не нормируется

	2. Внешний  вид пленки 
	Ровная, однородная  матовая поверхность

	3. Условная   вязкость  при  температуре  (20,0(0,5)  (С 

    с  диаметром сопла 4 мм ,с, не менее
	30



	4. Массовая доля нелетучих веществ, % , не менее
	30

	5. Степень перетира, мкм, не более
	30

	6. Время  высыхания до степени при температуре  (20(2) (С, мин, не более  

   до степени 1

   до степени 5
	20

60

	7. Эластичность   пленки   эмали   при  изгибе,  мм,   не   более 
	3

	8. Адгезия, баллы, не более 
	1

	9. Прочность пленки при ударе ,см, не менее
	50


Лак паркетный «УраЛид»ТУ РБ  500021625.115-2004 

ТИП:  алкидно-уретановый     лак.

	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначается   для   лакирования  паркетных   полов   любого типа,  а  также  для  лакирования   других   деревянных   изделий, эксплуатируемых внутри помещений.

	СВОЙСТВА: плотность лака –(0,885-0,895) г/м3.  Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. Хранить лак в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	Глянцевый лак
	Полуматовый лак
	Матовый лак

	1. Внешний вид лака
	прозрачная однородная жидкость
	непрозрачная

однородная

жидкость

	2. Чистота лака
	отсутствие механических включений

	3. Внешний вид плёнки лака
	пленка должна быть ровной, однородной, образовывать

	
	глянцевую поверхность
	полуматовую поверхность
	матовую поверх-ность

	
	допускается небольшая шагрень

	4. Цвет    лака    по     йодометрической   

    шкале, мг йода/100см3, не темнее
	100
	-
	-

	5. Массовая доля нелетучих веществ,     %
	44±3

	6. Условная  вязкость по  вискозиметру     типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм,      при температуре (20± 0,5)°С
	50-75

	7. Время  высыхания   до степени 3 при   температуре (20±2) °С, ч, не более
	8

	8. Твёрдость плёнки по   маятниковому      прибору  ТМЛ    (маятник  А),   после  сушки   при  температуре  (20± 2) °С   через  48 ч.,  относительн. единицы,  не менее
	0,2

	9. Стойкость  пленки   к  статическому     воздействию   воды,  0,5%   раствору   хозяйственного  мыла,  5%  раствору     кальцинированной соды, ч, не менее
	8

	10. Блеск пленки по блескометру

      ФБ-2,%
	не менее 60
	36-45
	25-35

	НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением  лак тщательно перемешать. Лак наносят на поверхность изделий методом пневматического распыления или кистью в 2-3 слоя. Перед применением лак разбавляют при необходимости уайт-спиритом, нефрасом С4 150\200. При лакировании новых паркетных полов или деревянных изделий рекомендуется грунтование поверхности бесцветным лаком НЦ-218, разбавленным растворителем 646 в соотношении 1 часть лака 2 части растворителя или данным лаком, разбавленным 10-15 % уайт-спирита. Ранее лакированные поверхности должны быть сухими и чистыми. Непрочно держащийся старый лак удалить, поверхность зачистить до матового глянца и пыль от шлифовки удалить. Покрывной лак нанести в 2-3 слоя. Сушка каждого слоя -1 сутки при температуре (20-25)ºС. Расход лака при однослойном покрытии  –  100 г/м2.

	МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:    при проведении окрасочных работ, а также после их окончания  необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня!


Водно-дисперсионный лак «АкваЛид паркет»

ТУ BY 500021625.130-2006

ТИП: водно-дисперсионный лак на основе акриловых и полиуретановой дисперсий с различными функциональными добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: лак предназначен для защитно-декоративной отделки паркетных и деревянных полов из различных пород древесины и прочих деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА:  лак является экологически полноценным ЛКМ. Применяемый как самостоятельное покрытие или в комплексе с грунтовкой «АкваЛид прайм», подчёркивает природную текстуру древесины. Лак легко наносится кистью, быстро сохнет, образуя покрытие, устойчивое к истиранию и воздействию кислой и щелочной среды. Безопасен при нанесении и в дальнейшей эксплуатации. Нетоксичен, не обладает выраженным запахом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид плёнки лака
	Однородный молочно-белый раствор без механических примесей

	2. Массовая доля нелетучих веществ, %
	35±3

	3. Условная   вязкость    по    вискозиметру    ВЗ-246  (сопло  4  мм)  при температуре     (20± 0,5) 0С, с, не менее
	15

	4. Значение рН
	7,5 – 8,5

	5. Время   высыхания   до   степени  3  при    температуре (20 ± 2) 0С,ч, не более
	1

	6. Блеск (по ФБ-2), %, не менее
	30

	7. Твёрдость    плёнки,    высушенной   при     температуре (20 ± 2) 0С по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) относ. ед.,  не менее
	0,2

	8. Стойкость плёнки при температуре

    (20±2)0С к статическому воздействию, ч:

     - воды, не менее 

   - 0,5% р-ра хозяйственного мыла,  не менее 

   -  9% р-ра уксусной кислоты, не менее 
	24

24

6


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением защитно-декоративного покрытия  паркетные или деревянные полы необходимо очистить от пыли и грязи, удалить мастичные слои и тщательно отциклевать. Шлифовальную пыль удалить с помощью пылесоса или хорошо отжатой влажной тряпки. Перед нанесением лака на старые лакированные полы или паркет рекомендуется провести пробное лакирование на небольшом участке поверхности. Если пробный участок показал хороший результат, всю лакированную поверхность следует равномерно отшлифовать, обеспылить, а затем нанести лак в 2-3 слоя.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: рекомендуется следующий метод нанесения покрытия:

                           1. Кистью наносится 1-2 слоя грунтовки «АкваЛид прайм». Время высыхания каждого грунтовочного слоя не менее 2 часов при температуре (20±2) 0С и относительной  влажности  не более 65%. При необходимости возможно промежуточное шлифование грунтовочного слоя шлифовальной шкуркой с зерном 120 и менее. Расход грунтовки на однослойное покрытие 100-120 г/м2.

                           2.  По  предварительно  загрунтованной  поверхности  кистью нанести 2-3 слоя паркетного лака «АкваЛид паркет» Лак следует наносить равномерно. Избегая наплывов и луж. Перед нанесением последнего слоя лака  возможно промежуточное шлифование  шкуркой с зерном 120 и менее. Время высыхания каждого промежуточного слоя лака не менее 2 часов при температуре (20±2) 0С и относительной влажности  воздуха не более 65%. Время высыхания лака для осторожной ходьбы по полу не менее 8 часов после высыхания последнего слоя, для настила ковров – не менее 7 суток, для мытья влажной тряпкой и нейтральными моющими средствами – не менее 8 суток. Расход лака на однослойное покрытие (120–150) г/м2. Срок службы лакового покрытия зависит не только от ухода за ним, но и от толщины лакового слоя, поэтому необходимо следить за тем, чтобы он был достаточным. Нельзя наносить новый слой лака  на непросохший предыдущий слой. Во время работы температура лака и воздуха в помещении должна быть не ниже +15 0С,влажность воздуха – не выше 65%, дерева – ниже 10%. Лак перед употреблением нужно осторожно перемешать и дать отстояться в течение 30 минут для удаления воздуха. После окончания работы инструмент отмыть тёплой водой с мылом. Для удаления засохшего лака можно использовать ацетон.Лак хранят в герметично закрытой таре при температуре +50С. В зимнее время лак допускается транспортировать в утеплённых автомобилях, хранить в обогреваемых складских помещениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: лак пожаро- и взрывобезопасен. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. Не допускается смешивать лак с другими  лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

«АкваЛид лазурь»

Лазурь водно-дисперсионная по дереву

(бесцветная, цветная)

ТУ ВY 500021625.133-2007

ТИП: раствор дисперсии акриловых сополимеров с введением различных функциональных добавок и лессирующих пигментов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для защитно-декоративной отделки элементов интерьера: стен, потолков, панелей, балок, дверей и других изделий из различных пород древесины. Лазурь имеет прекрасную адгезию к дереву, ДВП, ДСП, фанере, может использоваться для защитно-декоративной отделки мебели.

СВОЙСТВА: лазурь образует газопроницаемое, дышащее покрытие с шелковисто-матовым блеском, сохраняющее тон и текстуру древесины или придающее ей различные цветовые оттенки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед употреблением лазурь осторожно перемешать и дать отстояться в течение 30 мин. для удаления воздуха. Перед окраской новые поверхности шлифуют и обеспыливают, дефекты поверхности следует зашпатлевать, просушить и зашкурить. Предварительно отшлифованную подложку слегка увлажнить водой. Для цветных лазурей, для получения более светлых тонов, лазурь можно разбавить водой или бесцветной лазурью.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: лазурь наносится кистью или методом распыления. Если необходим интенсивный и кроющий цвет, лазурь наносится в несколько слоёв. Рекомендуется  наносить лазурь при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности не ниже 150С. Расход лазури зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности, а также от желаемой интенсивности цвета покрытия. Расход на однослойное покрытие:

             
-  при пневматическом методе нанесения (90-100) г/м2
            
-  при нанесении кистью (100-120) г/м2
Время высыхания: не менее 1ч. При температуре (20±2) 0С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на организм человека. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Гарантийный срок -6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	
	АкваЛид лазурь

(бесцветная)
	АкваЛид лазурь

(цветная)

	1. Внешний вид
	Однородный раствор без посторонних механических примесей

	2. Внешний вид плёнки
	Плёнка должна образовывать ровную однородную поверхность. Допускается шероховатость.

	3. Цвет плёнки
	бесцветная
	Цвет плёнки должен соответствовать заводскому каталогу расцветок

	4. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла   4   мм.   При   температуре

(20 ± 0,5) 0С,с, не менее
	18
	По ГОСТ 8420

	5. Массовая доля нелетучих веществ, %
	36 ±3
	По Гост 17537

	6.Значение рН
	7,5-8,5
	По инструкции к прибору

	7. Блеск покрытия, %, не более
	30
	По ГОСТ 896

	8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) 0С,с, не более
	0,5
	По ГОСТ 19007

	9. Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,20
	По ГОСТ 5233

	10. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) 0С,ч., не менее, к статическому воздействию:

-   воды

-0,5%раствора озяйственного

     мыла

-9% раствора уксусной кислоты


	24

24

6
	По ГОСТ 9.403


Эмаль «АграЛид»

ТУ BY 500021625.131-2007 

ТИП: эмаль «АграЛид» представляет собой суспензию пигментов в модифицированном алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителя и специальных добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: эмаль «АграЛид», предназначена для окраски тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий по  предварительно подготовленной, загрунтованной  поверхности. Для грунтования можно использовать грунтовки типа ГФ, ЭП. Рекомендуемые грунтовки: ГФ-0119, ЭП-045.

СВОЙСТВА: эмаль «АграЛид» быстросохнущая эмаль пониженной температурной сушки. Покрытия эмалью обладают высокими декоративными и защитными свойствами при эксплуатации в атмосферных условиях и внутри помещений. Расход на однослойное покрытие – от 120 до 150 г/м 2 и зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытий и цвета эмали.

ПОДГОТОВА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая  поверхность  должна  быть  сухой, без трещин, пыли и грязи. Подготовку поверхности изделий под окраску производить в соответствии с требованиями ТНПА на изделие или ГОСТ 9.402-80. 

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносят, по предварительно подготовленной и загрунтованной поверхности изделий кистью или пневмораспылителем. Кистью эмаль можно наносить при выпускной вязкости. Для нанесения пневмораспылителем  эмаль разбавить ксилолом, нефтяным сольвентом  или их смесью 1:1 с уайт-спиритом до вязкости 30-35 с (по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±0,5)оС, профильтровать через сетку №02Н-01Н (ГОСТ6613) и наносить в один или два слоя  (методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой 5-7 мин). 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах не доступных для детей. Беречь от огня! Для защиты рук необходимо применять резиновые перчатки или специальные защитные кремы. Гарантийный срок хранения  6 месяцев в оригинальной  герметично закрытой упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Значения

	Внешний вид плёнки эмали
	Гладкое, однород​ное без расслаива​ния, потёков, по​сторонних включе​ний покрытие. До​пускается неболь​шая шагрень. 

	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)0C по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее
	80

	 Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %
	45

	 Степень перетира, мкм, не более 
	20

	Степень разбавления до рабочей вязкости (28-30 сек), не более
	30

	 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от цвета
	35-80

	 Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, 
	50-65

	 Время высыхания пленки до степени 3, не более, при: 

 температуре (20 ±2)0C
температуре (60±2) 0С

температуре (70±2) 0С

температуре (80±2) 0С
	6 ч

45 мин

30 мин

20 мин

	Эластичность при изгибе, мм, не более
	1

	 Прочность пленки при ударе через 24 часа, см, не менее
	50

	 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) через 24 часа, относ. единиц,  не менее
	0,20

	 Адгезия плёнки, баллы, не более
	1

	 Стойкость пленки при t (20±2)0С, ч, не менее, к статическому воздействию:

воды

индустриального масла

дизельного топлива     
	48

24

24


Омыватель автомобильных стёкол

«Летний» (концентрат 1:100)

ТУ BY 500021625. 135-2007

ТИП: очиститель автомобильных стёкол «Летний» (концентрат 1:100) представляет собой смесь растворителей, воды, ПАВ, отдушки и красителя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: очиститель автомобильных стёкол «Летний» (концентрат 1:100) предназначен для очистки лобовых и задних стёкол кузова автомобиля от различных загрязнений при температурах выше + 50С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость зелёного цвета без механических примесей

	Показатель концентрации водородных ионов (рН) раствора 
	6,0-8,0

	Плотность при 200С, г/см3
	1,005±0,002


СВОЙСТВА: очиститель автомобильных стёкол «Летний» (концентрат 1:100) применяется для быстрого удаления сильных загрязнений, таких как масло, силиконовые отложения и следы насекомых. Обеспечивает прозрачность стекла, повышая тем самым безопасность движения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ: перед применением очиститель автомобильных стёкол «Летний» (концентрат 1:100) необходимо разбавить водой в соотношении 1:100 (1 объёмная часть очистителя  на 100 объёмных частей воды).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: во время работы с очистителем не курить и не принимать пищу. Если при работе возможно разбрызгивание жидкости, нужно пользоваться защитными очками. При попадании на открытые участки кожи промыть их водой с мылом. Беречь от огня!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температурах выше + 50С.

Краска водно-дисперсионная для шифера «Кровля»

ТУ BY 500021625.136-2007
                                                                                                                                          Тип: Водно-дисперсионная краска на основе дисперсии акрилового сополимера с введением различных функциональных добавок, пигментов и наполнителей.

Область применения: Краска предназначена для защитно-декоративной окраски старых и новых крыш, сложенных из минеральных материалов: асбестоцементных (шиферных) листов, цементно-стружечных плит.  

Преимущества: Краска для шифера «Кровля» образует покрытие, обладающее высокими  декоративными и защитными свойствами. Краска защищает минеральные кровельные материалы от появления на них в процессе эксплуатации мха, водорослей, лишайников, плесени и гнили.  Акриловая основа краски обеспечивает хорошую адгезию к окрашиваемой поверхности, устойчивость к действию атмосферных факторов, таких как дождь, снег, УФ-излучение. Яркие насыщенные цвета обеспечивают кровле прекрасный внешний вид. Краска легко наносится кистью, быстро сохнет при естественных условиях, нетоксична.

Срок службы покрытия — не менее 7 лет.
Подготовка поверхности: Перед окраской новую поверхность очистить от пыли, старую поверхность очистить от мха и грязи и обеспылить.

Нанесение покрытия: Перед  нанесением краску следует тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водопроводной водой не более 5%(по объему). Краска наносится на подготовленную поверхность кистью в один или два слоя. При 2-х слойном нанесении для первого, грунтовочного, слоя краску можно разбавить водой до 10% (по объему). Для второго, финишного, слоя краску не разбавляют. Время сушки каждого слоя не менее 1,5-2 часов при температуре окружающего воздуха +20оС и относительной влажности не более 65%. Окрасочные работы следует проводить при благоприятных погодных условиях, т.е. при температуре не ниже +15оС, в отсутствие дождя, сильного ветра или тумана. По окончанию работы тару и инструменты отмыть от невысохшей краски  теплой водой с мылом. Засохшие пятна удалить с помощью ацетона.

Расход краски на однослойное покрытие–100-120 г/м2
Условия хранения: Краску хранят в герметично закрытой полиэтиленовой таре при температуре выше +5оС.

В зимнее время краску допускается транспортировать в утепленных автомобилях, хранить в обогреваемых складских помещениях.

Меры безопасности: Краска пожаро- и взрывобезопасна. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на  окружающую среду и организм человека. Не допускается смешивать краску с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. 

Гарантийный срок краски — 6 месяцев со дня изготовления.
Эмаль для разметки дорог

АК-555 белая - БВР БМ СТБ 1520-2005
Тип: эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловой смоле с добавлением специальных добавок и органических растворителей. 
Область применения: Эмаль предназначена для разметки  проезжей части автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием с целью организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожного движения, а также на автостоянках, автозаправочных станциях.  

Технические характеристики:
	Наименование показателей
	Требования ТНПА 

	1. Цвет разметки
	белый

	2. Внешний вид пленки
	Однородная поверхность без усадочных трещин, пузырей или отслоений

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 
	75

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)оС, с
	80-160

	5. Степень перетира, мкм, не более
	70

	6. Время высыхания  до степени. 2 при температуре (20±2)оС, мин,  не более
	10

	7. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 , не более
	220

	8. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее
	0,25

	9. Коэффициент диффузного отражения (белизна), %, не менее
	80

	10. Эластичность пленки при изгибе на стержне диаметром, мм, не более
	10

	11. Устойчивость высушенной пленки к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия, ч, не менее
	100

	12. Плотность, г/см3, не менее
	1,5

	13. Адгезия эмали, Н/см, не менее

к асфальтобетону

к цементобетону
	6

9


Преимущества: Эмаль обладает хорошей белизной, высокой твердостью, эластичностью, седиментационной устойчивостью, быстрым высыханием, прекрасной адгезией к асфальту и бетону, высокой сопротивляемостью к износу.  Для повышения износостойкости разметки и улучшения ее видимости в ночное время, в эмаль можно вводить светоотражающие стеклянные микрошарики.

Рекомендации по нанесению: Эмаль наносят на сухое, очищенное от грязи и пыли дорожное покрытие. Перед применением эмаль следует тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавляют растворителем Р-555 (производства ОАО «Лакокраска») в количестве до 5% от массы краски (в зависимости от температуры окружающего воздуха, производительности и модификации маркировочной машины). Эмаль наносят на подготовленное дорожное покрытие при установившейся температуре воздуха  и дорожного покрытия от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 85% с помощью маркировочных машин, методом воздушного-, безвоздушного распыления, а в отдельных случаях кистью или валиком. Проезд транспорта по разметочным линиям разрешается не ранее 30 мин после их нанесения. При более неблагоприятных климатических условиях время высыхания соответственно увеличивается. Для достижения оптимального времени эксплуатации разметки на дорогах с интенсивным движением толщина сырой пленки должна быть не менее 600мкм, а на дорогах с менее интенсивным движением толщина сырой пленки – не менее 400мкм. Не допускается наносить разметку эмалью на свежеуложенных дорожных покрытиях и при проведении их поверхностной обработки ранее 2 месяцев после завершения указанных видов работ. Для обеспечения эффекта обратного отражения и нескользкости (устойчивости на скольжение) разметки дорожного покрытия на  свеженанесенную эмаль (не позднее 10 с после разметки) необходимо дополнительно распылить стеклянные микрошарики диаметром от 150 до 500 мкм (до 30% от массы эмали). Расход эмали – от 600 г/м2 (в зависимости от типа покрытия и толщины нанесения, а также метода нанесения). После окончания работ произвести промывку разметочного оборудования растворителем Р-555.

Меры безопасности: Хранят эмаль в герметичной упаковке при температуре не ниже +5°С и не выше +30°С, в местах недоступных для детей. Беречь от огня! Для защиты рук применять резиновые перчатки. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на  окружающую среду и организм человека.

Гарантийный срок эмали — 6 месяцев с даты изготовления.
Эмаль термостойкая кремнийорганическая
 «ТермоЛид 600»

ТУ BY 500021625. 146-2008
Тип: эмаль «ТермоЛид 600» представляет собой суспензию алюминиевой пудры в кремнийорганическом связующем с добавлением целевых добавок и органического растворителя.

Область применения: эмаль «ТермоЛид 600» предназначена для защитной окраски металлического оборудования, работающего в условиях высоких температур, нефтепроводов, газопроводов, паропроводов с перегретым паром, в том числе печей для сжигания отходов, печей для саун, бань, дымовых труб, а так же окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур до 6000С и агрессивных факторов: минеральных масел, нефтепродуктов.

Технические характеристики:

	Наименование показателей
	Требования ТНПА 

	Цвет покрытия
	серебристый

	                 ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с, не менее
	                                                                   25

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	46±2

	Время высыхания до степени 3, ч, не более

- при температуре (20±2)0С

- при температуре (150±2)0С
	2

0,5

	Термостойкость покрытия эмали при температуре (600±5)0С, ч, не менее
	5

	Адгезия покрытия эмали, баллы, не более
	1

	Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ (м. А), относительные единицы, не менее
	0,2

	Прочность покрытия при ударе на приборе 

У-1, см, не менее
	40

	Стойкость покрытия эмали при температуре (20±2)0С, ч, не менее к статич. воздействию:

- воды

- бензина (нефраса С2 80/12

- минерального масла
	100

96

96


Преимущества: Эмаль образует термостойкое покрытие, выдерживающее воздействие температуры до 6000С. Покрытие эмалью «ТермоЛид 600» обладает повышенной влаго-, масло-, бензостойкостью. 

Гарантийный срок эмали - 6 месяцев со дня изготовления.

Рекомендации по нанесению 

1. Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать до полного исчезновения осадка. Подготовленная к нанесению эмаль может наноситься пневматическим распылением, кистью, окунанием. До рабочей вязкости эмаль разбавляется о-ксилолом (ксилолом). Степень разбавления эмали до рабочей вязкости может достигать 30-70%. 

2. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел. Обезжиривание производится ветошью, смоченной сольвентом, ксилолом, ацетоном или другими ароматическими растворителями. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

 3. Очистка от ржавчины, окалины, остатков старой краски производится вручную или механическим способом. Для улучшения защитных свойств покрытия стальные поверхности рекомендуется предварительно очищать дробеструйным (пескоструйным) методом до степени очистки от окислов 1-2 по ГОСТ 9.402. Окраску производят не позднее 4 ч после обработки и обезжиривания поверхности. 

4. В случае, если ранее нанесенное покрытие прочное, без коррозионных повреждений и процент его разрушения менее 20%, допускается использовать частичную обработку (в местах отсутствия покрытия, захватывая прилегающие участки на 15-20 см по периметру) по п. 3. Вся остальная поверхность должна быть подготовлена по п. 2.

5. В случае, если старое покрытие (ранее нанесенное) имеет толщину более 0,5 мкм или оно разрушилось более чем на 20%, перед окраской такое покрытие должно быть удалено полностью и подготовка поверхности проводится по п. 3.

6. При необходимости для повышения коррозионной стойкости покрытия, эксплуатирующегося при температуре до 1500С, на металлическую поверхность предварительно наносятся грунтовки ГФ-0119, ЭП-045.
7. Металлические поверхности окрашиваются в два-три слоя с промежуточной сушкой не менее 2 ч при температуре (20±2)0С и относительной влажности воздуха 65%  или при температуре (150±2)°С в течение 0,5 ч. Температура окрашенной поверхности должна быть минимум на 3°С выше температуры точки росы. Полное отверждение покрытия происходит при нагреве до температуры 250-350°С в течение 15-20 мин или во время эксплуатации окрашенного изделия при повышенных температурах. 

8. Толщина высохшего покрытия на поверхностях, эксплуатирующихся в агрессивных средах при температурах до 1000С, составляет не менее 45 мкм. Толщина высохшего покрытия на поверхностях, эксплуатирующихся при температурах 400-6000С, составляет 25-35 мкм.

9. В случае необходимости нанесения толстого слоя более 40 мкм, покрытие, высушенное до степени 3 при температуре 200С, необходимо подвергнуть дополнительной сушке при температуре 1500С в течение одного-двух часов для полного испарения растворителя, а для полного отверждения покрытия перед началом эксплуатации, окрашенное изделие рекомендуется подвергнуть ступенчатому нагреву до температуры эксплуатации. Эмаль хранить в плотно закрытой таре. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Расход эмали на однослойное покрытие - 60-90 г/м2

Меры безопасности: эмаль хранится при температуре от 50С до 300С, в местах недоступных для детей. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Высушенное покрытие не оказывает токсического воздействия на окружающую среду и организм человека. 
Краски водно-дисперсионные фасадные

«Стандарт» и «Эконом»

           ТУ BY 500021625.144-2008
Тип: водно-дисперсионные фасадные краски «Стандарт» и «Эконом» представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением целевых добавок. 

Область применения: краски «Стандарт» и «Эконом» предназначены для высококачественной защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений (бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей). Краски могут применяться для окраски внутренних помещений, в частности ванных комнат.

Технические характеристики:

	Наименование показателей
	Требования ТНПА 

	
	Краска «Стандарт»
	Краска «Эконом»

	Цвет покрытия
	Должен соответствовать образцу эталона, оттенок не нормируется

	Внешний вид
	После высыхания поверхность должна образовывать ровное, однородное покрытие

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с, не менее
	50

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	55±2
	54±2

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, ч, не более
	2

	pH краски
	8,5-9,5

	Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более
	200

	Степень перетира, мкм, не более
	50

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)0С, ч, не менее
	24

	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	24

	Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
	1

	Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы,

 не менее 
	10

	Морозостойкость покрытия, циклы, не менее 
	50


Цветные краски выпускаются под каталог ОАО «Лакокраска» на водно-дисперсионную фасадную краску ВД-АК-122 

Коэффициент паропроницаемости для краски «Стандарт» - 0,015 мг/м ·ч·Па, для краски «Эконом» - 0,014 мг/м·ч·Па (подтверждается протоколами испытаний а аккредитованных лабораториях)

Преимущества: водно-дисперсионные фасадные краски «Стандарт» и «Эконом» образуют прочные, долговечные, влагостойкие, устойчивые к атмосферным воздействиям покрытия. Краски обладают хорошей кроющей способностью, а их тиксотропность гарантирует отсутствие подтеков при нанесении и обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия. Окрашенные поверхности можно мыть с применением бытовых моющих средств. Краски легко наносятся на поверхность валиком, кистью или краскораспылителем.
Рекомендации по нанесению: 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, без трещин, рыхлых участков, пыли и грязи.

Поверхности, ранее окрашенные красками такого же типа, не должны иметь пыли и грязи, непрочных частей старых красок и подложки, неровностей и трещин. Старое покрытие минеральными красками, непрочно держащиеся покрытия, отслаивающиеся части основания, меловые или известково-меловые покрытия удаляется полностью пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем. Дефекты поверхности выравниваются цементным или полимерцементным составом, поверхность зашкуривается и очищается от остатков абразива. Минеральные поверхности перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток и быть выдержаны в течение 2-3 дней после дождя при температуре не ниже +100С. Допустимая остаточная влажность оснований перед покраской не более 8%. Краски наносятся на поверхность при температуре окружающего воздуха и самой поверхности от плюс 7ºС до 350С при благоприятных погодных условиях, т.е. в отсутствие дождя, сильного ветра или тумана. При отклонении от данных рекомендаций может произойти ухудшение эксплуатационных характеристик и технологичности нанесения красок.Рекомендуется на впервые окрашиваемые поверхности нанести грунтовочный слой краски «Стандарт» или «Эконом», разбавив ее водопроводной водой в соотношении 1:1. Время сушки грунтовочного слоя не менее 2ч при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 65%. При понижении температуры или изменении влажности воздуха время высыхания увеличивается. 

Перед нанесением, краски необходимо тщательно вымешать. Краски наносятся на поверхность в один-два слоя, не считая грунтовочного слоя. Время сушки каждого слоя не менее 2ч при температуре окружающего воздуха (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, краски следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Окончательное приобретение краской прочностных характеристик наступает через 4-7 суток после нанесения. По окончании работы тару, инструменты, пятна краски вымыть водой с мылом до засыхания красок.Не допускается смешивать краски с органорастворимыми красками и растворителями любого типа.Расход краски на один слой - 150-250 г/м². Расход краски зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности, метода нанесения и квалификации маляра.

Меры предосторожности: Краски нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. 

Условия хранения: Краски хранят в герметично закрытой полиэтиленовой таре при температуре не ниже плюс 5ºС. Не допускается попадания прямых солнечных лучей. В зимнее время краски допускается транспортировать в утепленных автомобилях, хранить в обогреваемых помещениях. 

Водно-дисперсионные краски для внутренних работ

«Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом»

ТУ BY 500021625.143-2008

Тип: водно-дисперсионные краски для внутренних работ «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом» представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением целевых добавок.

Область применения: предназначены для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений. Используются по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и гипсовым поверхностям. 

Технические характеристики:

	Наименование показателей
	Требования ТНПА 

	
	Краска «Интерьер Стандарт»
	Краска «Интерьер Эконом» 

	Цвет покрытия
	Должен соответствовать образцу эталона, оттенок не нормируется

	Внешний вид
	После высыхания поверхность должна быть матовой, ровной, однородной

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с, н/м
	80
	70

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	54-58
	52-56

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, ч, н/б
	1,5
	1,5

	pH краски
	8-9,5
	8-9,5


Цветные краски «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом» выпускаются под каталог ОАО «Лакокраска» на водно-дисперсионную краску для внутренних работ ВД-АК-228 «ОС»

Преимущества: водно-дисперсионные краски для внутренних работ «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом» - экологически чистые, без запаха, после высыхания образуют ровную бархатистую, матовую поверхность. Краски обладают хорошей кроющей способностью, высокой степенью белизны, а их тиксотропность гарантирует отсутствие подтеков при нанесении и обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия. Краски устойчивы к незначительным механическим воздействиям, имеют хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Образуемое красками покрытие «дышит», не мелит, стойкое к сухому истиранию. Краски устойчивы к плесени и грибкам

Рекомендации по нанесению: Краски «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом» легко наносятся на чистую, сухую и прочную поверхность. Перед окраской старых, непрочно держащихся покрытий, отслаивающихся частей основания, меловых или известково-меловых покрытий, их следует удалить пескоструйным (гидроструйным) методом или механическим путем. 

Дефекты покрытия выровнять штукатурным раствором. Не рекомендуется окраска штукатурки и шпатлевки, содержащих в своем составе известь. Минеральные поверхности перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Допустимая остаточная влажность оснований перед покраской не более 8%. Минимальная температура поверхности и окружающего воздуха должна быть не ниже плюс 7ºС. Для выравнивания впитывающей способности поверхности стен и потолков перед нанесением красок рекомендуется применять грунтовку «ИмпреЛид», а для грунтования и укрепления рыхлых, пористых, непрочных и мелящих поверхностей грунтовку «ИмпреЛид Ультра». Допускается использовать в качестве грунтовочного слоя краску «Интерьер Стандарт» или «Интерьер Эконом», разбавленную водопроводной водой в соотношении 1:1 Время сушки грунтовочного слоя не менее 2 ч при температуре (20,0±2)ºС.На подготовленное основание краски наносятся валиком или кистью в один-два слоя с промежуточной сушкой 2ч при температуре (20,0±2)ºС. При необходимости краски можно разбавлять водопроводной водой не более 5% от массы краски. Расход красок «Интерьер Стандарт» или «Интерьер Эконом» на однослойное покрытие 150-200 г/м2. Расход зависит от шероховатости основания, метода нанесения и квалификации маляра. По окончании работы инструмент и тару вымыть водой не позднее, чем через 10-15 минут после окончания работы.

Меры предосторожности: Краски «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом» нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. Не допускается смешивать краски с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. При попадании в глаза, на слизистые оболочки и кожу промыть большим количеством воды. 

Хранение: Краски хранят в герметично закрытой полиэтиленовой таре при температуре не ниже плюс 5ºС. Не допускается попадания прямых солнечных лучей. В зимнее время краски допускается транспортировать в утепленных автомобилях, хранить в обогреваемых помещениях.

Эмаль ЭП-152

ТУ BY 500021625.140-2008

Тип: Двухкомпонентная эпоксидная эмаль ЭП-152 состоит из полуфабриката и аминного отвердителя. Полуфабрикат эмали представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в растворе эпоксидной и перхлорвиниловой смол в смеси органических растворителей. 

Область применения: Эмаль предназначена для защиты от коррозии стальных, медных или алюминиевых изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (технологическое оборудование и другие металлические конструкции, железнодорожные вагоны, суда морского транспорта, мосты и др.) 

Технические характеристики:

	Наименование показателей
	Требования ТНПА

	Цвет покрытия: 
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

	 Внешний вид покрытия
	После высыхания покрытие должно быть однородным, матовым, без посторонних включений

	Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее
	60

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	От 38 до 45 в зависимости от цвета

	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре:

(20±2)°С, не более, мин 

(70±5)°С, не более, мин 
	90

35

	Степень перетира полуфабриката эмали, мкм, не более
	40

	Адгезия, баллы, не более
	1

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
	0,3

	Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее
	50

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С ч, не менее: 

- воды

- 3% раствора NaCl
- бензина

- минерального масла
	72

24

24

24


Преимущества: Эмаль образует покрытие, сочетающее в себе высокие адгезионные и физико-механические свойства эпоксидных эмалей и защитные свойства перхлорвиниловых эмалей. Покрытие быстро высыхает и обладает отличной водо-, масло- и солестойкостью, а также атмосферостойкостью. 

Эмаль ЭП-152 способна заменить многослойные системы покрытий, поэтому её применение позволяет сократить количество выбрасываемых в атмосферу растворителей и в 2-4 раза понизить затраты (за счет сокращения числа наносимых слоев), на 20-30% снизить расход ЛКМ для достижения аналогичных защитных свойств

Рекомендации по нанесению: Эмаль ЭП-152 наносится на предварительно зачищенную, обезжиренную, сухую, загрунтованную или не загрунтованную поверхность изделия. Для улучшения защитных свойств, стальные поверхности рекомендуется предварительно очищать пескоструйной или дробеструйной обработкой до степени очистки от окислов - Sа 21/2 по ИСО 8501 или 1-2 по ГОСТ 9.402-2004. В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется применять алкидную грунтовку ГФ-0119 или эпоксидную грунтовку ЭП-045 производства ОАО «Лакокраска».Перед применением основу эмали необходимо хорошо перемешать и добавить на 100 в.ч. - 1,1 в.ч. отвердителя № 1, снова перемешать и выдержать 20-30 минут. При необходимости, после введения отвердителя, эмаль можно разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-5А или Р-5 в количестве не более 50% от массы эмали. 

Эмаль наносится на поверхность защищаемого металла пневматическим, безвоздушным распылением, или кистью. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше температуры точки росы не менее чем на 3 оС.Время высыхания однослойного покрытия при температуре (70±2)оС - не более 35 мин, при температуре (20±2)оС - не менее 90 мин. При более низкой температуре или относительной влажности воздуха более 65%, время сушки может быть увеличено. Толщина одного слоя 80-100 мкм, рекомендуемое количество слоев 2-3. После высыхания одного слоя, последующие слои наносят аналогично, с минимальным интервалом перекрытия 1 час. 

Расход на однослойное покрытие 200-400 г/м2, зависит от метода нанесения и сложности окрашиваемой поверхности.Жизнеспособность эмали с отвердителем не менее 120 ч, при условии хранения в плотно закрытой таре.

Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. 

Хранение: Хранить полуфабрикат эмали в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня!

Эмаль «АграЛид»

ТУ BY 500021625.131-2007

Тип: Эмаль  «АграЛид» представляет собой суспензию пигментов в модифицированном алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителя и специальных добавок.

 Область применения: Эмаль «АграЛид», предназначена для окраски тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий по  предварительно подготовленной, загрунтованной  поверхности. Для грунтования можно использовать грунтовки типа ГФ, ЭП. Рекомендуемые грунтовки: ГФ-0119, ЭП-045.

Свойства: Эмаль «АграЛид» быстросохнущая эмаль пониженной температурной сушки. Покрытия эмалью обладают высокими декоративными и защитными свойствами при эксплуатации в атмосферных условиях и внутри помещений. Расход на однослойное покрытие – от 120 до 150 г/м 2 и зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытий и цвета эмали.

Технические характеристики
	Наименование показателя
	Значения

	Внешний вид плёнки эмали
	Гладкое, однород​ное без расслаива​ния, потёков, по​сторонних включе​ний покрытие. До​пускается неболь​шая шагрень. 

	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)0C по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее
	80

	Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %
	45

	Степень перетира, мкм, не более 
	20

	Степень разбавления до рабочей вязкости (28-30 сек), не более
	30

	Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от цвета
	35-80

	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, 
	50-65

	Время высыхания пленки до степени 3, не более, при: 

температуре (20 ±2)0C,

температуре (60±2) 0С, 

температуре (70±2) 0С,

температуре (80±2) 0С,
	6 ч

45 мин

30 мин

20 мин

	Эластичность при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность пленки при ударе через 24 часа, см, не менее
	50

	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) через 24 часа, относ. единиц,  не менее
	0,20

	Адгезия плёнки, баллы, не более
	1

	Стойкость пленки при t (20±2)0С, ч, не менее, к статическому воздействию:

воды

индустриального масла

дизельного топлива     
	48

24

24


Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, без трещин, пыли и грязи.

Подготовку поверхности изделий под окраску производить в соответствии с требованиями ТНПА на изделие или ГОСТ 9.402-80. 

Нанесение покрытия: Перед применением эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносят, по предварительно подготовленной и загрунтованной поверхности изделий кистью или пневмораспылителем. Кистью эмаль можно наносить при выпускной вязкости. Для нанесения пневмораспылителем  эмаль разбавить ксилолом, нефтяным сольвентом  или их смесью 1:1 с уайт-спиритом до вязкости 30-35 с (по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм) при температуре (20±0,5)оС, профильтровать через сетку №02Н-01Н (ГОСТ6613) и наносить в один или два слоя  (методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой 5-7 мин). 

Покрытие сушат при температуре (80 ( 2)(С в течении 20 минут. Толщина сухой плёнки покрытия 35-45 мкм. При необходимости нанесения дополнительного  слоя эмали, рекомендуется выдержать покрытие не менее 6 ч при температуре (20±2)°С.Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5 суток.

Меры предосторожности: Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах не доступных для детей. Беречь от огня! Для защиты рук необходимо применять резиновые перчатки или специальные защитные кремы. 
Полиуретановые эмали УР-140

ТУ BY 500021625.120-2005

Тип: Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и полиизоцианатного отвердителя. Поставляется в виде двух компонентов.

Область применения: Эмаль предназначается для окраски загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей различных изделий в т. ч для окраски крупногабаритных изделий (ж/д вагонов, бензовозов, крупногабаритной автомобильной техники - платформ автомобилей, прицепов и т.п.). Для грунтования можно использовать грунтовки типа ГФ, ЭП, ПФ, ФЛ. Рекомендуемые грунтовки: ГФ-0119, ЭП-045, ЭП-045К, ПФ-031.

Свойства: Покрытия эмалью обладают высокими декоративными и защитными свойствами при эксплуатации в атмосферных условиях и внутри помещений, повышенной стойкостью к действию бензина и масел. Срок службы покрытия, состоящего из одного слоя грунтовки ЭП-045 и двух слоев эмали, в условиях умеренно-холодного климата не менее 10 лет.  Покрытие эмалью УР-140 устойчиво к изменениям температур в пределах от минус 40(С до плюс 50(С

Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, без трещин, пыли и грязи.Подготовку поверхности изделий под окраску производить в соответствии с требованиями ТНПА на изделие или ГОСТ 9.402-80. 

Технические характеристики
	Наименование показателей 
	Норма

	Цвет пленки эмали
	Должен находиться в пределах утвер​жденных образцов цвета.

	Внешний вид покрытия 
	После высыхания пленка эмали должна быть одно​родной, гладкой, без потеков, мор​щин. Допускается небольшая шагрень.

	Условная вязкость п/ф эмали по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), при температуре (20,0(0,5)(С, с, не менее
	60

	Массовая доля нелетучих веществ в п/ф эмали ,% 
	58-70

	Степень перетира п/ф эмали, мкм, не более для:

полуглянцевых

глянцевых, высоко глянцевых
	20

15

	Время высыхания эмали до степени 3 при температуре (20(2)(С, ч, не более
	15

	Эластичность пленки эмали при изгибе, мм, не более
	 1 

	Прочность пленки эмали при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 
	50

	Укрывистость эмали в пересчете на сухую пленку, г/м 2
	65-100

	Степень разбавления до вязкости 19-22с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм), %, не более
	20

	Блеск пленки эмали по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, для:

 полуглянцевой

глянцевой

высокоглянцевой
	37-49

50-59

60 и более

	Адгезия пленки эмали, баллы, не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20(2)(С, ч, не менее
	

	бензина
	144

	воды
	120

	Срок годности эмали при температуре (20 ( 2)(С, ч, не менее
	3


Нанесение покрытия: Перед применением полуфабрикат эмали тщательно перемешать, ввести отвердитель в соотношении (по массе): на 100 в.ч. полуфабриката эмали для полу глянцевой - 15 в.ч. отвердителя, для глянцевой и высоко глянцевой – 20 в.ч. отвердителя. Составленную эмаль тщательно перемешать и выдержать 15-30 мин. Эмаль наносить кистью при выпускной вязкости. При нанесении пневмораспылением эмаль развести до рабочей вязкости 19-22 с по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) растворителем Р-189Д (ТУ 2312-026-16952278), профильтровать через сетку 01 (ГОСТ 6613-86) и наносить на подготовленную поверхность изделия методом «мокрый по мокрому» в два слоя, с промежуточной сушкой 5-7 мин.Двухслойное покрытие сушить при температуре (20 ( 2)(С в течение 24 часов. Толщина двухслойного покрытия 30-35 мкм. Расход на однослойное покрытие – от 70 до 150 г/м 2 и зависит от сложности окрашиваемой поверхности, толщины покрытий и цвета эмали. Срок годности эмали, разведённой до рабочей вязкости, - н/м 3ч, при условии хранения в плотно закрытой таре при температуре (20(2)(С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5 суток.

Меры 
предосторожности: Не допускать попадание воды в п/ф эмали, отвердитель и окрасочное оборудование. Предохранять отвердитель от контакта со спиртами, аминами, водой и водными растворами, сыростью. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания 

необходимо тщательно проветрить помещение. Беречь от огня!

[image: image10.jpg]JIAKOICPACKA

L|DA

0AOQ Wlakokpacka»
PB, Iponerickast 00

& i, yai. Hrnarosa, 71
www.lidalkm.by
e-mail: support@lidalkm.by

res/dakce :+375 1561 22755




тел. +375 1561 2-62-42, 2-84-35, 2-84-65            

тел/факс: +375 1561 2-97-11, 2-33-09
VIII. Прочая продукция

Растворитель 646

ГОСТ 18188-72 

ТИП:  смесь летучих органических жидкостей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов.

СВОЙСТВА: легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, раздражает  кожу, слизистую оболочку глаз и органов дыхания. Гарантийный срок -12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет и внешний вид 
	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц

	2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более
	2,0

	3. Летучесть по этиловому эфиру
	8-15

	Кислотное число, мг КОН/г, не более
	0,06

	4. Число коагуляции, %, не менее
	35

	5. Пригодность к разбавлению нитроэмалей
	После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без  белесоватых и матовых пятен


Разбавитель для электроокраски РЭ - 4В

ГОСТ 18187-72 

ТИП: смесь летучих органических жидкостей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для разведения пентафталевых и глифталевых эмалей, грунтовок и грунт-шпатлевок распыляемых в электрополе.

СВОЙСТВА: легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, раздражает кожу, слизистую оболочку глаз и органов дыхания. Гарантийный срок хранения –  1 год  со дня изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Цвет и внешний вид 
	Бесцветная или слегка желтоватая  однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц.

	2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более
	1,6

	3. Летучесть по этиловому эфиру
	18-40

	4. Кислотное число, мг КОН/1 г растворителя, не более
	0,1

	5. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см
	1.106-2.107

	6. Диэлектрическая проницаемость
	2-10

	7. Температура вспышки, °С
	27-39

	8. Пределы кипения, °С
	100-171

	9. Плотность, г/см3
	0,905-0,927


РАСТВОРИТЕЛИ МАРОК Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А

ГОСТ 7827-74 

ТИП: смеси летучих органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
	Р-4
	предназначается для разбавления  лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной)

	Р-4А
	предназначается для разбавления  лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (в том числе ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других веществ 

	Р-5
	предназначается для разбавления  лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ 

	Р-5А
	предназначается для разбавления  лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС, ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других пленкообразующих веществ), технология применения которых исключает возможность использования растворителя Р-5.


СВОЙСТВА: легковоспламеняющиеся жидкости с характерным запахом, обладающие сильным действием, раздражающим кожу, слизистую оболочку глаз и органов дыхания.
При попадании на кожу растворитель необходимо смыть теплой водой с мылом. Гарантийный срок хранения –  12 месяцев с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	
	Р-4
	Р-4А
	Р-5
	Р-5А

	1. Цвет  и внешний вид
	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная  жидкость без видимых взвешенных частиц

	2. Летучесть по этиловому эфиру
	5-15
	9-15

	3. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более
	0,7
	0,7

	4. Кислотное число, мг КОН/г, не более 
	0,07
	0,07

	5. Число коагуляции, %, не менее
	24
	30


СМОЛА КФ-НУ

ТУ РБ 00204547.075-96 

ТИП: карбамидоформальдегидная смола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для производства древесностружечных плит и фанеры пониженной токсичности, используемых в производстве мебели и склеивания деталей мебели.

СВОЙСТВА: плотность смолы при 20°С – (1,255-1,265) г/м3. Смола должна применяться потребителем не ранее, чем через 24 ч после изготовления. Хранить при температуре (5-20)°С в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок  хранения – 45 суток с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид 
	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без механических включений

	2. Массовая доля сухого остатка, %
	67± 2

	3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5)°С,

-после изготовления, с

-в конце гарантийного срока хранения, с, не более
	50-90

200

	4. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более
	0,15

	5. Концентрация водородных ионов, рН 
	7,0-8,5

	6. Время желатинизации:

а) при температуре 100°С, с, не более

б) при температуре (20± 1)°С, ч, не менее
	70

10

	7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция по объему
	1:3-1:10

	8. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 ч, МПа, не менее
	1,6


СМОЛА КФ-Ж

ГОСТ 14231-88 

ТИП: карбамидоформальдегидная смола.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется в производстве фанеры, для склеивания деталей мебели, столярно-строительных изделий, изготовления литейных стержней и форм, укрепления грунтов.

СВОЙСТВА: смолы должны применяться не ранее чем через 24ч после изготовления.Смолу хранят при температуре (5-20)°С в плотно закрытой таре, защищенной от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

При температуре воздуха выше 25°С продолжительность транспортирования не должно превышать 10 суток. Гарантийный срок хранения – 2 месяца   с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид
	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений

	2. Массовая доля сухого остатка, %
	67±2

68±1(Л)

	3. Массовая доля формальдегида, %, не более
	0,9

	4. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, с 
	15-35(Ф)

35-50(М)

10-20(Л)

	5. Концентрация водородных ионов, рН
	7,5-8,7

	Время желатинизации при 100°С, с
	40-65

	6. Смешиваемость смолы с водой при (20±1)°С в соотношении по объему 1:2
	Полная

	7. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры  после вымачивания образцов в воде в течение 24ч, МПа, не менее
	1,5


ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ  ДИСПЕРСИЯ

ГОСТ 18992-80 

ТИП: гомополимерная грубодисперсная.В зависимости от состава и назначения дисперсия выпускается следующих марок:


- непластифицированная – Д51С; Д51В; Д50Н


- пластифицированная – ДФ51/10С; ДФ51/10СЛ; ДФ 51/15С; ДФ         51/15В; ДФ   51/15ВП; ДФ 47/50В.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: используется в качестве клея при производство переплетно-брошюрочных работ, при изготовлении различных кожгалантерейных изделий, для приклеивания облицовочных металлических и фасадных плиток, в качестве аппретирующей добавки для отделки тканей, при изготовлении подкрахмаливающих средств в товарах бытовой химии, в качестве связующего для полимерцементов, полимербетонов и бесшовных покрытий полов, в качестве клея для бумаги, картона, древесины, фанеры, хлопчатобумажных тканей, при производстве тары и упаковки из бумаги и картона, в качестве связующего в водно-дисперсионных красках.

СВОЙСТВА:  сметанообразная жидкость белого или слегка желтоватого цвета без комков. Допускается поверхностная пленка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С. Непластифицированная дисперсия выдерживает 4 цикла «замораживание-оттаивание». Гарантийный срок хранения–6 месяцев со дня изготовления. Дисперсия пожаро- и взрывобезопасна!

ПРИМЕНЕНИЕ:   перед применением при расслоении тщательно вымешать. Если при хранении на поверхности образуется пленка, перед употреблением ее следует удалить. Замерзшую не пластифицированную дисперсию оттаивают в теплом помещении или разогревают в таре до температуры не выше 80°С без применения открытого огня и затем тщательно перемешивают. Поверхности для склеивания должны быть сухими и чистыми, совмещая края прижать. Дисперсию ПВА нанести тонким слоем на одну и склеиваемых поверхностей, соединить с другой совмещая края прижать. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: работы, связанные с применением большого количества, дисперсии проводятся в проветриваемых помещениях. Работы, связанные с непосредственным контактом с дисперсией, проводятся в резиновых перчатках. При проведении работ с большим количеством дисперсии и без непосредственного контакта с ней, дополнительные меры предосторожности не применяются.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Марка
	Водо-дисперсионные краски
	Бытовая химия
	Строительная промышленность
	Полиграфическая промышленность
	Клей для дерева
	Клей для бумаги и картона
	Производство упаковок
	Текстильная промышленность
	Обувная, кожевенная, кожгалантерейная промышленность
	Табачная промышленность

	Д 50 Н
	О
	Р
	Р
	
	О
	Р
	О
	
	
	Р

	Д 51 С
	О
	Р
	Р
	
	О
	Р
	О
	Р
	
	Р

	Д 51 В
	
	Р
	
	
	Р
	Р
	О
	
	
	Р

	ДФ 50/5 Н
	
	Р
	Р
	
	Р
	Р
	Р
	
	Р
	

	ДФ 51/10С
	О
	Р
	Р
	Р
	О
	Р
	Р
	Р
	О
	Р

	ДФ 51/10СЛ
	О
	
	
	
	Р
	Р
	Р
	
	Р
	

	ДФ 51/15С
	
	Р
	Р
	Р
	О
	Р
	Р
	Р
	О
	Р

	ДФ 51/15В
	
	
	
	Р
	О
	Р
	Р
	
	Р
	О

	ДФ 51/15ВП
	
	
	
	О
	Р
	Р
	Р
	
	Р
	О

	ДФ 47/50В
	
	
	
	
	Р
	Р
	Р
	
	О
	


   О – основное применение, Р - рекомендуемое применение.

Фталевый ангидрид

ГОСТ 7119-77 
[image: image12.emf]
ФОРМУЛЫ: эмпирическая С8Н4О3
                             структурная         

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для производства пластификаторов, алкидных смол, красителей, медицинских препаратов и в резинотехнической промышленности.

СВОЙСТВА: в зависимости от применяемого сырья фталевый ангидрид выпускают марок А и Б. А – из ортоксилола, Б – из нафталина. Гарантийный срок хранения – 2 месяца с даты  изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Марка А

	
	сорт высший
	I сорт

	1. Внешний вид 
	Чешуйки и

порошок 

белого цвета

или расплав
	Допускается желтоватый или 

розоватый

оттенок

	2. Массовая доля фталевого ангидрида, %, не менее
	99,9
	99,7

	3. Температура кристаллизации, °С, не ниже
	130,9
	130,6

	4. Массовая доля железа, %, не более
	0,0002
	0,003

	5. Цветность расплавленного продукта, единицы платиново-кобальтовой шкалы, не более

а) при выпуске

б) в течение гарантийного срока
	15

30
	50

80

	для порошка и чешуек

6. Массовая доля золы, %, не более
	0,002
	-

	7. Массовая доля малеинового ангидрида, %, не   более
	0,0015
	-


ДИБУТИЛФТАЛАТ

ГОСТ 8728-88

	ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ: 
	Высший сорт: применяется для светопрозрачных неокрашенных, светостойких материалов на основе ПВХ и др.

	
	Первый сорт: применяется для окрашенных в светлые тона полимерных материалов в производстве искусственных кож, лаков и др.

	
	Второй сорт: применяется для окрашенных в темные тона полимерных материалов, а также для саженаполненных изделий и др.

	
	

	
	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Дибутилфталат

	
	В.с.
	1 с.
	2 с.

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость без механических включений

	Цветность по платино- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более
	50
	80
	200

	Плотность при 20 ºС, г/см³
	1,045-1,049
	1,045-1,049
	1,045-1,049

	Кислотное число, мг КОН/г, не более
	0,07
	0,07
	0,10

	Кислотное число после подогрева, мг КОН/г, не более
	-
	-
	-

	Число омыления, мг КОН/г
	399-407
	399-407
	399-407

	Температура вспышки, ºС, не ниже
	168
	168
	168


ТОСОЛ А40У

ТУ РБ 00204547.077-97

ТИП: охлаждающая низкозамерзающая жидкость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомашин, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.

СВОЙСТВА: охлаждающая низкозамерзающая жидкость «Тосол А40У» предназначается для заполнения системы охлаждения автомобилей, эксплуатируемых при температуре до минус 40°С.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Беречь от огня! Осторожно, ядовито!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при использовании охлаждающей жидкости необходимо помнить,  что «Тосол А40У» ядовит, поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

во время работы с охлаждающей жидкостью не курить и не принимать пищу;                            не засасывать жидкость ртом при ее переливании;  в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание жидкости, пользоваться защитными очками;  открытые     участки    кожи    и    поверхности   с    лакокрасочными покрытиями, на которые попал «Тосол А40У», необходимо промыть водой с мылом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид 
	Однородная жидкость голубого цвета без механических примесей

	2. Плотность при температуре 20°С, г/см3
	1,078-1,085

	3. Температура кипения при давлении 101,3кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже
	108

	4. Вспениваемость

объем пены через 5 мин, см3, не более

устойчивость пены, с, не более
	30

3

	5. Щелочность, см3, не менее
	10

	6.Температура начала кристаллизации, °С, не   выше
	минус 40

	7.Коррозионное воздействие на металлы, г/м2 сутки, не более

-медь, чугун, латунь, алюминий

-припой
	0,2

0,3

	8. Набухание резины, %, не более
	5

	9. Водородный показатель (рН)
	7,5-8,5


ОТВЕРДИТЕЛЬ №1

ТУ 6-10-1263-77 

ТИП:50%-ый раствор гексаметилендиамина в этиловом или изопропиловым спирте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для отверждения эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид
	Прозрачный раствор от желтого до коричневого цвета

	2. Чистота
	Осадок отсутствует

	3. Содержание гексаметилендиамина, %
	50±2


ОТВЕРДИТЕЛЬ №2

ТУ 6-10-1279-77 

ТИП: раствор полиамидной смолы в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для отверждения лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол.

СВОЙСТВА: гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид
	Прозрачная жидкость, без осадка и механических включений



	2. Цвет в момент выпуска, по йодометрической шкале, мг йода/100см3, не более

-для эмалей светлых тонов

-остальных цветов
	80

100

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	30±2

	4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с
	11-17

	5. Аминное число, мг КОНг
	50-75


ОТВЕРДИТЕЛЬ №4

ТУ 6-10-1429-79 

ТИП: раствор полиамидной смолы в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для отверждения эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол.

СВОЙСТВА: гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид
	Прозрачная жидкость, без осадка и механических включений

	2. Аминное число, мг КОН/г
	180-220

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	30±2

	4. Цвет в момент выпуска, по йодометрической шкале, мг йода/100см3, не более
	130

	5. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при(20±0,5)°С, с, не менее
	65

	6. Массовая доля свободного амина, %, не более
	0,5


ОТВЕРДИТЕЛЬ №5

ТУ 6-10-1093-76 

ТИП: раствор полиамидной смолы в смеси органических растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается для отверждения лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол.

СВОЙСТВА:  гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование показателя
	Норма

	1. Внешний вид
	Прозрачная жидкость, без осадка и механических включений

	2. Вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±0,5)°С, с
	15-25

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	48-52

	4. Цвет, по йодометрической шкале, мг йода/100см3, не темнее
	130

	5. Аминное число, мг КОН/г
	140-155


ОТВЕРДИТЕЛЬ Э-45

ТУ BY 500021625.106-2005

ТИП: раствор полиамидной смолы в ксилоле. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначается   для   отверждения  эпоксидных  смол  и лакокрасочных   материалов на основе эпоксидных смол.     

СВОЙСТВА:   гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей
	Норма

	1. Аминное число, мг КОН/г
	155-175

	2. Условная   вязкость   по   вискозиметру  типа  В3-246  с  диаметром   сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)ºС, с, не менее 
	250

	3. Массовая доля нелетучих веществ, %
	69-71


Грунтовка  фосфатирующая ВЛ-02

ГОСТ 12707-77

ТИП:   фосфатирующая антикоррозионная грунтовка  на основе поливинилбутираля. Поставляется в виде двух компонентов - основы (полуфабриката) грунтовки  и  кислотного разбавителя.

ОБЛАСТЬ   ПРИМЕНЕНИЯ: грунтовка ВЛ-02 предназначается  для  грунтования металлических поверхностей (стали углеродистой, коррозионностойкой ,  оцинкованной, кадмированной , алюминия и его  сплавов меди, магния), а также  вместо фосфатирования и оксидирования. Используется  для  грунтования изделий  перед нанесением алкидных, алкидномеламиновых, эпоксидных, перхлорвиниловых, акриловых эмалей и полиуретановых эмалей. Не используется  для  грунтования чугуна.

СВОЙСТВА:по стали  грунтовка  ВЛ-02   перекрывается  антикоррозионными грунтовками ГФ-0119, «ПраймеЛид» или  ПФ-031, ЭП-045,ЭП-045Т. Под эпоксидные эмали  допускается  грунтовку ВЛ-02 не перекрывать другими антикоррозионными  грунтовками. Для  улучшения антикоррозионных свойств  в грунтовку ВЛ-02 допускается  вводить  5-7 м.ч  алюминиевой  пудры   на 100 м.ч  основы (полуфабриката) грунтовки. Алюминиевая  пудра  вводится  после смешения  основы с кислотным разбавителем, а затем смесь  доводят  до рабочей  вязкости. Грунтовка ВЛ-02 с алюминиевой  пудрой  используется для грунтования  всех металлов, кроме алюминия и его сплавов. Грунтовка  наносится  при температуре  от минус 10 (С до плюс 30 (С. Гарантийный  срок  хранения  основы и кислотного  разбавителя -12 месяцев со дня  изготовления.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ:   окрашиваемая  поверхность должна быть  обезжиренной, сухой и  чистой. Подготовка поверхности по ГОСТ 9.402. Метод очистки поверхности от окислов выбирается  в зависимости от степени окисленности поверхности черных металлов. Шероховатость поверхности (по ГОСТ 9.032) для (,(( и (((  классов покрытия от 4 до 10 мкм. 

НАНЕСЕНИЕ  ПОКРЫТИЯ:  непосредственно перед применением  основу (полуфабрикат) грунтовки  тщательно перемешать. Затем приготовить грунтовку  смешением  основы  ( полуфабриката) и  кислотного   разбавителя в соотношении 4:1 по массе. Грунтовку выдержать  в течение 30 мин и разбавить растворителем РФГ (ГОСТ 12708-77)  до рабочей  вязкости 16-20с по ВЗ-246 (сопло 4 мм ) при нанесении пневматическим  и безвоздушным распылением; кистью  грунтовку наносить при выпускной вязкости  20-35с. Допускается  разбавлять грунтовку ВЛ-02  растворителями 648 (ГОСТ 18188-72), Р-6, толуолом (ГОСТ 14710-78 и 9880-76 ) или  ксилолом (ГОСТ 9949-76 и 9410-78 ). Смешение указанных растворителей  при разбавлении грунтовки не допускается . Грунтовку использовать в течение 8 ч ( при температуре   от 20(С до 30 (С), так как после этого она теряет свои свойства. Срок годности грунтовки при  температуре от минус 10(С до 10(С-24ч;  при температуре  от 10(С до 20(С -8ч.Грунтовку  наносят на поверхность методами пневматического или  безвоздушного распыления  или кистью  при температуре  от  минус 10 до плюс 30 (С. Толщина  одного слоя  грунтовки – 8 -10 мкм. Расход грунтовки ВЛ-02 на один слой при нанесении пневматическим распылением –(100-120) г/м2, безвоздушным распылением-(95-110) г/м2 , кистью –(80-95) г/м2 . Срок выдержки покрытия  грунтовкой ВЛ-02 до последующего нанесения  лакокрасочных материалов не более 14 суток, минимальный  срок выдержки – 30 мин.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при  проведении  окрасочных работ,  а также  после их   окончания   необходимо тщательно проветривать помещение.
Беречь от огня!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЛ-02.

	№ 
	Наименование показателей 
	Норма 

	1.
	Внешний  вид пленки
	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную однородную, матовую  или полуглянцевую лессирующую пленку зеленовато-желтого цвета.

	2.
	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 

с  диаметром сопла 4 мм при температуре ( 20(2) (С, с 
	20-35

	3.
	Стабильность
	Через 6 ч после изготовления вязкость грунтовки не должна изменяться более чем на 20%.

	4.
	Разбавление грунтовки  растворителем (РФГ, 648, Р-6, 

толуол, ксилол), %, не более
	20

	5.
	Время  высыхания до степени 5 при температуре 

( 20(2) (С, мин, не более 
	15

	6.
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 


	11

	7.
	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см,

 не менее
	50

	8.
	 Адгезия пленки, баллы, не более
	11

	
	


Состав СП-6

Состав: представляет собой смесь из активных растворителей,загустителей, замедлителей испарения, разрыхлителей и эмульгаторов.

Назначение: состав предназначен для удаления с поверхности чёрных металлов покрытий на основе поликонденсационных (алкидных, эпоксидных, меламиноалкидных и др.) смол холодной и горячей (до температуры 150 °С) сушки.

Способ применения: состав наносят на поверхность изделия кистью с натуральной щетиной плотным слоем и оставляют на 10-30 мин. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем (например: ацетоном). При  удалении  многослойных старых покрытий иногда необходимо повторное нанесение состава, без удаления размягченного лакокрасочного покрытия. Следует избегать попадания состава на пластмассовые детали или изолировать их заблаговременно.

Расход состава: (150-200) г/м2.

Оглавление
I.         Лаки товарные, товарно-полуфабрикатные
Лак МЛ-92…………………………………………………………………...2

Лак ПФ-283………………………………………………………………….2

Лак ПФ-170………………………………………………………………….4

Лак МЧ-212………………………………………………………………….5

Лак НЦ-218………………………………………………………………….6

Лак НЦ-237………………………………………………………………….8

Состав деревозащитный ПФ-11…………………………………………9

Лак ПФ-060, ПФ-053…………………………………………………...…10

Лак АС-0133……………………………………………………………….12

Лак НЦ-243………………………………………………………………...13

II. Эмали алкидные и меламиноалкидные, грунтовки алкидные

Эмаль МЛ-12, МЛ-12 «К»………………………………………………..15

Эмаль МЛ-1214 МЭ………………………………………………….…...17

Эмаль МЛ-158…………………………………………………………….18

Грунтовка ГФ-0119……………………………………………………….19

Грунтовка ГФ-021, ГФ-021 «Л»…………………………………………21

Грунтовка «ПраймеЛид»……………………………………………...…22

Эмаль ПФ-115 «Экстра» (различных цветов)……………………….25

Эмаль ПФ-115 «М»…………………………………………………….…25

Грунтовка ПФ-031………………………………………………………...27

Эмаль ПФ-266 «Люкс»…………………………………………………..29

Эмаль ПФ-133 (красно-коричневая)………………………………..…31

III. Эмали и грунтовки, акриловые и эпоксидные

Эмали АС-182……………………………………………………………..34

Краска АК-124 фасадная………………………………………………..35

Пропиточный состав АК-027……………………………………………35

Краска «Штольрефлекс D-1163»…………………………………..…..37

Эмаль  АК-534 для разметки дорог……………………………………38

Эмаль ЭП-140……………………………………………………………..39

Эмаль ЭП-773……………………………………………………………..41

Эмаль ЭП-1236 (различных цветов)………………………………..…43

Грунтовки ЭП-045, ЭП-045Т, ЭП-045 «К»…………………………….44

IV. Эмали, лаки, грунтовки на сополимерах винилхлорида

Эмаль ХС-558, ХС-558 «В»…………………………………………….48

Грунтовки ХС-04, ХС-04 «В»……………………………………………49

Лак ХС-76………………………………………………………………..…50

Эмаль ХС-75У…………………………………………………………….51

Грунтовка ХС-059, Эмаль ХС-759, Лак ХС-724……………………..53

Грунтовка ХС-068 «Л»…………………………………………………..55

Состав ХС-500……………………………………………………………56

Состав ХС-500 «К»………………………………………………………58

Грунтовка «ЦинкоЛид»………………………………………………….59

V. Эмали, лаки, грунтовки на хлорированной поливинилхлоридной смоле

Краска ХВ-161 «Л»……………………………………………………..62

Эмали ХВ-16, ХВ-16Р………………………………………………….63

Эмаль ХВ-785, Лак ХВ-784……………………………………………64

Эмаль ХВ-124………………………………………….………………..66

VI. Водно-дисперсионные краски и грунтовки

Эмаль ПФ-1217 ВЭ………………….…………………………………..70

Краска ВД-ВА-224……………………………………………………….72

Краска ВД-АК-134, Грунтовка ВД-АК-034……………………………73

Краска ВД-АК-228 «ОС», ВД-АК-228 «ОП»…………………………75

Краска ВД-АК-122……………………………………………………….76

Краска ВД-АК-133……………………………………………………….78

Грунтовка «ИмпреЛид»…………………………………………………79

Грунтовка «ИмпреЛид Ультра»……………………………………….80

VII. Новые виды продукции

 Водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка «Аквапрайм»…………………….………………………………………83

 Водно-дисперсионный лак по дереву для наружных работ «АкваЛид экстерьер»……………………………………..…………...84

Водно-дисперсионный лак по дереву для внутренних работ «АкваЛид интерьер»…………………………………………………...86

Водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка «ЛидАкрил»……………………………………………………………...87

Полиуретановые эмали УР-140……………………………………..…89

Алкидно-уретановая грунтовка «Граур»……………………………..91

Водно-дисперсионная грунтовка по дереву «АкваЛид Прайм»….92

Эмаль для пола «Уют»………………………………………………….93

Омыватель автомобильных стёкол «Зимний»…………………..…94

Грунтовка «Флэкси Праймер»………………………………………….95

Лак паркетный «УраЛид»……………………………………………….96

Водно-дисперсионный лак «АкваЛид паркет»………………………98

Лазурь водно-дисперсионная по дереву «АкваЛид лазурь».…...100

Эмаль «Агралид»……………………………………………………….101

Омыватель автомобильных стёкол «Летний»……………………..103

Краска для шифера «Кровля»………………………………………..104 
  Эмаль для разметки дорог АК-555 белая…………………………...105

  Эмаль термостойкая кремнийорганическая «ТермоЛид 600»…..106
 Краски водно-дисперсионные фасадные  «Стандарт» и     «Эконом»…………………………………………………………………………....108
  Водно-дисперсионные краски для внутренних работ «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом»……… …………………………………………………….112
Эмаль ЭП-152 ………………………………………………………….….. 112

Эмаль «АграЛид»…………………………………………………………………..113

Эмаль «УР-140»…………………………………………………………………….115
VIII. Прочая продукция

Растворитель 646……………………………………………………….119
Разбавитель для электроокраски РЭ-4В……………………………119
Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А…………………………..120
Смола КФ-НУ…………………………………………………………….121
Смола КФ-Ж……………………………………………………………..122
Поливинилацетатная дисперсия……………………………………..122
Фталевый ангидрид…………………………………………………….124
Дибутилфталат………………………………………………………….125
Тосол А40У……………………………………………………………….125
Отвердитель №1. …..…………………………………………………..126
Отвердитель №2, №4…………………………………………………..127
Отвердитель Э-45………………………………………………………128
Грунтовка фосфатирующая Вл-02…………………………………..129

Состав СП-6……………………………………………………………..130
Товарные склады и магазины ОАО «Лакокраска»

на территории Республики Беларусь
г. Могилёв

· Магазин ОАО «Лакокраска» 


г.Могилёв, пр-т Димитрова, 31а, 8(0222) 46 12 13, 47 87 32 

· Товарный склад ОАО «Лакокраска» 212030 г. Могилёв, пер. Тагильский, 1а склады гос. резерва Учреждение «Знамя»


тел. 8 (0222) 461213, 8 (029) 6093263

г. Гомель

· Товарный склад ОАО «Лакокраска» , д.Урицкое 

· тел. 8 (0232) 98 84 01
г. Бобруйск

· Товарный склад ОАО «Лакокраска» 

213810 г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 17  склады гос. резерва Учреждение «Поречье»


тел. 8 (029) 3989450, 8 (0225) 443180

г. Молодечно

· Товарный склад ОАО «Лакокраска» 

г. Молодечно, ул.  В. Гостинец, 67 Молодеченский радиозавод «Спутник»


тел. 8 (01773) 60441, 55034, 55531

г. Пинск

· Товарный склад ОАО «Лакокраска» 

225710 г. Пинск, ул. Калиновского, 18 


Тел. 8 (0165) 37 12 29
г. Лида

· Фирменный магазин ОАО « Лакокраска»


231300 г. Лида, ул. Игнатова, 71


тел. 8 (01561) 217 04
г. Фаниполь

· Товарный склад ОАО «Лакокраска»


Минская обл., Дзержинский р-н, ул. Заводская, 25


тел. 8 (01716) 71936

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

· Лак ПФ-283 

· Лак МЧ-212
· Лак НЦ-218
· Состав ПФ-11 деревозащитный

· Грунтовка «ПраймеЛид»
· Эмаль ПФ-115 различных цветов
· Эмаль ПФ-115 «М» 

· Эмаль ПФ-115 «Экстра» различных цветов
· Эмаль ПФ-133 (красно-коричневая) 
· Краска «Штольрефлекс» D1163
· Эмаль ПФ-1217 ВЭ
· Краска ВД-ВА-224
· Краска ВД-АК-134, Грунтовка ВД-АК-034
· Краска ВД-АК-228 «ОС», Краска ВД-АК-228 «ОП»

· Краска ВД-АК-122 

· Грунтовка «ИмпреЛид» 
· Грунтовка глубокого проникновения «ИмпреЛид Ультра»

· Водно-дисперсионный лак по дереву для наружных работ «АкваЛид экстерьер» 
· Водно-дисперсионный лак по дереву для внутренних работ «АкваЛид интерьер» 
· Водно-дисперсионная грунтовка по дереву «АкваЛид Прайм»
· Лак паркетный «УраЛид» 
· Водно-дисперсионный лак «АкваЛид паркет» 
· Эмаль для пола «Уют» 
· Краска ВД-АК-133 (красно-коричневая)
· Пропиточный состав АК-027

· Лазурь водно-дисперсионная по дереву «АкваЛид лазурь» (различных цветов)

· Краска для шифера «Кровля»

· Краски водно-дисперсионные фасадные  «Стандарт» и  «Эконом»
·   Водно-дисперсионные краски для внутренних работ «Интерьер Стандарт» и «Интерьер Эконом»
· Эмаль термостойкая кремнийорганическая «ТермоЛид 600»

·   Эмаль для разметки дорог  АК-555
· Краска для шифера «Кровля»
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, АВИАСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

· Лак ПФ-170
· Эмаль МЛ-12 «К», Эмаль МЛ-12
· Эмаль МЛ-1214 «МЭ» 
· Эмаль МЛ-158
· Грунтовка ПФ-031
· Эмаль ЭП-140
· Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т,ЭП-045 «К»
· Краска ВД-АК-133 красно-коричневая
· Водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка «ЛидАкрил»
· Полиуретановые эмали УР-140
· Алкидно-уретановая грунтовка «Граур» 

· Грунтовка ГФ-021, ГФ-021 «Л»
· Водно-дисперсионная грунтовка «Аквапрайм»
· Грунтовка ГФ-0119
ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ, БЕТОНА

· Лак МЛ-92
· Эмаль ЭП-773
· Эмаль ХС-558 «В»
· Грунтовки ХС-04, ХС-04 «В»
· Лак ХС-76
· Эмаль ХС-75У
· Грунтовка ХС-059, Эмаль ХС-759, Лак ХС-724
· Ингибированный химстойкий состав ХС-500, ХС-500 «К»
· Эмали ХВ-16, ХВ-16Р
· Эмаль ХВ-785, Лак ХВ-784
· Водно-дисперсионная антикоррозионная грунтовка «Аквапрайм»
· Эмаль УР-140
· Эмали АС-182
· Эмаль ЭП-1236 различных цветов
· Грунтовка ГФ-0119, ГФ-021, ГФ-021 «Л»
· Грунтовка ВЛ-02 фосфатирующая
· Грунтовка «ЦинкоЛид»
· Эмаль ХВ-124

Для заметок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
50

_1288594551.unknown

