I . Для авиастроения Грунтовки ЭП-045-2 слоя и ЭП-045Т-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С - 6 ч.. Поставляются в комплекте на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин толщиной мокрого слоя грунтовку ЭП-045 - 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков .Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком.Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В Эмаль ЭП-140 - 1 - 2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-130 г/м2 .Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Время высыхания при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч. Эмали двухкомпонентные.Поставляются комплектно на75м.ч.п/ф эмали 25 м.ч отверди-теля №2 ; для эмали желтой, темно-красной, защитной и черной на 70 м.ч. п/ф эмали 30 м.ч. отвердителя №2. Эмаль ЭП-140 серебристая поставляется в комплекте на 70 м.ч. п/ф эмали, 30м.ч. отвердителя № 4 и 11 м.ч алюминиевой пудр ПАП-2. Эмали ЭП-140 предназначены для окраски изделий из углеродистых, оцинкованных сталей , титановых , алюминиевых и магниевых сплавов, меди и ее сплавов. Выпускается 23 расцветки эмалей ЭП-140.

I I. Для антикоррозионной защиты черных и цветных металлов 1. Для обеспечения адгезии к стали и цветным металлам лакокрасочных материалов ХВ, ХС, ЭП, ПФ, ГФ и др., а также вместо фосфатирования и оксидирования: Грунтовка ВЛ-02 двухкомпонентная . Наносить в -1-2 слоя ; толщина одного слоя – 8 -10 мкм.; расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. После смешения с кислотным разбавителем грунтовку использовать в течение 8 ч. Грунтовку ВЛ-02 допускается перекрывать антикоррозионными грунтовками ГФ-0119, ПраймеЛид или ПФ-031, ЭП-045,ЭП-045Т в соответствии с отраслевыми стандартами . Грунтовку наносят на поверхность методами пневматического , безвоздушного распыления или кистью при температуре от минус 10 до плюс 30 °С. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин. 2. Для обеспечения адгезии к углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминию и его сплавам Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т ( тиксотропная )двухкомпонентные. Поставляются в комплекте с отвердителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Наносить в 1-2 слоя, допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин; грунтовку ЭП-045 толщиной мокрого слоя 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков. Толщина сухого слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5А. Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком. Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 6 ч.. 3. Для обеспечения адгезии к стали углеродистой и для межоперационной защиты металла 3.1.Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая с высокими антикоррозионными свойствами, для использования во всех климатических условиях , 1-2 слоя, толщина одного слоя 15-20 мкм, расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч.. 3.2.Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая и светло-серая, для использования в условиях умеренного климата , 1-2 слоя, толщина одного слоя 15-20 мкм, расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол, нефрас А 120/200 или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 24 ч. 3.3.Грунтовка ПФ-031 красно-коричневая и светло-желтая, для использования во всех климатических условиях, 1-2 слоя, толщина 1-го слоя 15-20 мкм, расход на один слой 60-100г/м2, растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1 .Грунтовку наносить пневматическим , безвоздушным и электростатическим распылением, кистью или окунанием. При нанесении электростатическим распылением разбавитель РЭ-4В. Время полного высыхания при 20 °С -6ч 3.4.Грунтовка ПраймеЛид серая и серая Т (тиксотропная ) грунтовка ПраймеЛид красно-коричневая для использования в умеренном климате. Грунтовка красно-коричневая с повышенными защитными свойствами. Наносить 1-2 слоя , толщина 1-го слоя 15-20 мкм, расход на один слой 60-100г/м2, растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Тиксотропную грунтовку можно наносить толщиной мокрого слоя до 300 мкм без образования потеков. Грунтовку наносить пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 45 мин 3.5. Грунтовка ЦинкоЛид ,двухкомпонентная , поставляется в комплекте на 100 м.ч. п/ф грунтовки 5 м.ч отвердителя Э-45. Растворитель РЦЛ . Наносится в 1-2 слоя, методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Толщина 1-го слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 250- 300 г/м 2 . Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С, не более 1 ч, до степени7 – 24ч. 4. Для обеспечения антикоррозионной защиты металлических конструкций вместо горячего цинкования и для ремонта ранее оцинкованных поверхностей . 4.1.Грунтовка ЦинкоЛид двухкомпонентная , поставляется в комплекте на 100 м.ч. п/ф грунтовки 5 м.ч отвердителя Э-45. Растворитель РЦЛ . Наносится в 1-2 слоя, методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С, не более 1 ч . Толщина одного слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 250- 300 г/м 2 . В качестве грунтовочного слоя под покрытие различными эмалями наносить один слой 60-80мкм, Перед нанесением грунтовки производить дробеструйную илипескоструйную обработку поверхности до степени очистки от окислов SA2,5 по ИСО 8501( или 1-2 по ГОСТ 9.402), до шероховатости R z ( по ГОСТ 2789) от 15 до 40 мкм. Новая сталь должна быть обработана пескоструйным методом до шероховатости 15 мкм для удаления окалины. 5. Для защиты от коррозии изделий из титановых и магниевых сплавов и сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях: 5.1. Грунтовка ЭП-045- 2 слоя или ЭП-045Т -1 слой. Расход 100– 200 г/м 2. Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем 1-2 слоя эмали ЭП-567, разбавитель Р-5 или Р5А., наносить методом пневматического распыления ..Толщина одного слоя 25-30мкм. Расход на один слой 75-100 г/м2 . Время высыхания до степени 3 при 50 °С не более 5 ч , при 70 °С не более 3 ч, при 140 °С не более 1 ч. Эмаль ЭП-567 двухкомпонентная, поставляется на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Эмаль ЭП-567 предназначена для окраски поверхностей изделий из углеродистых, легированных , оцинкованных сталей , титановых сплавов, латуни, алюминия и его сплавов. Выпускается 3 расцветки эмалей ЭП-567( слоновая кость, защитная, темно-зеленая ). 5.2. Грунтовка ЭП-045 -2 слоя или ЭП-045Т – 1 слой .Расход 100– 200 г/м 2 Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем эмаль ЭП-140 - 1-2 слоя. Эмаль наносить методом пневматического распыления. Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-130 г/м2 . Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч. Эмали двухкомпонентные. Поставляются комплектно на 75м.ч. п/ф эмали 25 м.ч отвердителя №2 ; для эмали желтой , темно-красной, защитной и черной на 70 м.ч. п/ф эмали 30 м.ч. отвердителя №2. Эмаль ЭП-140 серебристая поставляется в комплекте на 70 м.ч. п/ф эмали, 30м.ч. отвердителя № 4 и 11 м.ч алюминиевой пудры ПАП-2. Эмали ЭП-140 предназначены для окраски изделий из углеродистых, оцинкованных сталей , титановых , алюминиевых и магниевых сплавов, меди и ее сплавов. Выпускается 23 расцветки эмалей ЭП-140. 6. Для защиты от коррозии и придания необходимого декоративного вида изделиям из чугуна: 6.1. Грунтовка ЭП-045 - 1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 50-100 г/м 2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовка ЭП-045 двухкомпонентная . Затем эмаль ЭП-140 - 1 - 2 слоя. Расход на один слой 75-130 г/м2 Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч. Эмаль двухкомпонентная. 6.2. Грунтовка ЭП-045 - 1 слой. Расход на один слой 50-100 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания грунтовки при 20 °С не более 6 ч. Грунтовка двухкомпонентная . Затем эмаль МЛ-158 “шагрень”(14 расцветок)-1-2 слоя, толщина одного слоя – 20-30 мкм , расход на один слой 80-120 г/м2 . Разбавитель толуол. Время высыхания до степени 3 при 130°С -60 мин. 7. Для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций мостов. Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая с высокими антикоррозионными свойствами , для использования во всех климатических условиях , 1-2 слоя, толщина одного слоя 15-20 мкм, расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавитель РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч.. Или грунтовки ЭП-045-2 слоя и ЭП-045Т - 1 слой, двухкомпонентные. Поставляются в комплекте с отвердителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Наносить в 1-2 слоя, допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин; грунтовку ЭП-045 толщиной мокрого слоя 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков. Расход 100– 200 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5А. Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком. Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 6 ч. Или грунтовка ЦинкоЛид двухкомпонентная , поставляется в комплекте на 100 м.ч. п/ф грунтовки 5 м.ч отвердителя Э-45. Растворитель РЦЛ . Наносится в 1-2 слоя, методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С, не более 1 ч . Толщина одного слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 250- 300 г/м 2 . В качестве грунтовочного слоя под покрытие различными эмалями наносить один слой 60-80мкм, Для обеспечения максимального срока службы покрытия производить дробеструйную или пескоструйную обработку поверхности до степени очистки от окислов SA2,5 по ИСО 8501( или 1-2 по ГОСТ 9.402), до шероховатости R z ( по ГОСТ 2789) от 15 до 40 мкм. Новая сталь должна быть обработана пескоструйным методом до шероховатости 15 мкм для удаления окалины. Эмаль ЭП-1236 различных цветов -1-2 слоя. Толщина одного слоя от 50 до 100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м 2. Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль ЭП-1236 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Время высыхания эмали до степени 3 при 20°С не более3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б. в пределах 150-200 мкм. На металлоконструкции, очищенные абразивной обработкой (пескоструйной, дробеструйной) допускается нанесение эмали ЭП-1236 без грунтовок Выпускается 7 расцветок. Или состав ХС-500- 3-4 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 120-150 г/м2. Разбавители Р-4, Р-4А. Поставляется в комплекте на 100м.ч. п/ф состава 2,8 м.ч. отверд. № 3 или 2,6 м.ч. отверд. № 5 Состав наносят методом пневматического распыления или кистью. Время высыхания до степени 3 при 20°С-1,5ч. Выпускается 11 расцветок Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей оборудования, металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств. Может использоваться в комплексе с лаком ХС-724. Или эмаль ХВ-16р-3-4 слоя . Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -160-200 г/м2.Разбавители Р-5, Р-5А. Наносить пневматическим или безвоздушным распылением. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч. Выпускаются 36 расцветок . 8. Для защитно-декоративного окрашивания наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений.: 8.1. Грунтовки типа ВЛ-02 ( вместо фосфатирования ),двухкомпонентная, поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. Наносить в -1-2 слоя ; толщина одного слоя – 8 -10 мкм.; расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем грунтовка ЭП-045 -2 слоя или ЭП-045Т- 1 слой. Толщина одного слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 50-100 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем 1-2 слоя эмали ЭП-1236 различных цветов . Толщина 1-го слоя от 50 до 100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м 2. Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль ЭП-1236 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Время высыхания эмали до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б. в пределах 150-200 мкм. На металлоконструкции, очищенные абразивной обработкой (пескоструйной, дробеструйной) допускается нанесение эмали ЭП-1236 без грунтовок Комплексное покрытие , состоящее из 2-х слоев грунтовки ЭП-045 или 1-го слоя ЭП-045Т и 2-х слоев эмали ЭП-1236 используется антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей резервуаров для хранения топлива РТ. 9. Для внутренних и наружных поверхностей контейнеров для перевозки минеральных удобрений, для защиты стали и оцинкованного железа в неограниченных климатических условиях . 9.1. Грунтовка ЦинкоЛид - 1 слой; толщина до 60-80 мкм, расход 250- 300 г/м 2 , Наносится методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Толщина одного слоя 60 -80 мкм. Расход на один слой 250- 300 г/м 2 . Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С, не более 1 ч, до степени 7 – 24ч. Затем эмаль ЭП-1236-1-2 слоя . Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 .Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического,безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания эмали до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 150-200 мкм. 9.2.Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т-1 слой, толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 ,разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки двухкомпонентные. Затем 1-2 слоя эмали ЭП-1236, Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход 150-250 г/м2 Время высыхания эмали до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 9.3. Для окраски только внутренних поверхностей Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т-1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 ,разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем эмаль ЭП-773 кремовая 1-2 слоя, толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-90г/м 2, разбавитель 646. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная , поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648.Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-130 мкм. 10. Для защиты от коррозии стальных и алюминиевых поверхностей, в т.ч. для окраски морских контейнеров: 10.1 Грунтовка ВЛ-02-1 слой (вместо фосфатирования ), двухкомпонентная, поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. Наносить в -1-2 слоя ; толщина одного слоя – 8 -10 мкм.; расход - 80-160 г/м2.Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем 2 слоя грунтовка ЭП-045 или ЭП-045Т- 1 слой.. Расход на один слой 50-100 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки двухкомпонентные. Затем 1-2 слоя эмали ЭП-1236. Толщина одного слоя 50-100 мкм., Расход на один слой 150-250 г/м 2. Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали1,3 м.ч. отвердителя №1. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5Аи 648. Время высыхания эмали до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 150-200мкм. 11. Для окрашивания металла, подвергающегося действию горячих растворов щелочей. 11.1 При температуре щелочного раствора до 100 °С. Грунтовка ЭП-045 -2 слоя или ЭП-045Т-1 слой, расход 100–200 г/м 2 Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем эмаль ЭП-773 кремовая 2-3 слоя, толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 .Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 150-170 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 12. Для защиты поверхностей стальных, деревянных, бетонных и железобетонных внутри помещений от воздействия агрессивных газов и паров ( SO2 , CO2 , NO2. HCl) при температуре от 0 до 40 0С 12.1 Грунтовки ХС-068 - 1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А, Р-4. Эмаль ХВ-785 - 2 -3 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой – 135-150 г/м2; Разбавители: Р-4А, Р-4. Лак ХВ-784 – 2-3 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 175 -200 г/м2; Разбавители: Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 1ч каждого слоя покрытия . Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С 12.2. Грунтовка ХС-059 - 1 слой. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой - 80-100 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4.Поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф грунтовки 2,6м.ч отвердителя № 5 или 2,8 м.ч отвердителя № 3. Эмаль ХС-759- 2-4 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой – 130-140 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 2,8м.ч отвердителя № 5 или 3 м.ч отвердителя № 3 Лак ХС-724 - 1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм расход на один слой – 100-120 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Грунтовка эмаль и лак наносятся пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20°С- грунтовки и эмали- 1ч, лака -2ч. Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 12.3. Грунтовки ХС-068 - 1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А,. Время высыхания до степени 3 при 20°С- 1ч Эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А. Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная 13.Для защиты аппаратуры , бетонных и железобетонных поверхностей при периодическом воздействии температур до 800С. 13.1. Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т-1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 ,разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовка ЭП-045 двухкомпонентная затем эмаль ЭП-773 -3-4 слоя, толщина 1-го слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 150-170 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 14.Для защиты аппаратуры от периодического воздействия кислот ( при обливах) и постоянного воздействия промышленных газов 14.1. Грунтовка ХС-068 -1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А, Р-4. Затем эмаль ХВ-785 – 4 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 135-150 г/м2. Разбавители: Р-4А, Р-4. Затем эмаль ХВ-785 в смеси с лаком ХВ-784 в соотношении 1:1 – 1 слой. Толщина одного слоя 18-23 мкм Расход на один слой 150 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 1ч каждого слоя покрытия Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 14.2. Грунтовки ХС-068 - 1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А,. Время высыхания до степени 3 при 20°С- 1ч Эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А. Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная 14.3. Только для внутренних работ Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т-1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А.Время высыхания до степени 3при 20°С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Эмаль ЭП-773 – 3 слоя, толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. +++ Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического,безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 170-200 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 15. Для защиты аппаратуры и металлоконструкций от воздействия нитрозилхлорида, соляной и азотной кислот, циклогексана, а также паров этих реагентов в условиях производства капролактама. 15.1. Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т-1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 ,разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С не более 6 ч. Грунтовки двухкомпонентные. Эмаль ЭП-773 – 5 слоев, толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 170-200 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 16. Для защиты железобетонных сооружений и конструкций от кратковременного воздействия: растворов солей , соляной и серной кислот 10% и 15 % концентрации при температуре до 40°С, азотной и хромовой кислот до 30% концентрации при температуре до 18°С . 16.1. Лак ХВ-784 или лак ХС-76 -1 слой. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой –200г/м2 . Разбавители Р-4А,Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 1ч . Затем Шпатлевка–(лак ХВ-784 илиХС-76 с диабазовой или андезитовой мукой-до70%)-1слой. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 1ч . Затем эмаль ХВ-785 -3 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой – 175-200г/м2 . Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 1ч . Последний слой - смесь эмали ХВ-785 и лака ХВ-784 в соотношении 1:1 – 1 слой Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 170-200 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 17. Для защиты аппаратуры от воздействия целлюлозной массы , содер-жащей муравьиную и уксусную кислоты, при 60-70°С и общей РН4,5-6. 17.1. Грунтовка , состоящая из 70% лака ХС-76 и 30% диабазовой муки- 2 слоя. Наносить пневматическим распылением или кистью. Сушка 1-го слоя при 20°С. -24ч, сушка 2-го слоя при 20°С -2ч. Лак ХС-76 – 5 слоев. Наносить пневматическим распылением или кистью. Сушка первого, третьего и пятого слоев при 20°С. -24ч, сушка второго и четвертого слоя при 20°С -2ч. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 18 .Для защиты металла от воздействия агрессивных сред кислотного и щелочного характера, оборудования, металлических и железобетонных конструкций: 18.1.Грунтовка ХС-059 - 1 слой. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой - 80-100 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4.Поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф грунтовки 2,6м.ч отвердителя № 5 или 2,8 м.ч отвердителя № 3. Эмаль ХС-759- 2-4 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой – 130-140 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 2,8м.ч отвердителя № 5 или 3 м.ч отвердителя № 3 Для внутренних работ последний слой : Лак ХС-724 - 1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм расход на один слой – 100-120 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Грунтовка эмаль и лак наносятся пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20°С- грунтовки и эмали- 1ч, лака -2ч. Для наружных работ последний слой : Смесь эмали ХС-759 и лака ХС-724 в соотношении 1:1 – 1 -2 слоя. Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 18.2. Грунтовки ХС-068 - 1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А,. Время высыхания до степени 3 при 20°С- 1ч Эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А. Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная 18.3.Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Затем 1-2 слоя эмали ЭП-1236. Толщина одного слоя 50-100мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 .Разбавитель Р-5, Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1 Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания эмали до степени 3 при 20 °С не более 3 Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 18.4.Грунтовка ГФ-0119 -1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч.. Затем эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя . Отвердитель вводится перед применением в соотношении на 100м.ч. эмали 10 м.ч. отвердителя.Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2... Жизнеспособность эмали с отвердителем не менее 8 ч. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель для грунтовки и эмали РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч. 18.5.Грунтовка ЭП-045 -2 слоя или ЭП-045Т-1слой, Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания грунтовки до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные . Эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя . Отвердитель вводится перед применением в соотношении на 100м.ч. эмали 10 м.ч. отвердителя . Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2.. Отвердитель вводится перед применением. Жизнеспособность эмали с отвердителем не менее 8 ч. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197.Для электростатического распыления разбавитель для грунтовки и эмали РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч. 19. Для защиты оборудования и сооружений, эксплуатируемых при воздействии воды и повышенной влажностит. 19.1. Постоянно работающих в холодной воде и подвергающихся переменному воздействию воды и воздуха. Грунтовка ХС-068 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой -140-150 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч Лак ХВ-784 или ХС-76- 5 слоев. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой -175-200 г/м2. Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч. Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 19.2. Защита аппаратуры,стальных поверхностей от действия повышенной влажности. Грунтовка ХС-068 -1-2 слоя. Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -140-150 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Эмаль ХВ -785 -2-3 слоя . Толщина одного слоя – 18-23 мкм. Расход на один слой -135-150 г/м2 Разбавители Р-4А, Р-4. Для внутренних работ последний слой : Лак ХВ -784 или ХС-76- 3слоя . Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -175-200 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч каждого слоя покрытия . Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Для наружных работ последний слой : Смесь эмали ХВ-785 и лака ХВ-784 в соотношении 1:1 – 1 слой Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 19.3.Защита деревянных поверхностей от действия повышенной влажности. Грунтовка ХС-068 -1слой . Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -140-150 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Эмаль ХВ-785 -2 слоя . Толщина одного слоя – 18-23 мкм .Расход на один слой -135-150 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Лак ХВ -784 -2 слоя. Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -175-200 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Нанесение грунтовки , эмали и лака пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч каждого слоя покрытия . Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующих слоев не менее 24ч при 20 °С. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 19.4 . Защита аппаратуры бетонных и железобетонных поверхностей от действия повышенной влажности. Грунтовка - лак ХВ-784 с 20% диабазовой муки -1 слой . Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -175-200 г/м2 . Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч каждого слоя покрытия Шпатлевка ХВ-004 - 2 слоя. Толщина одного слоя 100-150 мкм. Лак ХВ-784 с 15% алюминиевой пудры ПАП-2 -2 слоя . Толщина одного слоя – 15-20 мкм. Расход на один слой -175-200 г/м2 . Разбавители Р-4А, Р-4.Время высыхания при 20°С -1 ч. 20. Для защиты оборудования от воздействия соленой воды ( 3% раствор NaCl ). 20.1. Грунтовка ЦинкоЛид -3 слоя. Нанесение методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Толщина 1-го слоя 60-80 мкм. Расход грунтовки на один слой 250-300 г/м 2.Время высыхания до степени 3 при 20°С, не более1ч Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 21. Для защиты наружных и внутренних поверхностей конструкций и изделий из алюминия и его сплавов. 21.1.Грунтовка ВЛ-02-1 слой. Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем грунтовка ВЛ-02 с 7% алюминиевой пудры ПАП-2- 1слой. Толщина слоя-10-15 мкм. Расход на один слой 80-160 г/м 2. Время высыхания до степени 3 при 20°С – 15 мин. Эмали ХВ-124 или ХВ-16р--3 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -150-250 г/м2 (в зависимости от цвета). Разбавители Р-4А, Р-4. Выпускается 4 расцветки ХВ-124 и 36 расцветок ХВ-16р. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1,5 ч каждого слоя покрытия . 21.2. Грунтовка ВЛ-02-1 слой. Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Эмаль МЛ-12К . Наносить пневматическим или безвоздушным распылением в 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин при 20°С. Толщина покрытия – 30-35 мкм. Расход - 100-120 г/м2 .Разбавитель – сольвент, Р-197. Время высыхания до степени 3 при 135°С -35 мин. Выпускаем 65 расцветок эмали МЛ-12 и МЛ-12К. 21.3. Грунтовка ВЛ-02-1 слой. Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Эмаль АС-182 -2 слоя . Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Разбавители для нанесения пневматическим распылением–сольвент, нефрас С4 120/200 или их смесь .Для нанесения электростатическим распылением –РЭ-12В или РЭ-13В Время высыхания до степени 3 при 85°С -1,5ч мин , при 20°С – не более 24ч. Выпускаем 16 расцветок эмали АС-182 21.4. Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1 слой Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Эмали МЛ-12К. Наносить пневматическим или безвоздушным распылением в 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин при 20°С. Толщина покрытия – 30-35 мкм. Расход - 100-120 г/м2 .Разбавитель – сольвент, Р-197. Время высыхания до степени 3 при 135°С -35 мин . Выпускаем 65 расцветок эмали МЛ-12 и МЛ-12К. Или АС-182- .1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Разбавители для нанесения пневматическим распылением–сольвент, нефрас С4 120/200 или их смесь .Для нанесения электростатическим распылением –РЭ-12В или РЭ-13В Время высыхания до степени 3 при 85°С -1,5ч мин , при 20°С – не более 24ч. Выпускаем 16 расцветок эмали АС-182 Или эмали ХВ-124, ХВ-16 -3 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -150-250 г/м2 (в зависимости от цвета). Разбавители Р-4А, Р-4. Выпускается 4 расцветки ХВ-124 и 36 расцветок ХВ-16р. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1,5 ч каждого слоя покрытия. Или эмаль ЭП-140- 2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-130 г/м2 Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Эмаль двухкомпонентная. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч. 21.5. Грунтовка ВЛ-02-1 слой. Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Грунтовка ГФ-0119- 1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт- спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч. Эмаль МЛ-12К Наносить пневматическим или безвоздушным распылением в 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин при 20°С. Толщина покрытия – 30-35 мкм. Расход - 100-120 г/м2 .Разбавитель – сольвент, Р-197. Время высыхания до степени 3 при 135°С -35 мин . Выпускаем 65 расцветок эмали МЛ-12 и МЛ-12К или АС-182- .1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Разбавители для нанесения пневматическим распылением – сольвент, Нефрас С4 120/200 или их смесь .Для нанесения электростатическим распылением –РЭ-12В или РЭ-13В Время высыхания до степени 3 при 85°С -1,5ч мин , при 20°С – не более 24ч. Выпускаем 16 расцветок эмали АС-182 21.6. Покрытие устойчивое до температуры 150-200°С. Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1слой. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки двухкомпонентные. Эмаль ЭП-140 серебристая -2 слоя . Расход на один слой 90-120 г/м 2 . Разбавители Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Эмаль поставляется комплекте на 70 м.ч. п/ф эмали, 30м.ч. отвердителя № 4 и 11 м.ч алюминиевой пудры ПАП-2. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч.. 21.7. Лак ПФ-170 с 15 % алюминиевой пудры ПАП-2. Смешиваются перед применением Толщина слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 55-70 г/м2. Разбавитель ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом . Время высыхания до степени 3 при 20°С -72ч , при 90°С -3ч. 22. Для защиты стальных изделий ,эксплуатирующихся при температурах до 3000 С или при воздействии минерального масла с температурой до120°С. 22.1 . Лак ПФ-170 с 15% алюминиевой пудры ПАП-2 . Смешиваются перед применением. Толщина слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 55-70 г/м2 . Разбавитель –ксилол, сольвент или смесь одного из них с уайт-спиритом. Время высыхания до степени 3 при 20°С -72ч , при 90°С -3ч. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 23. Для защиты аппаратуры от воздействия генераторного масла, содержащего воду при 50 °С; от воздействия зольного сланцевого масла при температуре 100 °С. 23.1. Эмаль ЭП-773 -4 слоя. Толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-120 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 24. Для защиты аппаратуры от постоянного воздействия горячего минерального масла ( 100°С). 24.1.Грунтовка ВЛ-02-1-2 слоя . Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин. Эмаль ЭП-56- 3 слоя .Толщина одного слоя -20-25 мкм. Расход 70-100 г/м2 . Разбавители- Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -24ч , при 50 °С-8ч. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 25.Для защиты от периодического воздействия бензина и высокой влажности 25.1. Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1 слой Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Эмаль ЭП-773 – 2 слоя Толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-120 мкм Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 25.2. Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Эмаль ЭП-140 -2 слоя . Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-130 г/м2 Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Эмаль двухкомпонентная Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч , при 90 °С не более 2 ч. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 26. Для защиты аппаратуры и труб от воздействия керосина марок ТС-1, Т-1, Т-6, авиационного бензина марок Б-70, Б-95, Б-100 и авиационных смазочных масел ( при перепаде температур -40 до 40 °С ). 26.1.Грунтовка МЛ-029-1 слой. Толщина одного слоя –18-20 мкм. Расход на один слой 60-80 г/м2 .Разбавители- РКБ-1 или смесью бутанола и ксилола или сольвента в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 5 при 120 °С-1ч. Эмаль МЛ-629- 1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход 65-85 г/м2 Разбавители- РКБ-1 или смесью бутанола и ксилола или сольвента в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 5 при 140 °С-1ч. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 27. Для защиты аппаратуры от постоянного воздействия сырого толуола. 27.1 Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1 слой Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Эмаль ЭП-773 – 3 слоя Толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 120-150 мкм Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 28. Для защиты аппаратуры от постоянного воздействия бензина, содержащего едкий натр ( при РН =14-15 и температуре 5-25 °С). 28.1 Эмаль ЭП-773 – 4 слоя Толщина одно слоя 20-25 мкм.Расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-120 мкм Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 29. Для защиты аппаратуры от постоянного воздействия скипидара, пинена и уайт-спирита. 29.1. Грунтовка ХС-068 -2 слоя . Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 140-150 г/м2 . Разбавители: Р-4А, Р-4. Эмаль ХВ-785 -5 слоев Разбавители: Р-4А, Р-4. Расход на один слой 135-150 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -1 ч каждого слоя покрытия. Каждые 2 слоя сушить перед нанесением последующего слоя покрытия не менее 24ч Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 30. Для защиты внутренней поверхности оборудования и металлоконструкций из углеродистой стали ,эксплуатируемых в условиях постоянного воздействия горячей воды ( 50-60°С) , щелочей, различных средств дезактивации и механических нагрузок. 30.1. Грунтовка ЭП-045-2слоя или ЭП-045Т-1 слой Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2 .Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Эмаль ЭП-773 – 3 слоя Толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2 . Растворитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 170-200 мкм Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 31. Для противокоррозионной защиты внутренних поверхностей емкостей, эксплуатируемых в условиях воздействия нефти и нефтепродуктов, минерализованной воды и водонефтяной эмульсии: 31.1 Грунтовка ЭП-045-2 слоя или ЭП-045Т -1 слой. Расход 100–200 г/м 2. Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем 1-2 слоя эмали ЭП-1236.Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м 2. Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления.Разбавители Р-5Аи 648. Время высыхания до степени 3 при 20°С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С.

III. Для использования в виноделии 33.Для защиты внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров, используемых для хранения и транспортирования вина и виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов. 33.1 Грунтовка ХС-04 – 1-2 слоя. Расход на один слой - 50-100 г/м2; разбавители- Р-4 или Р-4А.Время высыхания до степени 3 при 20°С- 3ч. Эмаль ХС-558 или ХС-558В- 4 слоя. Расход на 1слой-100-150 г/м 2 .Разбавители-Р-4 и Р-4А. Время высыхания эмали до степени 3 при 20°С- 3ч. При окраске емкостей для хранения виноматериалов каждый слой эмали сушат 4-6 часов с продувкой емкости воздухом ,а затем 16-20ч при температуре 60-80°С нагретым воздухом, не содержащим влаги ( для полного удаления следов растворителей ). Емкость промыть холодной водой и 5% раствором соды, ополоснуть холодной водой , потом подогретой до 60°С водой . Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С. 33.2.Грунтовка ХС-04 – -2 слоя. Расход на один слой -100-150 г/м2; Разбавители- Р-4 или Р-4А. Первый и второй слой грунтовки слой сушить при 20°С-24ч с продувкой емкости воздухом. Затем нанести 1 слой смеси грунтовки ХС-04 и лака ХС-76 или ХС-76В (1:1). Сушить 24ч при 20°С. Затем 3 слоя лака ХС-76 или ХС-76В. Расход на один слой- 100-120 г/м2; Разбавители- Р-4 или Р-4А. первый и второй слой лака сушить 2-3 ч при 20°С. Последний слой лака сушить 8ч при 80 °С горячим воздухом. Емкость промыть водой или 5-7% раствором соды при температуре не выше 70°С, а затем ополоснуть холодной водой. Выдержка покрытия перед эксплуатацией 5-7 суток при 20 °С.

IV. Для железнодорожного транспорта 44.1. Для наружных работ. Грунтовка ГФ-0119 -1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой -60-100 г/м2. .Растворители – сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт - спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при20° С- 12ч. Или грунтовка ПФ-031 светло-желтая, красно-коричневая, -1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой -60-100 г/м 2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт - спиритом в соотношении 1:1. Время полного высыхания при 20 °С -6ч Или грунтовка ПраймеЛид красно-коричневая -1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60-100г/м2, Растворители – сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт - спиритом в соотношении 1:1. Грунтовка красно-коричневая с повышенными защитными свойствами. Грунтовку наносить пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком. Время высыхания до степени 3 при20°С- 45 мин. Или Грунтовки ЭП-045- 2слоя или ЭП-045Т ( тиксотропная)-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2 .Разбавители Р-5 , Р-5. Поставляются в комплекте с отвердителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин; грунтовку ЭП-045 толщиной мокрого слоя 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков. Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком. Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 20°С -6 ч. Полиуретановое покрытие - эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя. Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197.Для электростатического распыления разбавитель - РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при 80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч. Эмали ПФ-115 Экстра или ПФ-115-1-2 слоя. Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой - 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители: ксилол, сольвент, уайт- спирит или их смесь (1:1). Время высыхания до степени 3 при 20 °С- 24ч. Выпускаются 85 расцветок Или эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А. Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная. 44.2. Для окраски внутри вагонов Грунтовки ГФ-021красно-коричневая или светло- серая- 1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м 2 Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч. Или грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20 °С -6ч Или грунтовка ПраймеЛид серая и красно-коричневая -1 слой. Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход на один слой . Расход 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -45 мин. Эмали ПФ-115 или эмаль ПФ-115 ²Экстра² различных цветов1-2 слоя. Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт- спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С-24ч. Или эмаль ПФ-131 различных цветов(белая, светло-серая, бежево-коричневая, серая RAL7042). Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой 130-150 г/м2 Время полного высыхания при 20 °С- 8-15ч,высыхание от“пыли”-10 мин“на отлип”- 30 мин. Время высыхания при 80°С-40 мин . Или эмали АС-182 различных цветов 1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм.Расход на один слой 60- 100г/м2. Разбавители для нанесения пневматическим распылением – сольвент, нефрас С4 120/200 или их смесь. Для нанесения электростатическим распылением –РЭ-12В или РЭ-13В. Время высыхания при 20°С – не более 24ч. Выпускаем 16 расцветок эмали АС-182 Или эмаль ПФ-115М ( матовая ) -1-2 слоя ( белая , желтая, голубая).Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители – сольвент, уайт- спирит ,нефрас С4 150/200 или смесь их смесь в соотношении 1:1. Наносить пневматическим , безвоздушным распылением, валиком или кистью. Время высыхания до степени 3 при20°С- 24ч. Или эмаль Интерьер -1-2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители – ксилол, уайт- спирит или нефрас С4 150/200. Наносить пневматическим , безвоздушным распылением, валиком или кистью.Время высыхания до степени 3 при20°С- 24ч.Выпускается 8 расцветок. Или грунтовка и эмаль кислотного отверждения: Грунтовка МЧ-043 белая -1 слой . Расход на один слой 80-100 г/м2 . Разбавитель ксилол. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -40 мин , до степени 5 при 40 °С -40 мин. Эмаль МЧ-243М и ПМ белая - 1 слой. Расход на один слой120-150 г/м2 . Разбавитель ксилол. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -40 мин , до степени 5 при 40 °С -40 мин. Наносятся на изделия методом пневматического распыления в 2 слоя методом "мокрый по мокрому с выдержкой первого слоя при температуре (20 ±2)°С" в течении 5-7 минут. Лак НЦ-218 -2-3 слоя . Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой100-130 г/м2 . Разбавитель РМЛ или растворитель 646. Наносят на поверхность пневматическим распылением , кистью или наливом. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1ч Лак НЦ-237 М и ПМ -2-3 слоя . Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой100-130 г/м2 .Разбавитель РМЛ или растворитель 646.Наносят на поверхность пневматическим распылением , кистью или наливом. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1ч Лак МЧ-236 М и ПМ- 2-3 слоя.Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 50-60 г/м2 Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1ч, при 55 °С-20 мин. 45. .Для наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн. 45.1.Грунтовка ГФ-0119 -1 -2 слоя .Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой -60-100 г/м2. .Растворители –сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт - спиритом в соотношении 1:1. При нанесении электростатическим распылением разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при20°С- 12ч. Или грунтовки ЭП-045-2 слоя иЭП-045Т-1 слой.Толщина слоя 60-80 км. Расход 100-200 г/м2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С -6 ч. Поставляются в комплекте на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин толщиной мокрого слоя грунтовку ЭП-045 - 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков .Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком.Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления..Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В Полиуретановое покрытие - эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя.(Изур-021 изоцианатуретановый отвердитель ). Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2..Смешиваются перед применением.При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч Или эмаль ЭП-1236 различных цветов1-2 слоя . Толщина одного слоя от 50 до 100 мкм. Расход эмали 150-250 г/м 2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль ЭП-1236 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5Аи 648. Время высыхания эмали при 20 °С не более 3 ч. Выпускаем 7 расцветок. Комплексное покрытие , состоящее из 2-х слоев грунтовки ЭП-045 или 1-го слоя ЭП-045Т и 2-х слоев эмали ЭП-1236 используется в качестве антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей резервуаров для хранения топлива РТ. Или эмаль ЭП-773 1-2 слоя, толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2, разбавитель 646. Эмаль ЭП-773 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Время сушки каждого слоя эмали до степени 5 при 20 °С не более 24 ч, при 120 °С – 2ч. Допускается сушить 2-ой и 3-ий слои 1ч при 20 °С а затем 2ч при 120 °С. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648 Или эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А.Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Покрытие полуматовое. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 45.2.Грунтовка ХС-059 - 1 слой.Толщина слоя 20-25 мкм.Расход на один слой- 80-100 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Нанесение пневматическим распылением. Эмаль ХС-759- 2-4 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой – 130-140 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Нанесение пневматическим распылением Лак ХС-724 - 1-2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой – 100-120 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Нанесение пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20°С- грунтовки и эмали- 1ч, лака -2ч. 45.3. Грунтовка ХС-059 - 1 слой.Толщина слоя 20-25 мкм.Расход на один слой- 80-100 г/м2; Разбавители Р-4А,Р-4. Нанесение пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20°С- 1ч Эмаль ХС-119 -2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой - 100-140 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавитель Р-4 Р-4А.Наносится на поверхность методами пневматического или безвоздушного распыления. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч, при70°С- 0,5ч. Выпускается эмаль ХС-119 белая, светло-серая, серая, красно-коричневая, черная 46. Окраска вагонов - минераловозов. 46.1. Окраска наружных поверхностей кузова вагона. Грунтовки ЭП-045-2 слоя и ЭП-045Т-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С - 6 ч.Поставляются в комплекте на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин толщиной мокрого слоя грунтовку ЭП-045 - 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков .Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком.Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления.Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В. Эмаль ЭП-1236 различных цветов - 1-2 слоя . Толщина одного слоя от 50 до 100 мкм. Расход эмали 150-250 г/м 2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А.Эмаль ЭП-1236 двухкомпонентная, поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5Аи 648.Время высыхания эмали при 20 °С не более 3 ч. Выпускаем 7 расцветок . 46.2. Покрытие внутренних поверхностей кузова вагона. Грунтовки ЭП-045-2 слоя и ЭП-045Т-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С - 6 ч.. Поставляются в комплекте на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин толщиной мокрого слоя грунтовку ЭП-045 - 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков .Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком. Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В Эмаль ЭП-773- 1-2 слоя, толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2. Разбавитель 646. Время высыхания эмали до степени 5 при 20°С не более 24 ч, при 120°С– 2ч. Эмаль ЭП-773 поставляется в комплекте на 100м.ч п/ф эмали 3,5 м.ч. отвердителя №1. Наносить эмали ЭП-773 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления, разбавитель 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм.

V. Для окраски в машиностроении 51 . Автобусов и грузовых автомобилей 51.1. Для обеспечения адгезии к стали и цветным металлам лакокрасочных материалов ХВ, ХС, ЭП, ПФ, др., а также вместо фосфатирования и оксидирования. Грунтовка ВЛ-02 двухкомпонентная ( вместо фосфатирования )-1-2 слоя . Толщина одного слоя – 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. Грунтовку ВЛ-02 допускается перекрывать антикоррозионными грунтовками ГФ-0119, ПраймеЛид или ПФ-031, ЭП-045,ЭП-045Т в соответствии с отраслевыми стандартами . Грунтовку наносят на поверхность методами пневматического , безвоздушного распыления или кистью при температуре от минус 10 до плюс 30 °С. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин. 51.2. Для обеспечения адгезии к углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминию и его сплавам Грунтовки ЭП-045-2 слоя и ЭП-045Т-1 слой. Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100– 200 г/м 2. Разбавители Р-5 , Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С - 6 ч.. Поставляются в комплекте на 100м.ч. п/ф грунтовки 14 м.ч отвердителя Э-45. Допускается наносить методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 5-7 мин толщиной мокрого слоя грунтовку ЭП-045 - 40-80 мкм, ЭП-045Т 100-150 мкм без образования потеков .Может наноситься на поверхность методами распыления или кистью и валиком.Предпочтительнее нанесение методом безвоздушного распыления. Возможно нанесение методом электростатического распыления. Разбавитель РЭ-4В 51.3. Для обеспечения адгезии к стали углеродистой и для межоперационной защиты металла Грунтовки ГФ-021красно-коричневая или светло-серая- 1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м 2 .Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1 Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч Или грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм . Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20°С -6ч Растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1 .Грунтовку наносить пневматическим , безвоздушным и электростатическим распылением, кистью или окунанием. Или грунтовка ПраймеЛид серая и серая Т и красно-коричневая -1 слой Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход на один слой . Расход 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -145 мин. Растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Тиксотропную грунтовку можно наносить толщиной мокрого слоя до 300 мкм без образования потеков. Грунтовку наносить пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком под покрытия различными эмалями , кроме межоперационной защиты. Грунтовка ЦинкоЛид 1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход на один слой 250-300 г/м 2 . Поставляется в комплекте на 100 м.ч. п/ф грунтовки 5 м.ч отвердителя Э-45. Растворитель РЦЛ . Наносится в 1-2 слоя, методом пневматического или безвоздушного распыления или кистью. Время высыхания грунтовки при 20 °С, не более 1 ч, до степени7 – 24ч. 51.4.Покрывной слой лакокрасочного покрытия. Эмали МЛ-12К -2-3 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой100-120 г/м 2 .При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-2В. Первый слой “выявительный “. Сушить при 130 °С -35 мин , шлифовать шлифовальной шкуркой и обеспыливать антистатической салфеткой. Затем 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 1-го слоя 5-10 мин при 20 °С. Время высыхания до степени 3 при 130 °С -35 мин. Эмаль МЛ-12 к может быть укомплектована отвердителем Изур-021 для снижения температуры сушки.При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч. Или полиуретановое покрытие - эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя . ( Изур-021 изоцианатуретановый отвердитель ). Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2..Смешиваются перед применением. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч 51.5 Для окраски комплектующих деталей из дерева ( кузов и т.п.) а)Грунтовка ВД-АК-034 белая -1 слой. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой – 170-350г/м2. Разбавитель –вода .Время высыхания достепени 3 -2ч. Краска ВД-АК-134 белая- 1-2 слоя . Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой – 150-300г/м2;Разбавитель –вода Время высыхания до степени 3 - 2ч. б) Грунтовка ПФ-031 белая -1 слой , Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой – 60-100г/м2. Разбавитель- ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом 1:1. Время полного высыхания -6ч Эмаль ПФ-131 белая - 1-2 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -130-150г/м2; Разбавитель- ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом 1:1. По заказу потребителей могут быть разработаны и др. расцветки эмали ПФ-131. Время полного высыхания при 20°С- 8-15ч,высыхание от“пыли”-10 мин;“на отлип”-30 мин. Время высыхания при 80°С-40 мин . 52. Окраска велосипедов Эмаль МЛ-1214 МЭ ( с металлическим эффектом )-1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 . Разбавитель для пневматического распыления -ксилол или Р-197, для электростатического распыления – РЭ-2В. Время высыхания до степени 3 при 135 °С – 30мин. 53. Окраска мотоциклов Грунтовка ВЛ-02 двухкомпонентная ( вместо фосфатирования )-1-2 слоя . Толщина одного слоя – 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. Грунтовку ВЛ-02 допускается перекрывать антикоррозионными грунтовками ГФ-0119, ПраймеЛид или ПФ-031, ЭП-045,ЭП-045Т в соответствии с отраслевыми стандартами . Грунтовку наносят на поверхность методами пневматического , безвоздушного распыления или кистью при температуре от минус 10 до плюс 30 °С. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин. Грунтовка ГФ0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм . Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20°С -6ч Растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1 .Грунтовку наносить пневматическим , безвоздушным и электростатическим распылением, кистью или окунанием. Или грунтовка ПраймеЛид красно-коричневая -1 слой . Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход на один слой . Расход 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -145 мин. Растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком Эмали МЛ-12К -2-3 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой100-120 г/м 2 .При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-2В. Первый слой “выявительный “. Сушить при 130 °С -35 мин , шлифовать шлифовальной шкуркой и обеспыливать антистатической салфеткой. Затем 2 слоя методом “мокрый по мокрому ” с межслойной выдержкой 1-го слоя 5-10 мин при 20 °С. Время высыхания до степени 3 при 130 °С -35 мин. Эмаль МЛ-12 к может быть укомплектована отвердителем Изур-021 для снижения температуры сушки.При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч. 54. Окраска сельскохозяйственной техники. Грунтовка ВЛ-02 двухкомпонентная ( вместо фосфатирования )-1-2 слоя . Толщина одного слоя – 8 -10 мкм.; расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем на 100м.ч. п/ф грунтовки 25 м.ч. кислотного разбавителя. По стали грунтовка ВЛ-02 перекрывается антикоррозионными грунтовками ГФ-0119, ПраймеЛид или ПФ-031, ЭП-045,ЭП-045Т. Под эпоксидные эмали допускается грунтовку ВЛ-02 не перекрывать другими антикоррозионными грунтовками. Грунтовку наносят на поверхность методами пневматического , безвоздушного распыления или кистью при температуре от минус 10 до плюс 30 °С. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин. Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм . Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20°С -6ч Растворители - сольвент, ксилол или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим , безвоздушным и электростатическим распылением, кистью или окунанием. Эмали АС-182 различных цветов 1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Разбавители для нанесения пневматическим распылением – сольвент, Нефрас С4 120/200 или их смесь . Для нанесения электростатическим распылением –РЭ-12В или РЭ-13В Время высыхания при 85°С -1,5ч мин , при 20°С – не более 24ч. Выпускаем 16 расцветок эмали АС-182. Или полиуретановое покрытие - эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя . ( Изур-021 изоцианатуретановый отвердитель ). Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2..Смешиваются перед применением. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч 55. Для электротехнической промышленности . Лак МЛ-92 – Предназначен для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов и для покрытия электроизоляционных деталей. Лак имеет класс нагревостойкости В по ГОСТ 8865-70. Лак наносится окунанием. Толщина пленки 20-25 мкм. Расход на один слой 60-80 г/м2 . Разбавители – ксилол, толуол или смесь одно из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при температуре (105-110) °С, ч, не более 1ч Лак ПЭ-9131- предназначен для электроизоляционных покрытий электротехнической стали. Толщина слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 80-100 г/м2 . Разбавитель уайт-спирит. Наносится на поверхность наливом или окунанием. Время высыхания до степени 3 при 205 °С-12 мин.

VI. Для окраски изделий из пластмасс (авиастроение, машиностроение и др.) Для стеклопластика, полиэтилентерефталата, полиэтилена, политетрафторэтилена. Эмаль ЭП-140 - 1 - 2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 75-130 г/м2 Разбавитель Р-5 или Р5А или смесь растворителей ксилол : ацетон : этилцеллозольв в соотношении 40 : 30 : 30. Эмали двухкомпонентные. Поставляются комплектно на 75м.ч. п/ф эмали 25 м.ч отвердителя №2 ; для эмали желтой , темно-красной, защитной и черной на 70 м.ч. п/ф эмали 30 м.ч. отвердителя №2. Эмаль ЭП-140 серебристая поставляется в комплекте на 70 м.ч. п/ф эмали, 30м.ч. отвердителя № 4 и 11 м.ч алюминиевой пудр ПАП-2. Сушить при температуре 20°С -1 час, затем при температуре 50° С- 1час. Для стеклотекстолита. Эмаль ЭП-586-1 слой .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой -75-130 г/м2 . Разбавитель смесь ацетона: этилцеллозольва : ксилола в соотношении 30:30:40. Сушить при температуре 20°С -1 час, затем при температуре 150° С- 1час. Или Эмаль ЭП-773 - 2 слоя .Толщина 1-го слоя 20-25 мкм, расход на один слой 75-90г/м 2. Разбавитель 646. Сушить при температуре 120-150° С- 1-2 часа. Для полиметилметакрилата. Эмаль ЭП-255 -2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 60-80 г/м2 . Разбавители Р-5А, Р-5. Сушить при температуре 20° С- 2 ч, затем при 765-75° С- 2 ч.

VII. Для приборостроения 34. Для окраски металлических поверхностей приборов : 34.1.Грунтовки ГФ-021красно-коричневая или светло-серая- 1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60-100 г/м 2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч Или грунтовка ГФ0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм . Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20 °С -6ч Или грунтовка ПраймеЛид серая и кр-коричневая -1 слой. Толщина одного слоя-20-25 мкм. Расход на один слой Расход 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -145 мин. Эмаль МЛ-158 ²шагрень² различных цветов- 2 слоя . Толщина одного слоя 20-30 мкм. Расход на один слой 80-120 г/м2 .Разбавитель толуол. Время высыхания до степени 3 при 130°С -60 мин. Или эмаль ЭП-567 различных .цветов- 2 слоя . Толщина одного слоя 25-30 мкм Расход 75-100 г/м2 .Разбавитель Р-5А, Р-5. Время высыхания до степени 3 при50°С не более 5 ч , при 70°С не более 3 ч, при 140°С не более 1 ч. Или эмаль ЭП-1294 различных цветов- 2 слоя . Толщина одного слоя 25-30 мкм. Расход на один слой 100-150 г/м2 .Разбавители Р-4А, Р-4. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -5ч, при 60 °С -0,5ч. Или эмаль ЭП-140 различных цветов- 2 слоя . Толщина одного слоя 20-25 мкм Р расход на один слой 75-130 г/м2 . Разбавитель Р-5А,Р-5 или смесь ксилол: ацетон: этилцеллозольв -40:30:30. Время высыхания до степени 3 при 50°С 6ч, при 90 °С -2ч. Или эмаль МЛ-12К различных цветов. Толщина одного слоя 15-00 мкм Расход на один слой 100-120 г/м2 и зависти от цвета эмали. Разбавитель сольвент, Р-197. Время высыхания до степени 3 при 135°С -30 мин, при 90 °С -2ч. Или эмаль МЛ-1214 МЭ, различных цветов, ( с металлическим эффектом ). Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 .Разбавитель для пнев-матического распыления -ксилол или Р-197, для электростатического распыления -РЭ-2В. Время высыхания до степени 3 при 130°С -30 мин. Или эмаль ПФ-115 ²Экстра² различных цветов. Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт- спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С-24ч. Или эмаль ХС-75У черная М и ГМ. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 200-260 г/м2 .Разбавитель-Р-4,Р-4А. Время высыхания до степени 3 при 20°С-2ч. Или эмаль ПФ-131 различных цветов. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой 130-150 г/м2 .Разбавители сольвент, уайт- спирит или их смесь. Время полного высыхания при 20 °С- 8-15ч,высыхание от “пыли”-10 мин “на отлип”-30 мин Время высыхания при 80°С-40 мин . Или полиуретановое покрытие - эмаль МЛ-12 с Изур-021 -1-2 слоя . ( Изур-021 изоцианатуретановый отвердитель ). Толщина одного слоя - 15-20 мкм. Расход на один слой 100-120 г/м 2..Смешиваются перед применением. При нанесении методом пневматического распыления растворители – сольвент, нефрас С4 120/200, Р-197. Для электростатического распыления разбавитель РЭ-4В. Время высыхания до степени 3 при 90°С -40 мин, при80°С -1ч, 60°С -2ч, 20°С -24ч

VIII. Для строительства 35. Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов: 35.1 Эмаль ПФ-266 - 2 слоя. Расход на один слой - 150-180 г/м2 ; Разбавители: уайт- спирит, скипидар, растворитель РС-2. Время высыхания до степени 3 при 20°С-24ч. Для улучшения блеска и долговечности покрытия на покрытие эмалью ПФ-266 можно нанести 1 или 2 слоя лака КАУ-1. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 . Разбавитель уайт-спирит. Лак однокомпонентный. Наносится кистью или пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20 °С – 8ч. 36. Для отделки деревянных и паркетных полов: 36.1 . Лак паркетный МЧ-212- 2-3 слоя. Толщина одного слоя 16-23 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 .Разбавитель бутанол или РКБ-1. Лак двухкомпонентный, поставляется на 100м.ч. полуфабриката 8 м.ч кислотного отвердителя. Смешиваются перед применением. Наносится кистью. Время высыхания до степени 3 при 20 °С –3ч. Лак МЧ-212 самый малотоксичный из всех лаков кислотного отверждения. 36.2. Лак паркетный МЧ-223 - 2-3 слоя. Толщина одного слоя 16-23 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 . Разбавитель бутанол или смесь бутанола с ксилолом (1:1). Лак двухкомпонентный, поставляется на 100м.ч. полуфабриката 8,7 м.ч кислотного отвердителя. Смешиваются перед применением. Наносится кистью. Время высыхания до степени 3 при 20 °С –2ч. 36.3. Лак паркетный КАУ-1-2-3 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 70-100 г/м2 . Разбавитель уайт-спирит. Лак однокомпонентный. Наносится кистью или пневматическим распылением. Время высыхания до степени 3 при 20 °С – 8ч. 37. Для окраски металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений: 37.1 . Грунтовка ГФ0119 красно-коричневая - -1 слой Толщина одного слоя 15-20 мкм . Расход на один слой 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -12ч Или грунтовка ПФ-031 красно-коричневая, светло-желтая-1 слой .Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м. Время полного высыхания при 20 °С -6ч Или грунтовка ПраймеЛид серая и красно-коричневая -1 слой . Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход на один слой . Расход 60-100 г/м2. Время высыхания до степени 3 при 20°С -145 мин. Или грунтовки ГФ-021красно-коричневая или светло-серая- 1 слой. Толщина одного слоя 15-20 мкм .Расход на один слой 60-100 г/м 2 Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч Эмали ПФ-115 или эмаль ПФ-115 ²Экстра² различных цветов1-2 слоя . Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С-24ч. Или эмаль ПФ-131 различных цветов. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой 130-150 г/м2 .Разбавители сольвент, уайт- спирит или их смесь. Время полного высыхания при 20 °С- 8-15ч,высыхание от “пыли”-10 мин“на отлип”-30 мин Время высыхания при 80°С-40 мин . Выпускается 4 расцветки эмали Или ПФ-115М ( матовые ) -1-2 слоя .Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой 130-150 г/м2 .Разбавители сольвент, уайт-спирит или их смесь ( 1:1). Время высыхания до степени 3 при 20°С-24ч. 38. Для окраски деревянных поверхностей 38.1. Грунтовка ВД-АК-034 белая -1 слой. Расход на один слой – 170-350г/м2. Разбавитель –вода .Время высыхания до степени 3 при 20 °С -2ч. Краска ВД-АК-134 белая- 1-2 слоя Расход на один слой – 150-300г/м2;Разбавитель -вода Время высыхания до степени 3 краски- 2ч. 38. 2 . Краска ВД-АК- 144 белая- 1-2 слоя Толщина слоя 18-23 мкм. Расход на один слой – 150-300г/м2. Разбавитель -вода Время высыхания до степени 3 краски- 2ч. 38.3. Грунтовка ПФ-031 белая -1 слой , Расход на один слой – 60-100г/м2; Разбавитель- ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом 1:1. Время полного высыхания при 20°С-6ч Эмаль ПФ-131 белая -1-2 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой- 130-150г/м2. Разбавитель- ксилол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом 1:1. Время полного высыхания при 20 °С- 8-15ч,высыхание от“пыли”-10 мин“на отлип”-30 мин Время высыхания при 80°С-40 мин . 38.4. Эмаль и грунтовка кислотного отверждения, двухкомпонентные, поставляются в комплекте с кислотным отвердителем в соотношении на 100 м.ч. п/ф эмали или грунтовки 8 м.ч. кислотного отвердителя .Эмаль или грунтовка смешиваются с отвердителем перед применением . Жизнеспособность смеси 24 часа. Грунтовка МЧ-043 белая -1 слой . Расход на один слой 80-100 г/м2 . Разбавитель ксилол. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -40 мин , до степени 5 при 40 °С -40 мин. Эмаль МЧ-243М и ПМ белая - 1 слой. Расход на один слой120-150 г/м2 . Разбавитель ксилол. Время высыхания до степени 3 при 20 °С -40 мин , до степени 5 при 40 °С -40 мин. Эмаль МЧ-243 и грунтовка МЧ-043 наносятся на изделия методом пневматического распыления в 2 слоя методом "мокрый по мокрому с выдержкой первого слоя при температуре (20 ±2)°С" в течении 5-7 минут. Система покрытия грунт МЧ-043 и эмаль МЧ-243 белая на Западе широко используется для окраски межкомнатных дверей. 38.5.Лак НЦ-218 -2-3 слоя.Толщина одного слоя 20-25 мкм.Расход на один слой100-130 г/м2 . Разбавитель РМЛ или растворитель 646. Наносят на поверхность пневматическим распылением , кистью или наливом. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1ч 38.6.Лак НЦ-237 М и ПМ -2-3 слоя . Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой100-130 г/м2 .Разбавитель РМЛ или растворитель 646. Наносят на поверхность пневматическим распылением , кистью или наливом. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1ч 38.7. Лак МЧ-236 М и ПМ – 2-3 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 50-60 г/м2 .Время высыхания до степени 3 при 20°С-1ч, при 55°С-20 мин. Лак МЧ-236 М и ПМ может использоваться для окраски деревянных панелей или дверей при эксплуатации внутри помещения. 38.8. Лак ПФ-283- 1-2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой г/м2 . Время высыхания до степени 3 при 20°С-36ч, при 60°С-3 ч. 38.9. Лак ПФ-170-1-2 слоя. Толщина одного слоя 18-23 мкм. Расход на один слой г/м2 . Время высыхания до степени 3 при 20°С-72ч, при 90°С-3 ч. 39.. Для окраски фасадов зданий и сооружений 39.1. Эмаль ХВ-161Л-1-2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 200-250 г/м2 . Разбавитель ксилол, сольвент или их смесь (1:1). Наносится пневматическим распылением, валиком или кистью. Время высыхания до степени3 при 20°С -4ч. 39.2. Пропиточный состав АК-027-1-2 слоя . Состав АК-027 наносить на поверхность в один слой валиком, кистью или безвоздушным распылением . Применяется для пропитки : -вновь окрашиваемых поверхностей; -мест с обновленным слоем штукатурки, бетона, цемента, кирпича; -фасадов, имеющих рыхлую структуру поверхности. Расход на один слой - 150-330 г/м2 и зависит от впитывающей способности поверхности. Поверхности, покрытые АК-027, выдерживают 24 часов перед нанесением краски АК-124. Краска акриловая АК-124- 1-2 слоя .Толщина одного слоя 50-60 мкм. Расход краски 400-500 г/м2 и зависит от качества окрашиваемой поверхности Разбавители уайт-спирит или нефрас С4150/200.Время высыхания до степени 3 при 20°C- 2ч. Краску наносить на поверхность при температуре от 40°C до-20°C в два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылением. Для первого слоя краску разбавить уайт-спиритом в количестве до 10 % от массы краски. Для второго слоя (при необходимости) допускается разбавление краски до 5% уайт-спиритом или смесью растворителей состава: уайт- спирит 85 %, сольвент 15%. Второй слой наносить не ранее, чем через 16 часов. Выпускается 290 расцветок краски АК-124. 39.3. Грунтовка ИмпреЛид -1 слой без разбавления. Наносить до насыщения подложки валиком или краскораспылителем при температуре подложки и воздуха не ниже +10°С. Расход 100-125 г/м² и зависит от способа нанесения и впитывающей способности поверхности. На сильно впитывающей поверхности расход может достигать 200 г/м². Правильно загрунтованная поверхность должна быть матовой, и ни в коем случае не должна блестеть. Хранить и транспортировать грунтовку при температуре не ниже +5°С. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1 ч. Последующие слоя краски наносить через 8ч выдержки покрытия грунтовкой при 20°С Или грунтовка ИмпреЛид Ультра -1-2 слоя без разбавления до полного насыщения подложки. Расход 100-125 г/м² и зависит от способа нанесения и впитывающей способности подложки На сильно впитывающих поверхностях расход может достигать до 200 г/м². Правильно загрунтованная поверхность должна быть матовой, и ни в коем случае не должна блестеть. Наносить грунтовку валиком или распылением только на поверхности где нужен грунтовочный адгезионный слой под следующее лакокрасочное покрытие. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1 ч. Последующие слоя краски наносить через 8ч выдержки покрытия грунтовкой при 20°С Краска ВД-АК-122-1-2 слоя. Наносится валиком или кистью в 1-2 слоя. Толщина одного слоя 100-150 мкм. Расход на один слой– 300-500 г/м2. Разбавитель –вода . Время высыхания эмали до степени 3 при 20°С-2ч.каждого слоя. Краска обладает стойкостью к воздействию углекислоты, хлориона, не удерживает грязь на поверхности. Покрытие атмосферостойкое. На твердом, прочном основании, при хорошо подготовленной поверхности, срок службы покрытия, состоящего из одного слоя грунтовки и двух слоев краски - не менее 10 лет. Транспортировать, хранить и использовать краску при температуре не ниже +5°C. В зимнее время транспортировать в утеплённых автомобилях. 40. Для окраски стен и потолков внутри помещений . 40.1. Грунтовка ИмпреЛид Ультра -1-2 слоя без разбавления до полного насыщения подложки. Расход 100-125 г/м² и зависит от способа нанесения и впитывающей способности подложки На сильно впитывающих поверхностях расход может достигать до 200 г/м². Правильно загрунтованная поверхность должна быть матовой, и ни в коем случае не должна блестеть. Наносить грунтовку валиком или распылением только на поверхности где нужен грунтовочный адгезионный слой под следующее лакокрасочное покрытие. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1 ч Грунтовка ИмпреЛид -1 слой без разбавления. Расход 100-125 г/м² и зависит от способа нанесения и впитывающей способности подложки. На сильно впитывающую поверхность грунтовку наносят до насыщения подложки и расход может достигать 200 г/м². Правильно загрунтованная поверхность должна быть матовой, и ни в коем случае не должна блестеть. Время высыхания до степени 3 при 20 °С-1 ч. Краски ВД-АК-228 «ОС» и ВД-АК-228 «ОП» наносить валиком или кистью в 1-2 слоя Расход на один слой 140-180 г/м2 и зависит от шероховатости поверхности. Разбавитель –вода Сушить каждый слой при 20ºC – не менее 1ч. Краски ВД-АК-228 «ОС» и «ОП» тиксотропные, с повышенной вязкостью, поэтому при окрашивании образуют мало брызг и подтеков. Покрытия – моющиеся. Пленка хорошо сохраняет эластичность, влагостойко, не пропускает воду снаружи, проницаемо для водяного пара из стен через краску. Стены «дышат». Транспортировать и хранить краску при температуре не ниже +1°C. В зимнее время перевозить в утеплённых автомобилях Краска ВД-ВА-224 белая-1-2 слоя. Наносить пневматическим распылением и 40-80 , кистью или валиком . Расход на один слой – 110-150 г/м2и зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. Сушить каждый слой при 20ºC – не менее 1ч. Транспортировать и хранить краску при температуре не ниже +1°C. 41. Для защитно-декоративной окраски деревянных поверхностей, штукатурки, бетона внутри помещений и в атмосферных условиях . 41.1. Эмаль Интерьер-1-2 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители – ксилол, уайт- спирит или нефрас С4 150/200. Наносить пневматическим , безвоздушным распылением, валиком или кистью. Время высыхания до степени 3 при20°С- 24ч. 41.2.Эмаль ХВ-16 и ХВ-16р 1-2 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -160-200 г/м2.Разбавители Р-5, Р-5А. Наносить пневматическим , безвоздушным распыление. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч. Выпускаются 36 расцветок . 42.Для защиты кровли, выполненной из оцинкованной стали. 42.1. Грунтовка ЭП-045 -2 слоя или ЭП-045Т -1 слой. Толщина слоя -60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2. Разбавители Р-5, Р-5А.Время высыхания грунтовки при 20°С не более 6ч. Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Эмали ПФ-115 Экстра или ПФ-115-1-2 слоя. Толщина одного слоя13-18 мкм. Расход на один слой - 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители: ксилол, сольвент, уайт-спирит или их смесь ( 1:1). Время высыхания до степени 3 при20°С- 24ч. Выпускаются 85 расцветок Или эмаль ХВ-16 и ХВ-16р - 1-2 слоя. Толщина одного слоя 18-22 мкм. Расход на один слой -160-200 г/м2. Разбавители Р-5, Р-5А. Наносить пневматическим , безвоздушным распыление. Время высыхания до степени 3 при20°С- 1,5ч. Или эмаль ЭП-1236- 1- 2 слоя Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 .Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1, Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания эмали при 20 °С не более 3 ч. Или состав ХС-500- 3-4 слоя. Толщина одного слоя 20-25 мкм. Расход на один слой 120-150 г/м2. Разбавители Р-4, Р-4А. Поставляется в комплекте на 100м.ч. п/ф состава 2,8 м.ч.отверд. № 3 или 2,6 м.ч. отверд.№ 5 Состав наносят методом пневматического распыления или кистью. Время высыхания до степени 3 при 20°С-1,5ч. Выпускается 11 расцветок Может использоваться в комплексном покрытии с лаком ХС-724. 43.Для окраски асбестоцементных листов (шифера) в промышленных условиях, где имеются предварительный нагрев и условия высокотемпературной сушки. 43.1.Краска ВД-АК-133 красно-коричневая. Краску наносить пневматическим распылением или кистью. Расход зависит от впитывающей способности поверхности. Сушка при температуре (65±5)ºC не менее 10 мин.

IX. Для судостроения 32.Для защиты судовых конструкций. 32.1. Подводная часть корпуса, днище, борта ниже ватерлинии, боковые кили и другие выступающие части корпуса, для судов неограниченного района плавания и ледового плавания: Грунтовка ВЛ-02-1 слой. Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Эмаль ЭП-1236 - 3 слоя. Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 32.2. Пояс переменных ватерлиний для судов неограниченного района плавания , надводный борт и надстройки Грунтовка ВЛ-02- 1 слой Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем эмаль ЭП-1236- 2 слоя .Толщина слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 32.3.Надводный борт и надстройки. Грунтовка ВЛ-02- 1 слой Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем эмаль ЭП-1236- 2 слоя .Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 32.4 . Металлические палубы, не требующие специального покрытия и палубы в районе выполнения швартовых работ, палубы нефтеналивных судов Грунтовка ВЛ-02- 1 слой Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Грунтовка ЭП-045-2 слоя и ли ЭП-045Т-1 слой .Толщина слоя 60-80 мкм. Расход 100–200 г/м 2.Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20°С не более 6 ч . Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Затем эмаль ЭП-1236- 2 слоя .Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 . Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль двухкомпонентная, поставляется на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч.. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавитель Р-5Аили648. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 32.5. Грузовые трюмы для судов, перевозящих навалочные грузы. а) Грунтовка ЭП-045-2 слоя и ли ЭП-045Т-1 слой. Расход 100–200 г/м 2. Разбавители Р-5, Р-5А.Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч . Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Эмали ПФ-115 Экстра или ПФ-115- 3 слоя. Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт- спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 24 ч . б).Грунтовка ВЛ-02-1 слой . Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2. Растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Затем эмаль ЭП-1236- 2 слоя Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 .Разбавитель Р-5 или Р-5А. Эмаль поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч. Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Время высыхания эмали при 20 °С не более 3 ч. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 100-150 мкм. 32.6. Грузо-балластные танки, балластные танки, отсеки креновые и дифферентные. Грунтовка ВЛ-02-1 слой . Толщина одного слоя– 8 -10 мкм. Расход - 80-160 г/м2; растворители - РФГ, 648, Р-6, ксилол, толуол. Поставляется в комплекте с кислотным разбавителем. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 15 мин Эмаль ЭП-1236- 3 слоя Толщина одного слоя 50-100 мкм. Расход на один слой 150-250 г/м2 .Разбавитель Р-5 или Р-5А. Время высыхания эмали при 20 °С не более 3 ч. Эмаль поставляется в комплекте на 100м.ч.п/ф эмали 1,3 м.ч отвердителя №1. Жизнеспособность эмали с отвердителем –72 ч... Наносить эмали ЭП-1236 методом пневматического, безвоздушного распыления или кистью. Эмаль можно наносить методом электростатического распыления. Разбавители Р-5А и 648. Суммарная толщина комплексного покрытия д.б в пределах 150-300 мкм. 32.7. Различные внутрикорпусные конструкции. а) Выгородки борта, перегородки, шахты лага и эхолота, туннели, леера ограждения во всех помещениях с повышенной влажностью. Грунтовка ГФ-0119-1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч. Эмали ПФ-115 Экстра -2-3 слоя . Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч. б) Грунтовка ГФ-0119-1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч. Эмаль ПФ-131 ( полуматовая ) -1 слой .Толщина одного слоя -18-22 мкм. Расход на один слой 130-150 г/м2 . Разбавители сольвент или смесь сольвента с уайт-спиритом (1:1). Время полного высыхания при 20°С- 8-15ч,высыхание от “пыли”-10 мин “на отлип”-30 мин Время высыхания при 80°С-40 мин . Эмаль наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. в) Выгородки во всех помещениях с повышенной влажностью. Грунтовка ЭП-045-2 слоя и ли ЭП-045Т-1 слой. Расход 100–200 г/м 2.Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч . Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные Эмали ПФ-115 Экстра -2-3 слоя . Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч. 32.8. Конструкции из алюминия и его сплавов , меди , оцинкованной стали Грунтовка ЭП-045-2 слоя и ли ЭП-045Т-1 слой. Расход 100–200 г/м 2.Разбавители Р-5, Р-5А. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 6 ч . Грунтовки ЭП-045 и ЭП-045Т двухкомпонентные. Эмали ПФ-115 Экстра или ПФ-115- 3 слоя. Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт- спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20 °С не более 24 ч . 32.9. Помещения внутри корпуса. а) Жилье, санитарно-бытовые, служебные,в том числе румпельные Грунтовка ГФ-0119-1 -2 слоя. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Расход на один слой 60- 100г/м2. Растворители - сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Грунтовку наносить пневматическим, безвоздушным или электростатическим распылением, кистью, окунанием. При окраске в электрополе разбавлять разбавителем РЭ-4В. Грунтовка высыхает до степени 3 при 20°С за 12 ч.. Эмали ПФ-115 Экстра -1-2 слоя . Толщина одного слоя 13-18 мкм. Расход на один слой 100-180 г/м2 и зависит от цвета эмали. Разбавители –сольвент, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1. Время высыхания до степени 3 при 20°С -24ч.

X. Материалы различного назначения 56 Смесевые растворители для ХВ-,ХС-,ЭП- лакокрасочных материалов: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, 646, РЭ-2В, РЭ-4В, Р-189Д, РЦЛ 57 Дисперсия ПВАД- гомополимерная грубодисперсная.В зависимости от состава и назначения дисперсия выпускается следующих марок:- непластифицированная – Д51С; Д51В. - пластифицированная -ДФ51/10С; ДФ5/10СЛ; ДФ51/15С; ДФ 51/15В; ДФ51/15ВП; ДФ47/50В. 58 Фталевый ангидрид -предназначен для производства пластификаторов, алкидных смол, красителей, медицинских препаратов и в резинотехнической промышленности. 59 ТОСОЛ А40У-предназначается для охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомашин, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. 60.Тормозная жидкость БСК -предназначена для работы в гидравлической системе привода тормозов грузовых и легковых автомобилей, кроме автомобилей, оборудованных дисковыми тормозами. 61.Смола КФ-НУ -предназначается для производства древесностружечных плит и фанеры пониженной токсичности, используемых в производстве мебели и склеивания деталей мебели. 62.Смола КФ-Ж -применяется в производстве фанеры, для склеивания деталей мебели, столярно-строительных изделий, изготовления литейных стержней и форм,укрепления грунтов. 63. Смола ПН-1- полиэфирная ненасыщенная смола. Применяется в качестве связующего при изготовлении крупногабаритных изделий на стекло-волокнистой основе, для изготовления композиционных материалов, стеклопластиков и др. Время же латинизации при 25°С с двухкомпонентной системой - 5-28 мин. 64. Краска для разметки дорог Краска Штольрефлекс Д1163 -1 слой . Краску наносят при температуре воздуха и дорожного покрытия не ниже 5°С и не выше 50°С и относительной влажности воздуха не ниже 85% с помощью маркировочных машин . Толщина пленки покрытия 300- 400 мкм. Расход 500-600 г/м2 . Разбавляют растворителем V-0155. Для обеспечения эффекта обратного отражения и устойчивости на скольжение разметки дорожного покрытия на свеженакрашенную краску, не позднее 10 с после разметки , необходимо распылить стеклянные силиконизированные шарики диаметром от 150 до 500 мкм из расчета примерно 200 г/м 2 . Время высыхания до степени 1 при температуре 20°Сне более 15 мин.