Фталевый ангидрид

ГОСТ 7119-77

ФОРМУЛЫ: эмпирическая С8Н4О3

структурная

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ: предназначен для производства пластификаторов, алкидных смол, красителей, медицинских препаратов и в резинотехнической промышленности.

СВОЙСТВА: в зависимости от применяемого сырья фталевый ангидрид выпускают марок А и Б. А – из ортоксилола, Б – из нафталина. Гарантийный срок хранения – 2 месяца с даты  изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Марка А |
| --- | --- |
|  | сорт высший | I сорт |
| Внешний вид | Чешуйки и порошок белого цвета или расплав | Допускается желтоватый или розоватый оттенок |
| Массовая доля фталевого ангидрида, %, не менее | 99,9 | 99,7 |
| Температура кристаллизации, °С, не ниже | 130,9 | 130,6 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0002 | 0,003 |
| Цветность расплавленного продукта, единицы платиново-кобальтовой шкалы, не более а) при выпуске б) в течение гарантийного срока | 15 30 | 50 80 |
| для порошка и чешуек Массовая доля золы, %, не более | 0,002 | - |
| Массовая доля малеинового ангидрида, %, не более | 0,0015 | - |

ДИБУТИЛФТАЛАТ

ГОСТ 8728-88

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: | Высший сорт: применяется для светопрозрачных неокрашенных, светостойких материалов на основе ПВХ и др. |
| --- | --- |
|  | Первый сорт: применяется для окрашенных в светлые тона полимерных материалов в производстве искусственных кож, лаков и др. |
|  | Второй сорт: применяется для окрашенных в темные тона полимерных материалов, а также для саженаполненных изделий и др. |
|  | Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Дибутилфталат |
| --- | --- |
|  | В.с. | 1 с. | 2 с. |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических включений |
| Цветность по платино- кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 | 80 | 200 |
| Плотность при 20 ºС, г/см³ | 1,045-1,049 | 1,045-1,049 | 1,045-1,049 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
| Кислотное число после подогрева, мг КОН/г, не более | - | - | - |
| Число омыления, мг КОН/г | 399-407 | 399-407 | 399-407 |
| Температура вспышки, ºС, не ниже | 168 | 168 | 168 |

# ЛАК ПФ-060

Состав

Чистота лака ПФ 060 высший сорт, первый сорт - Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи второй сорт - Допускается наличие механических включений не более 10 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Назначение

Лак ПФ 060 предназначается для изготовления пентафталевых эмалей, грунтовок и шпатлевок.

Применение

Для разбавления лака ПФ 060 применяют следующие растворители: смесь Уайт-спирит: сольвент=1:1 или уайт-слирит:ксилол=3:2. Технические характеристики

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки | Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение). Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см³, не темнее: высший сорт - 60; первый сорт - 130; второй сорт - 400. |
| 2 | Внешний вид пленки | Чистота лака: высший сорт, первый сорт - слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи; второй сорт - Допускается наличие механических включений не более 10 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака. |
| 3 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С не менее, ( с ) | высший сорт - 70-90; первый, второй сорт - 60-80. |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, ( % ) | высший сорт - 52-55; первый, второй сорт - 53±2 |
| 5 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более, ( ч ) | высший сорт - 24.0; первый, второй сорт - 24,0. |

# ЛАК ПФ-053

Состав

Чистота лака ПФ 053: первый сорт - Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи; второй сорт - Допускается наличие механических включений не более 10 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Назначение

Лак ПФ 053 предназначается для изготовления пентафталевых эмалей, грунтовок и шпатлевок.

Применение

Для разбавления лака ПФ 053 применяют следующие растворители: смесь Уайт-спирит; сольвент=1:1 или уайт-спирит:ксилол=3:2.

Технические характеристики

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки | Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение). Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см³, не темнее: первый сорт - 130; второй сорт - 500. |
| 2 | Внешний вид пленки | Чистота лака: первый сорт - слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи; второй сорт - допускается наличие механических включений не более 10 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака. |
| 3 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20.0±0.5)°С не менее, ( с ) | первый, второй сорт - 50-70. |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, ( % ) | первый, второй сорт - 54±2 |
| 5 | Время высыхания до степени 3 не более, ( ч ) | при температуре (20±2)°С первый, второй сорт - 36; при температуре (80±2)°С - 15. |
| 6 | Твердость пленки по маятниковому прибору, не менее, | типа ТМЛ (маятник А) первый, второй сорт - 0.11 (относ.ед). |

# ЛАК  ГФ-01

Состав

Алкидный глифталевый лак ГФ 01. Цвет пленки прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение). Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Назначение

Лак ГФ 01 предназначается для изготовления грунтовок. Для разбавления лака применяют растворители ксилол или сольвент. Применение Слой лака ГФ 01, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи. Допускается наличие механических включений не более 10 штук, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |
|  | Лак |
| 1. Внешний вид лака | Прозрачный. Допускается незначительная опалесценция |
| 2. Чистота лака | Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи. |
| 3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм (ВЗ-4), при температуре 20±0,5°С, с | 40-80 |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, % | 42±2 |
| 5. Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре (80±2)°С, при температуре (20±2)°С, | 1,5 24,0 |
| 6. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ относ.ед., не менее | 0,12 |
| 7. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 12,0 |

# Сурик свинцовый

Состав

Представляет собой мелкокристаллический тяжелый порошок красно-оранжевого цвета, получаемый термическим окислением глета-полуфабриката, изготовленного из свинца. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления.

Назначение

Применяется в следующих облатях промышленности: химпром, оптика, хрусталь, пьезокерамика и другое.. Подробности Упаковывают в деревянные бочки, стальные фляги, картонно-навивные или фанерные барабаны с вкладышем из ламинированного мешка или водонепроницаемой бумаги, стальные барабаны, деревянные и полиэтиленовые бочки. 

Хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°С. Тару укладывают в штабели высотой не более 3 м на подкладки или деревянные поддоны.

Технические характеристики

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание двуокиси свинца (РЬО2), не менее, ( % ) | 26-29 |
| 2 | Содержание ортоплюмбата свинца (РЬзО4), не менее(%) | 74-83 |
| 3 | Содержание окислов свинца (РЬ3О4+РЬО), не менее, (%) | 99 |
| 4 | Содержание Fe, не более, (%) | 0,003 |
| 5 | Содержание веществ нерастворимых в воде (HNO3+H2O2), не более, (%) | 0,2 |
| 6 | Содержание веществ растворимых в воде | 0,3 |
| 7 | Содержание влаги, не более, (%) | 0,3 |
| 8 | Остаток на сите с сеткой 0063, не более, (%) | 0,5 |
| 9 | Маслоемкость, г/100г сурика | не нормир. |
| 10 | Стабильность (испытание в лакокрасочных материалах) | не нормир. |
| 11 | Насыпная плотность г/см³ | не нормир. |
| 12 | Седиментационный объем, мл, не менеея (мл): | не нормир. |
| 13 | Абсорбция серной кислоты, г H2SO4 / 100г сурика | не нормир. |

# Охра

Состав

Представляет собой природный кристаллический гидрат окиси железа с примесью глины. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Назначение

Применяются при производстве лакокрасочных, резинотехнических, пластмассовых, асбоцементных материалов. асбестотехнической продукции, строительных материалов, зарядных смесях огнетушителей, парфюмерии спичек, сургуча. Цвет: Желто-коричневый.

Технические характеристики

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля окиси железа, ( % ) | 8-19 |
| 2 | Массовая доля веществ, растворимых в воде, не более, ( % ) | 0,5 |
| 3 | Остаток на сетке 0,063, не более, ( % ) | 0,3 |
| 4 | Маслоемкость г/100г | 25-40 |

# ПВА дисперсия

Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета с размером частиц 1-3мкм , без комков и посторонних механических включений. Допускается поверхностная пленка. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. 

Дисперсия ПВА — это универсальный материал с высокой клеящей способностью, рекомендованный к применению в промышленности, в профессиональном строительстве, а также в быту (ремонте помещений) для выполнения наиболее ответственных работ. 

Области применения поливинилацетатной дисперсии необычайно широка: строительная промышленность, производство вододисперсионных красок, шпатлевок, грунтовок, клеев ПВА и других строительных материалов, мебельной промышленности, в производстве картонной упаковки, полиграфической промышленности. 

Дисперсию ПВА упаковывают в полиэтиленовые бачки или стальные бочки со съемным днищем, а также в другие виды тары по согласованию с потребителем. 

Пластифицированную дисперсию транспортируют при температуре не ниже 5°С.
Непластифицированную - не ниже -40°С.
Хранить при температуре не ниже 5°С.